## Slide 1
Sơ đồ Quy trình tổng hợp Fe/N-CA và chế tạo điện cực
Cellulose Aerogel
(Vật liệu nền ban đầu)
Nhiệt phân carbon hóa nền
(800°C / 2h, ramp 5°C/min, N₂)
Bột carbon nền cho Fe/N-CA
(Độ graphit hóa cao, làm nền dẫn điện)
Tẩm Fe sau nhiệt phân (Post-impregnation)
FeCl₃·6H₂O trong ethanol, 24h
Sấy 60°C / 12h
Rửa acid (Acid leaching)
HCl 0.5 M, 80°C, 8h
Loại Fe tự do / oxide sắt
Nung annealing lần 2
(750°C, 1h, khí N₂)
Ổn định các tâm Fe–Nₓ ứng viên
Mực biến tính Fe/N-CA/Chitosan
Pha ink: Fe/N-CA + DMF + Chitosan 0.05%
Điện cực Fe/N-CA/Chitosan/GCE
Ứng dụng SWASV xác định Pb²⁺, Cd²⁺, Zn²⁺
T_target = 800°C

## Slide 2
Hình 2.6. Sơ đồ quy trình thực nghiệm chế tạo Cellulose Aerogel từ xơ dừa
Bột xơ dừa thô
(Nghiền mịn, rây < 150 µm)
Kiềm hóa NaOH 6%
(80°C, 4h, loại bỏ lignin, hao hụt 30-38%)
Bột xơ dừa kiềm hóa (DCF)
(Rửa nước DI đạt pH 6.5-7.0, sấy 80°C)
Hệ Sol Cellulose
(Sol-gel NH₃/Urea/H₂O, siêu âm bể đá ≤ 10°C, 30')
Gel hóa lạnh (Cryo-gelation)
(Đúc khuôn silicone, cấp đông -20°C/24h)
Đông tụ & Trao đổi dung môi
(Ethanol 98% 24h, ngâm nước DI 2 lần x 2h)
Sấy thăng hoa (Freeze-drying)
(Cấp đông -40°C, chân không < 20 Pa, 24-48h)
Cellulose Aerogel
(Độ co rút tuyến tính < 12%)
Dung dịch kiềm
chứa lignin

## Slide 3
Hình 2.7. Sơ đồ quy trình chuyển hóa Cellulose Aerogel thành N-CA và Fe/N-CA
Cellulose Aerogel
(Vật liệu nền ban đầu)
Nhiệt phân carbon hóa
(700°C / 2h, ramp 5°C/min)
Bột N-CA
(Đa dạng nhóm Pyridinic-N)
Mực biến tính N-CA/Nafion
(Pha chế Ink: N-CA + DMF + Nafion 0.25%)
Nhiệt phân carbon hóa
(750°C / 2h, ramp 5°C/min)
Bột Fe/N-CA nền
(Độ graphit hóa cao)
Tẩm Sắt (Post-impregnation)
(Tẩm FeCl₃ 0.1M trong Ethanol, 24h, sấy 60°C)
Rửa Acid (Acid Leaching)
(Hồi lưu HCl 0.5 M ở 80°C trong 8h, loại Fe thô)
Nung Annealing lần 2
(750°C, 1h dưới khí trơ N₂, cố định Fe-N₄)
Mực biến tính Fe/N-CA/Chitosan
(Fe/N-CA + DMF + Chitosan 0.05%)
T_target = 700°C
T_target = 750°C

## Slide 4
Hình 2.8. Sơ đồ quy trình chế tạo màng biến tính và đo đạc điện hóa
Mực biến tính N-CA/Nafion
(Nhánh Paracetamol)
Mực biến tính Fe/N-CA/Chitosan
(Nhánh Kim loại nặng)
Drop-casting lên GCE
(Nhỏ 5.0 µL mực biến tính, sấy đèn hồng ngoại (IR), 3h)
Kiểm tra chất lượng màng (Baseline)
(CV: ΔEp < 120 mV, EIS: Rct giảm ≥ 35%)
Ứng dụng phân tích cảm biến
(Khử khí N₂ 10 phút trước khi đo)
DPV Paracetamol (pH 7.4) / SWASV Kim loại nặng (pH 4.5)