Bảng 1. Ảnh hưởng của Nhiệt độ Nhiệt phân và Tác nhân Hoạt hóa đến Cấu trúc Carbon Aerogel từ Sinh khối Dừa

| Tiền chất (Biomass) | Tác nhân hoạt hóa / Doping | Nhiệt độ nung (°C) | Diện tích bề mặt BET (m²/g) | Đặc điểm cấu trúc / Liên kết nổi bật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xơ dừa (Coir Fiber) | NH₄OH / Urea (dung môi & nguồn N) | 600 | 2510 | Chủ yếu hình thành Pyrrolic-N (kém bền nhiệt) |
| Xơ dừa (Coir Fiber) | NH₄OH / Urea | 700 | 3603 | Pyridinic-N chiếm ưu thế (tối ưu cho ORR); cấu trúc tổ ong |
| Xơ dừa (Coir Fiber) | NH₄OH / Urea | 800 | 1951 | Chuyển sang Graphitic-N; giảm diện tích do sập lỗ xốp |
| Mụn dừa (Coir Dust) | Hơi nước (Steam) | 900 | 889 | Cấu trúc phân cấp vi lỗ/trung bình (micro–mesoporous) |
| Gáo dừa (Coconut Shell) | KOH (tỷ lệ 1:2) | 800 | 1567 | Mạng lưới 3D xốp cao; phân bố lỗ xốp rộng |
| Gáo dừa (Coconut Shell) | KOH + Amoni persulfate (nguồn N, S, O) | 700 | – | Đồng pha tạp N, S, O; tạo khiếm khuyết cấu trúc có lợi |

Bảng 2. So sánh Hiệu suất Điện hóa của Vật liệu Carbon từ Sinh khối

| Vật liệu điện cực | Chất điện phân | Mật độ dòng / Tốc độ quét | Điện dung riêng / Dung lượng | Độ bền chu kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-doped Carbon Aerogel (xơ dừa) | 3.5% NaCl (pin Mg-air) | – | Dung lượng xả: 411.64 mAh/g | Điện thế ổn định ~1.1 V |
| Than hoạt tính (mụn dừa, steam) | 6 M KOH | 1 A/g | 86 F/g | ~100% sau 10.000 chu kỳ |
| Than hoạt tính (gáo dừa, KOH) | 6 M LiNO₃ | 1 A/g | 449 F/g | 92% sau 5.000 chu kỳ |
| N, S, O co-doped Carbon (gáo dừa) | 6 M KOH | 1 A/g | 186 F/g | 95.6% sau 7.000 chu kỳ |
| Chitosan Carbon Aerogel | 2 M KOH | 1 A/g | 1074 F/g | 99.4% sau 5.000 chu kỳ |

Bảng 3. Các Chiến lược Biến tính (Doping/Activation) và Cơ chế Tác động

| Chiến lược biến tính | Hóa chất sử dụng | Cơ chế / Vai trò trong mạng carbon | Lợi ích cho điện cực |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoạt hóa hóa học | KOH | Phản ứng: 6KOH + 2C → 2K + 3H₂ + 2K₂CO₃; K kim loại thâm nhập làm giãn nở lớp carbon | Tăng mạnh diện tích bề mặt (vi lỗ); cải thiện EDLC |
| Doping Nitơ (N) | Urea, NH₃, Thiourea | Tạo Pyridinic-N (≈700°C) và Graphitic-N (≈800°C) | Pyridinic-N: tăng ORR & giả tụ; Graphitic-N: tăng độ dẫn điện |
| Doping Lưu huỳnh (S) | Thiourea, Amoni persulfate | Thay đổi mật độ spin C lân cận; tạo sai hỏng cấu trúc | Tăng tính thấm ướt; bổ sung vị trí hoạt động giả tụ |
| Đồng pha tạp N & S | Thiourea | Hiệu ứng hiệp đồng giữa độ âm điện N và kích thước S | Tối ưu đồng thời độ dẫn, hoạt tính xúc tác và khả năng lưu trữ |

Theo các nghiên cứu gần đây

(Bảng 1), nhiệt độ nhiệt phân đóng vai trò quyết định đến cấu trúc lỗ xốp và bản chất liên kết nitơ của vật liệu carbon từ sinh khối. Cụ thể, mức 700°C được xác định là điều kiện tối ưu cho sự hình thành Pyridinic-N – loại liên kết then chốt trong các phản ứng điện hóa, đặc biệt là ORR (1,3). Đồng thời, hoạt hóa bằng KOH cho phép nâng diện tích bề mặt lên trên 1500 m²/g đối với tiền chất từ dừa (6,7), tạo tiền đề cho hiệu suất lưu trữ năng lượng cao

(Bảng 2). Chiến lược đồng pha tạp N và S sử dụng Thiourea

(Bảng 3) được kỳ vọng mang lại hiệu ứng hiệp đồng, cải thiện đồng thời mật độ năng lượng và độ bền chu kỳ của điện cực (8,22)