KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Carbon Aerogel từ Xơ Dừa (N/Fe-CA) — Cảm biến Điện hóa Kế hoạch 2 bài báo: Heavy Metals (SWASV) · Dopamine/UA/AA (DPV)

| Vật liệu nền | Doping | Bài báo 1 | Bài báo 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Xơ dừa → α-Cellulose → Carbon Aerogel | Undoped · N-CA Fe-CA · N/Fe-CA | Pb²⁺, Cd²⁺, Hg²⁺ SWASV / DPASV pH 4.5 · Acetate | Dopamine, UA, AA DPV / SWV pH 7.0 · PBS |

QUY ƯỚC MÀU SẮC TOÀN BÁO CÁO ■ Undoped (đối chứng) ■ N-CA ■ Fe-CA ■ N/Fe-CA ■ Bài báo 1 (Heavy Metals) ■ Bài báo 2 (Dopamine/UA/AA)

GIAI ĐOẠN 0 TIỀN XỬ LÝ & TỔNG HỢP VẬT LIỆU Xơ dừa → α-Cellulose → Carbon Aerogel (CA / N-CA / Fe-CA / N/Fe-CA)

Câu hỏi trung tâm: Cần làm gì với xơ dừa thô trước khi tổng hợp? Tại sao giai đoạn này không cần tối ưu nhiều — và tối ưu điều gì là đủ?

0.1  Quy trình tiền xử lý → chiết tách α-Cellulose

| Bước | Thao tác | Điều kiện | Sản phẩm / KQ kỳ vọng | Kiểm tra nhanh (checkpoint) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TXL-1 | Rửa, sấy, nghiền xơ dừa thô | 60°C / 24h; nghiền <2mm | Xơ dừa khô đồng đều | Độ ẩm <5%; cân lại sau sấy |
| TXL-2 | Xử lý NaOH (loại lignin, hemicellulose) | NaOH 5% w/v; 80°C; 2h × 2 chu kỳ | Pulp trắng hơn, loại ~35% lignin/hemi | FTIR: peak 1510 cm⁻¹ (lignin) giảm rõ |
| TXL-3 | Tẩy trắng NaClO₂ (loại lignin còn lại) | NaClO₂ 1.7%; CH₃COOH; 75°C; 1h | Cellulose trắng (holocellulose) | Màu trắng đồng đều; FTIR loại peak lignin |
| TXL-4 | Xử lý KOH (loại hemicellulose) | KOH 10% w/v; 25°C; 2h | α-Cellulose tinh khiết | FTIR: peak 1735 cm⁻¹ (hemi) mất; XRD CrI >70% |
| TXL-5 | Rửa đến trung tính, đông khô | Rửa pH=7; đông khô -50°C / 48h | Bột cellulose xốp (yield ~49%) | pH dịch rửa ≥6.8; cân yield |

⚠ Cảnh báo tại giai đoạn tiền xử lý

• KHÔNG rút ngắn xuống 1 chu kỳ NaOH — lignin còn lại sẽ gây BET thấp và peak điện hóa nền cao.

• NaClO₂ sinh khí ClO₂ độc — thực hiện trong tủ hút, không dùng NaClO thay thế (tạo phẩm phụ khác).

• Đông khô bắt buộc ở TXL-5 — sấy thường ở nhiệt độ cao làm co cụm cellulose, ảnh hưởng cấu trúc gel sau này.

• Kiểm tra CrI bằng XRD sau TXL-4: nếu CrI <65% → lặp chu kỳ KOH thêm 1 lần.

0.2  Tổng hợp 4 loại Carbon Aerogel song song (bảng so sánh)

Bốn mẫu được tổng hợp đồng thời từ cùng một lô cellulose để đảm bảo tính nhất quán. Các bước IN ĐẬM là điểm khác nhau giữa các mẫu — đây là biến số thực sự.

| Bước | Thao tác chung | CA (Undoped) | N-CA | Fe-CA | N/Fe-CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-1 | Phân tán cellulose vào NaOH/Urea (2–4% w/v, khuấy 12h, -12°C) | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau |
| CA-2 ★ KHÁC | Thêm tiền chất doping vào dung dịch cellulose | KHÔNG thêm | Urea thêm (N:C = 0.5:1) | FeCl₃·6H₂O (Fe:C = 0.1:1 mol) | Urea + FeCl₃ (N:C=0.5, Fe:C=0.1) |
| CA-3 | Tạo wet gel (HCl / thay đổi pH → gelation) | Giống nhau (pH 7; 25°C; 2h) | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau |
| CA-4 | Solvent exchange (H₂O → acetone → tert-BuOH, ×3) | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau |
| CA-5 | Đông khô → Xerogel (-50°C, <10 Pa, 48h) | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau |
| CA-6 ★ KHÁC | Nung carbonhóa (khí Ar, tốc độ gia nhiệt 5°C/min) | 800°C / 2h chỉ Ar | 800°C / 2h Ar + NH₃ 5% (N thêm vào mạng) | 800°C / 2h chỉ Ar (Fe₂O₃ → Fe₃O₄/Fe) | 800°C / 2h Ar + NH₃ 5% (cả N và Fe) |
| CA-7 | Nghiền nhẹ, rây <75µm | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau |

ℹ Tại sao dùng NH₃ trong khí nung cho N-CA?

• N từ Urea tan ra phần lớn trước 600°C. NH₃ trong pha khí tại 800°C mới doping N vào mạng graphene hiệu quả (pyridinic-N, pyrrolic-N).

• Tỷ lệ N:C = 0.5:1 là điểm xuất phát — cần XPS sau nung để định lượng %N thực tế (thường 3–8 at%).

• Với Fe-CA: Fe từ FeCl₃ bị khử → Fe₃O₄/Fe nanoparticles phân tán trong carbon. Kiểm tra bằng XRD (peak Fe₃O₄ ở 2θ = 35.5°).

0.3  Tổng kết Giai đoạn 0

| Số mẫu tổng hợp | Lượng xơ dừa cần | Đặc trưng bắt buộc | Output đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 mẫu (CA, N-CA, Fe-CA, N/Fe-CA) | 50–60 g xơ dừa khô (tối thiểu thực tế) | FTIR · XRD · BET · Raman XPS (định lượng N, Fe) | ≥ 400 mg CA usable/mẫu → ~2.0 g tổng |

GIAI ĐOẠN 1 CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC & TỐI ƯU MÀNG CARBON AEROGEL Ink preparation → Drop-cast GCE → Screening 4 vật liệu → Tối ưu lượng phủ

Câu hỏi trung tâm: Tối ưu màng điện cực theo thứ tự nào? Tại sao không làm đồng thời toàn bộ?

1.1  Chuẩn bị Ink (chung cho tất cả 4 vật liệu)

| Bước | Thao tác | Điều kiện | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| INK-1 | Cân CA vào vial thủy tinh | 5.0 mg CA chính xác ±0.01 mg | Cân bằng microbalance; ghi lại từng mẫu |
| INK-2 | Thêm DMF + Nafion 0.25% | 970 µL DMF + 30 µL Nafion 5% (→ 0.25% cuối) | Nafion giúp bám dính màng lên GCE |
| INK-3 | Sonication phân tán | Bath sonicator 30 phút DƯỚI ICE, hoặc probe 10 phút 30% amplitude | KHÔNG dùng probe >30% → cắt cấu trúc carbon |
| INK-4 | Kiểm tra chất lượng ink | DLS: D₅₀ <500nm; UV-Vis nồng độ ~5 mg/mL | Nếu D₅₀ >800nm → sonication thêm 10 phút |
| INK-5 | Bảo quản | 4°C, lắc nhẹ trước dùng, dùng trong 7 ngày | Không đông lạnh — làm kết tụ hạt |

1.2  Screening vật liệu — Chọn ứng viên tốt nhất cho mỗi bài báo

Phủ cùng thể tích ink (7 µL) lên GCE Ø3mm → So sánh trong dung dịch thử nghiệm → Xác định vật liệu tốt nhất cho mỗi hướng.

| Tiêu chí so sánh | CA (Undoped) | N-CA | Fe-CA | N/Fe-CA | Test trong |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔEp CV ([Fe(CN)₆]³⁻/⁴⁻) | Ref baseline ~80 mV | Thường tốt ~65 mV | Tốt ~70 mV | Tốt nhất ~55 mV | 5 mM K₃Fe(CN)₆ 0.1M KCl |
| Ip anodic (Pb²⁺) | Thấp (không có site) | Trung bình | CAO ★ ứng viên B1 | Cao | Pb²⁺ 50ppb Acetate pH4.5 |
| ΔE (DA vs AA) | Khó phân biệt ~0.12V | TỐT ★ ứng viên B2 ~0.25V | Trung bình ~0.18V | Tốt ~0.22V | DA 50µM + AA 1mM PBS pH7.0 |
| ECSA (CV) | Ref | Cao hơn CA | Cao hơn CA | Cao nhất | 0.1M H₂SO₄ scan 50 mV/s |
| Đường nền (noise) | Thấp | Thấp | Trung bình (Fe peak nền) | Thấp | Dung dịch đệm không analyte |

✔ Kết luận screening dự kiến

• Bài báo 1 (Heavy Metals): Fe-CA là ứng viên mạnh nhất — Fe cung cấp site hấp phụ/phức hóa với Pb²⁺, Cd²⁺. N/Fe-CA là backup nếu Fe-CA không đủ selectivity.

• Bài báo 2 (Dopamine/UA/AA): N-CA ưu tiên — nhóm N tạo tương tác tĩnh điện và π-π stacking với DA. Cần ΔE(DA-AA) ≥ 0.18V để phân tách peak rõ.

• Mẫu CA undoped LUÔN làm điện cực đối chứng trong cả 2 bài — không bỏ qua dù kết quả kém.

1.3  Tối ưu lượng phủ ink (Volume tối ưu)

| Thể tích phủ (µL) | 3 µL | 5 µL | 7 µL | 10 µL | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối lượng phủ (µg) | 15 | 25 | 35 ★ | 50 | Đo bằng QCM hoặc cân |
| Đồng đều màng | Quá mỏng khó kiểm soát | Tốt | ★ Tốt nhất | Hay bong khi đo lâu | Quan sát dưới kính hiển vi quang học |
| Ip response (Heavy metals) | Thấp | Trung bình | Cao ★ | Giảm (diffusion block) |  |
| ΔE peak (DA/AA) | Nhỏ | Trung bình | Lớn nhất ★ | Giảm lại | Kiểm tra 5 nồng độ DA |

⚠ Cảnh báo khi tối ưu màng điện cực

• Phải đo RSD% giữa ≥5 điện cực phủ cùng thể tích → nếu RSD >8% thì kỹ thuật phủ chưa đủ tái lập — reviewer sẽ từ chối.

• Sấy màng trong tủ hút sạch (không có bụi), nhiệt độ phòng 25°C, KHÔNG sấy nóng — dung môi bay nhanh làm màng không đều.

• Cân điện cực trước và sau phủ để tính khối lượng thực tế — ghi vào notebook thực nghiệm.

BÀI BÁO 1 PHÂN TÍCH HEAVY METALS: Pb²⁺, Cd²⁺, Hg²⁺ Analyte: Pb²⁺, Cd²⁺, Hg²⁺ Kỹ thuật: SWASV / DPASV · Acetate buffer pH 4.5

Câu hỏi trung tâm: Tối ưu điều kiện stripping theo thứ tự nào? Tại sao pH và thế tích lũy là biến số quyết định?

2A.1  Nguyên lý kỹ thuật SWASV — Hiểu để thiết kế đúng

| Bước 1: Tích lũy (Deposition) | Bước 2: Cân bằng (Equilibration) | Bước 3: Hòa tan (Stripping) |
| --- | --- | --- |
| E_dep = -1.2V vs Ag/AgCl t_dep = 120–300s (tối ưu hóa) Khuấy đều dung dịch trong bước này | 5s nghỉ, không khuấy Để dung dịch ổn định trước quét | Quét từ -1.2V → 0V (SW: f=25Hz, ΔE=25mV, a=25mV) Peak Cd²⁺ ~-0.78V ¦ Pb²⁺ ~-0.55V ¦ Hg²⁺ ~+0.05V |

2A.2  Tối ưu hóa điều kiện đo (thứ tự ưu tiên)

Tối ưu tuần tự: biến số trước phải cố định trước khi tối ưu biến số sau.

| # | Biến số | Dải khảo sát | Cố định tại | Đo lường | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH dung dịch đệm | pH 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 | → chọn pH cho Ip max | Ip peak Pb²⁺ và Cd²⁺ | pH ảnh hưởng trạng thái ion kim loại và bề mặt điện cực — quan trọng nhất |
| 2 | Thế tích lũy E_dep | -0.8 / -1.0 / -1.2 / -1.4V | pH tối ưu từ bước 1 | Ip và độ rõ peak | E quá âm → H₂ thoát, nhiễu; quá dương → không khử được Pb²⁺ |
| 3 | Thời gian tích lũy t_dep | 60 / 120 / 180 / 240 / 300s | pH + E tối ưu | Ip vs t_dep (đường cong) | t dài → Ip tăng nhưng plateau → xác định điểm bão hòa |
| 4 | Tốc độ quét / tần số SW | f = 15/25/50/100 Hz a = 15/25/50 mV | Ba biến trên cố định | Độ nhọn peak, ΔEp Pb/Cd | Ảnh hưởng resolution và sensitivity |
| 5 | Nồng độ dung dịch đệm | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5M | Bốn biến trên cố định | Ip, đường nền | Đệm yếu → drift pH khi đo lâu |

2A.3  Đường chuẩn & Validation (Heavy Metals)

| Tham số | Analyte | Dải nồng độ | Target (Q1 benchmark) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOD (3σ/slope) | Pb²⁺ | 0.001–100 µg/L (≥8 điểm log-scale) | <0.5 µg/L (WHO limit: 10 µg/L) |
|  | Cd²⁺ | 0.001–100 µg/L | <0.2 µg/L (WHO limit: 3 µg/L) |
|  | Hg²⁺ | 0.001–50 µg/L | <0.1 µg/L (WHO limit: 6 µg/L) |
| R² tuyến tính | Tất cả | >0.999 trong dải tuyến tính | Reviewer từ chối nếu <0.995 |
| Selectivity | Pb²⁺ vs Cu²⁺ | Cu²⁺ = 10x [Pb²⁺], xem có nhiễu peak | Dịch chuyển Ip <10% khi có Cu²⁺ |
| Real sample | Nước sông/máy | Standard addition 3 nồng độ | Recovery 95–105%; RSD <5% |

⚠ Cảnh báo riêng cho Heavy Metals

• Cu²⁺ là nhiễu nghiêm trọng nhất của Pb²⁺ và Cd²⁺ — phải thêm thí nghiệm selectivity vs Cu²⁺ vào bài báo.

• Hg²⁺ đo ở thế dương (+0.05V) — cần dùng GCE hoặc carbon electrode, KHÔNG dùng mercury electrode (đã bị cấm).

• Mẫu nước thực phải vô cơ hóa bằng HNO₃:H₂O₂ (3:1) trước đo — bỏ qua bước này sẽ bị reviewer từ chối.

• Kiểm tra reproducibility: cùng 1 điện cực đo 10 lần liên tiếp → RSD% Ip; 5 điện cực độc lập → RSD% inter-electrode.

BÀI BÁO 2 PHÂN TÍCH DOPAMINE, URIC ACID & ASCORBIC ACID Analyte: DA, UA, AA (đồng thời) Kỹ thuật: DPV · PBS pH 7.0–7.4

Câu hỏi trung tâm: Tại sao phân tách DA/UA/AA lại khó? pH đóng vai trò gì? Tại sao N-doping cải thiện selectivity?

2B.1  Thách thức kỹ thuật — Hiểu rõ trước khi đo

| Analyte | E°oxy (vs Ag/AgCl) | Vấn đề trên GCE trần | Cải thiện với N-CA |
| --- | --- | --- | --- |
| Ascorbic Acid (AA) [sinh lý: 0.1–1 mM] | +0.05 V | Peak gần DA → che phủ hoàn toàn IP(AA) >> IP(DA) nên DA bị mất | N-CA tích điện âm đẩy AA⁻; ΔE(DA-AA) →0.25V |
| Dopamine (DA) [sinh lý: 0.01–1 µM] | +0.20 V | Bị AA che → không thấy peak DA riêng | π-π stacking DA↔N-CA tăng IP(DA) |
| Uric Acid (UA) [sinh lý: 0.1–0.5 mM] | +0.35 V | Thường tách được khỏi DA nhưng bị AA ảnh hưởng | Ít bị ảnh hưởng; N-CA tăng IP(UA) |

2B.2  Tối ưu hóa điều kiện đo (thứ tự ưu tiên)

| # | Biến số | Dải khảo sát | Cố định tại | Đo lường | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH dung dịch PBS | pH 5.0 / 6.0 / 7.0 / 7.4 / 8.0 | → chọn pH cho ΔE(DA-AA) max | ΔE(DA-AA), ΔE(DA-UA), Ip(DA) | pH thay đổi trạng thái proton hóa của DA/AA → ảnh hưởng thế oxy hóa |
| 2 | Scan rate (CV) | 10/25/50/100/200 mV/s | pH tối ưu | Ip vs √v và Ip vs v → cơ chế adsorption/diffusion | Xác định cơ chế điều khiển → ảnh hưởng chọn kỹ thuật xung |
| 3 | Biên độ xung DPV | ΔE = 10/25/50/75 mV | pH + scan rate cố định | ΔE peak và sensitivity | ΔE lớn → sensitivity cao nhưng peak nở rộng → khó tách |
| 4 | Tốc độ quét DPV | 1/2/5/10 mV/s | Ba biến trên cố định | Ip(DA), ΔE(DA-AA) | Quét chậm → tách tốt hơn nhưng mất thời gian |
| 5 | Thời gian tích lũy (nếu adsorption-controlled) | 0/30/60/120/180s tại E=0V | Bốn biến trên cố định | Ip(DA) vs t_acc | Chỉ cần nếu bước 2 cho thấy adsorption control |

2B.3  Đường chuẩn & Validation (DA/UA/AA)

| Tham số | Analyte | Dải nồng độ | Target (Q1 benchmark) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOD (3σ/slope) | Dopamine | 0.01–500 µM (≥8 điểm) | <0.05 µM — mức sinh lý 0.01–1 µM |
|  | Uric Acid | 1–1000 µM | <1 µM |
|  | Ascorbic Acid | 10–5000 µM | <5 µM |
| Selectivity | DA vs AA | AA = 100x [DA]; đo peak DA có dịch chuyển không? | ΔIp(DA) <5% khi thêm AA 1 mM |
| Simultaneous det. | DA + UA + AA | Thay đổi 1 analyte, 2 analyte còn lại cố định | Ba peak rõ ràng, không merge |
| Real sample | Huyết thanh/nước tiểu | Standard addition; pha loãng 10x trong PBS | Recovery 96–104%; RSD <5% |

⚠ Cảnh báo riêng cho Dopamine/UA/AA

• Dopamine bị oxy hóa nhanh trong không khí — chuẩn bị fresh mỗi buổi đo, bảo quản dưới N₂, không dùng dung dịch >2h.

• Nền mẫu huyết thanh rất phức tạp (albumin, glucose, muối...) → phải xử lý ultrafiltration 3kDa trước khi đo.

• AA là chất khử mạnh — trong DPV nếu quét từ -0.2V → +0.6V, peak AA xuất hiện trước DA. Chọn chiều quét phù hợp.

• Nếu ΔE(DA-AA) <0.18V trên N-CA → thử thêm Nafion (0.05%) vào ink để tăng exclusion AA âm.

ℹ Điểm mới để đạt tạp chí Q1 (Bài báo 2)

• Simultaneous detection của cả 3 (DA + UA + AA) trong 1 lần đo DPV — đây là đóng góp chính, phải có hình minh họa rõ.

• So sánh ΔE(DA-AA) của N-CA vs bare GCE và N-CA vs CA (undoped) — 3 điện cực trong cùng 1 hình CV.

• Cơ chế: giải thích lý do N-doping cải thiện selectivity bằng DFT calculation (nếu có collaboration) hoặc tối thiểu là phân tích XPS + Zeta potential.

• Real sample validation trên huyết thanh (không chỉ nước tiểu) — nồng độ DA trong máu thấp hơn, thuyết phục hơn cho reviewer.

GIAI ĐOẠN 3 KẾ HOẠCH 2 BÀI BÁO — PHÂN TÍCH SO SÁNH & CHIẾN LƯỢC PUBLISH Điểm chung · Điểm khác biệt · Target journal · Checklist reviewer

3.1  Ma trận so sánh 2 bài báo — nhìn tổng thể một lần

| Tiêu chí | Bài báo 1 — Heavy Metals | Bài báo 2 — Dopamine/UA/AA |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu ưu tiên | Fe-CA (Fe site hấp phụ kim loại) | N-CA (N site tương tác DA) |
| Kỹ thuật điện hóa | SWASV (Square Wave Anodic Stripping Voltammetry) | DPV (Differential Pulse Voltammetry) |
| Dung dịch đệm | Acetate buffer 0.1M, pH 4.5 | PBS 0.01M, pH 7.0–7.4 |
| Bước tích lũy | Bắt buộc: -1.2V / 120–300s / khuấy | Không cần (hoặc 30–60s tại 0V nếu adsorption) |
| Nhiễu chính cần xử lý | Cu²⁺ (nhiễu Pb/Cd); Zn²⁺ | AA (nhiễu DA); interferent sinh học |
| LOD target | Pb: <0.5 ppb; Cd: <0.2 ppb; Hg: <0.1 ppb | DA: <0.05 µM; UA: <1 µM; AA: <5 µM |
| Xử lý mẫu thực | Vô cơ hóa HNO₃:H₂O₂ (3:1); điều pH | Pha loãng 10x PBS; lọc 0.22µm (nước tiểu) Ultrafiltration 3kDa (huyết thanh) |
| Nền mẫu thực | Nước sông, nước máy, nước thải | Nước tiểu nhân tạo, huyết thanh người |
| Điểm mới cạnh tranh | CA từ biomass xơ dừa cho stripping (ít báo cáo) | N-CA đồng thời DA/UA/AA; ΔE(DA-AA) >0.2V |
| Target journal (đề xuất) | Sensors Actuators B (IF~8.5), Mikrochim. Acta (IF~5.5) | Biosensors Bioelectronics (IF~12), Anal. Chim. Acta (IF~6) |
| Thời gian ước tính | 3–4 tháng thực nghiệm + 2 tháng viết | 3–4 tháng (song song với B1) + 2 tháng viết |

3.2  Thứ tự thực hiện thực tế — Timeline 12 tháng

| Tháng | Giai đoạn | Công việc chính | Output kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Giai đoạn 0 Tổng hợp vật liệu | Tiền xử lý → Xerogel → Nung 4 mẫu (CA/N-CA/Fe-CA/N/Fe-CA) Đặc trưng: BET, XRD, FTIR, Raman, SEM/TEM, XPS | FTIR: peak lignin mất ¦ BET >500 m²/g ¦ XRD: Fe₃O₄ (Fe-CA) ¦ XPS: %N 3–8% |
| 2–3 | Giai đoạn 1 Chế tạo & Screening điện cực | Pha ink → Drop-cast GCE → Screening 4 vật liệu CV, EIS trong K₃Fe(CN)₆ và test analyte | RSD% <8% (n=5 điện cực) ¦ Xác định Fe-CA (B1) và N-CA (B2) |
| 3–6 | Giai đoạn 2A Tối ưu Heavy Metals | Tối ưu pH → E_dep → t_dep → SW params Đường chuẩn Pb/Cd/Hg ¦ Selectivity ¦ Real sample | LOD Pb <0.5 ppb ¦ R²>0.999 ¦ Recovery 95–105% |
| 4–7 | Giai đoạn 2B Tối ưu DA/UA/AA | Tối ưu pH → scan rate → DPV params → t_acc Simultaneous detection ¦ Selectivity vs AA ¦ Real sample | ΔE(DA-AA) >0.18V ¦ LOD DA <0.05 µM ¦ Recovery huyết thanh 96–104% |
| 7–9 | Viết bài báo 1 | Manuscript Heavy Metals → Submit → Revision | Submit to Sensors Actuators B hoặc Mikrochim. Acta |
| 8–10 | Viết bài báo 2 | Manuscript DA/UA/AA → Submit → Revision | Submit to Biosensors Bioelectronics hoặc ACS Sensors |
| 10–12 | Revision & Finalize | Phản hồi reviewer ¦ Bổ sung TN nếu cần ¦ Proof | Accepted / In Press |

3.3  Checklist tránh bị Reviewer từ chối

| ✓ | Hạng mục | Bài báo 1 (Heavy Metals) | Bài báo 2 (DA/UA/AA) |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Reproducibility (n≥3 điện cực, báo cáo RSD%) | RSD% Ip < 5% (n=5, inter-electrode) | RSD% < 5% (n=5) |
| □ | Điện cực đối chứng | Bare GCE + CA (undoped) — luôn có trong hình | Bare GCE + CA (undoped) |
| □ | Định lượng doping | XPS (%N, %Fe) + ICP-OES (%Fe khối lượng) | XPS (%N) + FESEM-EDX |
| □ | LOD tính đúng cách | 3σ/slope từ đường chuẩn tuyến tính | 3σ/slope — không phải LOD trực quan |
| □ | Selectivity test | vs Cu²⁺, Zn²⁺, Hg²⁺ (lẫn nhau), humus | vs AA (100x), glucose, uric acid, K⁺, Na⁺ |
| □ | Real sample validation | Vô cơ hóa mẫu nước; standard addition; n=3 | Huyết thanh; ultrafiltration; standard addition |
| □ | Stability test | Đo 1 điện cực sau 7 ngày và 30 ngày | Đo sau 7 ngày (4°C bảo quản) |
| □ | So sánh với literature | Bảng so sánh LOD với ít nhất 10 bài gần đây | Bảng so sánh LOD với ít nhất 10 bài gần đây |
| □ | EIS (impedance) | Trước/sau phủ CA; Nyquist plot; Rct | Trước/sau phủ N-CA |

✔ Tóm tắt chiến lược toàn nghiên cứu

• Tổng hợp 1 lần (Giai đoạn 0) → dùng cho 2 bài báo → tiết kiệm 50% thời gian tổng hợp vật liệu.

• Fe-CA cho Bài 1 (Heavy metals, SWASV): tính mới cao do CA từ biomass cho stripping ít được báo cáo.

• N-CA cho Bài 2 (DA/UA/AA, DPV): cạnh tranh hơn nhưng simultaneous detection + N-CA xơ dừa là điểm nhấn.

• Viết song song 2 bài từ tháng 7–10: tiết kiệm thời gian, các phần Materials & Methods (tổng hợp vật liệu) chia sẻ được.

• Benchmark so sánh với literature: luôn tìm bài có cùng analyte, cùng kỹ thuật, khác vật liệu để tạo bảng so sánh LOD.