QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TỔNG HỢP VẬT LIỆU

VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA

Fe/N Co-doped Carbon Aerogel — Xơ Dừa Bến Tre

Cảm biến điện hóa phát hiện Cd²⁺, Pb²⁺,Cu²⁺, Zn²⁺ và Paracetamol

Vật liệu: N-CA (700°C) | Fe/N-CA (800°C)   —   Nến đo: Acetate buffer pH 4.5–5.0

# PHẦN I — TỔNG HỢP VậT LIỆU

## Module 1: Tiền Xử Lý Kiềm Sợi Coir

### 1.1 Hóa chất

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaOH | Pellet/flake, ≥98%, MW = 40 g/mol | Cân 5–6 g NaOH vào 100 mL DI water → dd 5–6 wt%. | Beaker PP 500 mL, đũa thủy tinh, cân phân tích | Pha trong beaker PP; không dùng thủy tinh khi pha nhiệt |
| DI Water | Nước cất 2 lần, ≥ 18 MΩ·cm | Dùng trực tiếp | Bình chứa PE | Kiểm tra điện trở định kỳ |

### 1.3 Quy trình

- Xay/nghiền sợi coir thô đến kích thước đồng đều (~0.5–1 mm). Sàng nếu có điều kiện.

- Sấy sợi 105°C/24h → cân ghi khối lượng ban đầu (m₀) — đây là dữ liệu gốc của luận văn.

- Pha NaOH 5–6 wt% trong DI water. Đổ sợi vào, duy trì 75–80°C, khuấy từ liên tục, 2–4 giờ.

- Lọc qua phễu Buchner. Rửa DI water đến pH nước rửa = 7 (kiểm tra giấy pH).

- Sấy sợi đã xử lý 105°C/24h → cân ghi khối lượng sau (m₁).

- Tính: % Weight Loss = (m₀ – m₁) / m₀ × 100%. Ghi vào bảng dữ liệu gốc.

## Module 2: Tổng Hợp Aerogel (Hệ NH₄OH:Urea:H₂O)

### 2.1 Hóa chất

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH₄OH (Amoniac) | Dung dịch 25%, mua sẵn | Dùng trực tiếp: đo 11 mL bằng ống đong hoặc syringe | Ống đong thủy tinh 25 mL / syringe 20 mL | Làm trong tủ húT; NH₃ dễ bay hơi |
| Urea | Tinh thể rắn, ≥99%, MW = 60.06 g/mol | Cân trực tiếp: 4.0 g | Cân phân tích, thìa sứ | Dễ hút ẩm, bảo quản kín |
| DI Water | Nước cất 2 lần | Đo 5 mL → thêm vào hệ sau NH₄OH | Ống đong thủy tinh 10 mL | Thêm cuối cùng trong hệ |
| Cellulose pulp (từ Bước 1) | Sợi coir sau xử lý kiềm, đã sấy khô | Cân chính xác 2.0 g | Cân phân tích | Không dùng sợi ướt |

⚠ Hệ NH₄OH:Urea là lựa chọn không thể thay thế. NaOH:Urea đã bỏ vì phá vỡ cấu trúc lỗ xốp tổ ong đặc trưng của cellulose coir.

### 2.2 Dụng cụ & Thiết bị

| Dụng cụ / Thiết bị | SL | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Beaker thủy tinh 50 mL | 2–3 | Phối trộn hệ NH₄OH:Urea:H₂O |
| Đũa khuấy thủy tinh | 1 | Khuấy tay — không dùng khuấy từ |
| Khuôn đổ gel (mửld): ống nghiệm hoặc cốc 30–50 mL | 4–6 | Tạo hình aerogel sau gel hóa |
| Tủ hút (fume hood) | 1 | Làm việc với NH₄OH |
| Nhiệt độ phòng / tủ lạnh (nếu cần đặt gel nhanh) | — | Đặt mẫu trong khi gel hóa |

### 2.3 Quy trình (1 mẻ chuẩn: 2g cellulose)

- Trong tủ húT: cho 11 mL NH₄OH 25% vào beaker 50 mL.

- Thêm 5 mL DI water. Khuấy đều bằng đũa thủy tinh.

- Thêm 4.0 g Urea, khuấy tan hoàn toàn.

- Thêm 2.0 g cellulose pulp (từ Module 1). Khuấy tay đến khi phân tán đều.

- Đổ vào khuôn. Ghi nhận thời gian gel hóa. Đế yên ở nhiệt độ phòng.

- Mẫu gel → chuyển sang Module 3 (Fe/N-CA) hoặc Module 4 (N-CA).

## Module 3: Tẩm Fe (Post-Impregnation) — CHỈ Fe/N-CA

### 3.1 Hóa chất & Tính toán

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FeCl₃·6H₂O | Tinh thể vàng-nâu, MW = 270.3 g/mol | Cho 2g cellulose gốc: • Mức 1%: cân 0.097 g FeCl₃·6H₂O vào 20–30 mL ethanol • Mức 5%: cân 0.484 g FeCl₃·6H₂O vào 20–30 mL ethanol (Hiệu chỉnh theo khối lượng thực tế) | Cân phân tích, bình tam giác 50 mL | Dễ hút ẩm; cân nhanh & đậy kín ngay |
| Ethanol tuyệt đối (99.5%) | Dung môi hòa tan FeCl₃ | 20–30 mL cho mỗi mẻ ngâm | Ống đong 50 mL, beaker 50 mL | Không dùng nước — tránh thủy phân Fe³⁺ |

⚠ TUYỆT ĐỐI KHÔNG thêm FeCl₃ trực tiếp vào hệ NH₄OH — sẽ tạo Fe(OH)₃ kết tủa ngay lập tức, hỏng toàn bộ mẻ.

### 3.2 Bảng kiểm tra khối lượng FeCl₃·6H₂O

| Mức Fe | Fe mục tiêu (g) | FeCl₃·6H₂O cần cân (g) | Mục tiêu XPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1% Fe/coir | 0.020 g | 0.097 g | Fe ≈1–2 at%; N:Fe ≥4:1 |
| 5% Fe/coir | 0.100 g | 0.484 g | Fe ≈2–3 at%; N:Fe ≥4:1 |

### 3.3 Dụng cụ & Quy trình

| Dụng cụ | SL | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Bình tam giác thủy tinh 50 mL + nắp | 2 | Hòa tan FeCl₃; ngâm tẩm aerogel |
| Micropipette 1 mL + đầu tip | 1 | Thêm dung dịch FeCl₃/EtOH vào aerogel |
| Màng Parafilm / nắp kín | 1 | Đậy kín bình ngâm; hạn chế bay hơi EtOH |

- Hòa tan FeCl₃·6H₂O vào ethanol trong bình tam giác 50 mL. Khuấy đến tan hoàn toàn.

- Đặt aerogel (từ Module 2) vào bình, đổ dung dịch FeCl₃/EtOH lên. Đậy kín bằng Parafilm.

- Ngâm tẩm nhiệt độ phòng; khuấy nhẹ định kỳ. Ghi nhận thời gian ngâm.

- Vớt aerogel → chuyển sang Module 4 (Freeze Drying).

## Module 4: Sấy Đông Khô (Freeze Drying)

- Đông lạnh mẫu gel/aerogel tại −20°C (tủ lạnh) trước; sau đó −80°C hoặc liquid N₂ nếu cần đông nhanh.

- Chuyển mẫu đông lạnh vào buồng sấy thăng hoa. Vận hành theo quy trình máy tại lab.

- Thời gian sấy: 24–48h (tùy kích thước mẫu). Kiểm tra: khô hoàn toàn, không còn băng.

- Lấy mẫu → bảo quản hộp kín / bình hút ẩm cho đến khi nung.

📌 Chỉ dùng freeze dryer — không sấy thường (ambient drying làm sập cấu trúc lỗ xốp).

## Module 5: Nhiệt Phân (Pyrolysis)

### 5.1 Điều kiện khí

- Khí bảo vệ: N₂ tinh khiết (≥99.99%) — không dùng Ar

- Purge trước nung: 150–200 mL/min trong 15–30 phút

- Lưu lượng trong nung: duy trì áp suất dương N₂ trong toàn bộ quá trình

- Làm nguội: N₂ tại 100 mL/min, lò nguội tự nhiên đến nhiệt độ phòng

### 5.2 Chương trình nhiệt phân

| Giai đoạn | Nhiệt độ (°C) | Tốc độ gia nhiệt | Hold | Mục đích | N₂ (mL/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purge | 25°C | — | 15–30 phút | Đuổi O₂ khỏi lò | 150–200 |
| Ramp 1 | 25 → 150°C | 5°C/min | 30 phút | Bay hơi ẩm & dung môi | Theo lò |
| Ramp 2 | 150 → 400°C | 5°C/min | 30 phút | Phân hủy urea, lignin | Theo lò |
| Ramp 3 N-CA | 400 → 700°C | 5°C/min | 2 giờ | Graphit hóa; cố định N-Cx | Theo lò |
| Ramp 3 Fe/N-CA | 400 → 800°C | 5°C/min | 2 giờ | Graphit hóa; cố định Fe-Nᵬ | Theo lò |
| Làm nguội | T_target → RT | Tự nhiên trong lò | — | Tránh oxy hóa lại | 100 |

⚠ N-CA và Fe/N-CA phải nung riêng lô (T_target: 700°C và 800°C). Không ghép chung lò.

## Module 6: Hậu Xử Lý (Post-Processing) — CHỈ Fe/N-CA

### 6.1 Acid Leaching — Loại Fe nhõ (free Fe)

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | HCl đậm đặc 37%, ρ = 1.19 g/mL, MW = 36.46 | Pha 0.5 M / 200 mL: Thêm 8.4 mL HCl 37% vào ~190 mL DI water, định mức 200 mL. [Luôn thêm acid vào nước, không ngược lại] | Bình định mức 200 mL, ống đong 10 mL, PPE | Thực hiện trong tủ húT |
| DI Water | Nước cất 2 lần | Rửa mẫu sau lọc đến pH = 6–7 | Beaker 250 mL, giấy pH | Kiểm tra pH nước rửa cuối cùng |

- Ngâm mẫu Fe/N-CA (sau nung) trong HCl 0.5 M, gia nhiệt 80°C, giữ 8 giờ. Beaker có nắp đậy.

- Lọc qua phễu Buchner. Rửa DI water nhiều lần đến pH nước rửa = 6–7.

- Sấy khô 60°C / 12h trong tủ sấy thường.

### 6.2 Annealing Lần 2 (Second Annealing)

⚠ OPEN PARAMETER: T_anneal chưa xác định — cần quyết định trước khi tiến hành bước này. Thông số có thể: khí N₂, ramp 5°C/min → T_anneal, hold 1h, làm nguội tự nhiên.

# PHẦN II — TIỀN ĐẶC TRƯ NG VậT LIỆU (Go/No-Go)

Thực hiện TRƯỜC khi chế tạo điện cực — tiết kiệm GCE và thời gian nếu vật liệu không đạt.

## Module 7: Kiểm Tra Khả Năng Làm Điện Cực

| Kỹ thuật | Thông số đo | Tiêu chí Go | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Raman Spectroscopy | Tỷ số I_D/I_G | I_D/I_G > 1.0 → đủ khô khuyết tật cho điện hóa | So sánh N-CA vs Fe/N-CA |
| Độ dẫn bột (4-point probe) | Điện trở tương đối | Dẫn điện; ghi nhận để so sánh tương đối | So sánh 2 mẫu |
| Phân tán (Dispersibility) | Nhớn tân trong chitosan/acetic acid; DLS nếu có | Đồng nhất sau 30–60 phút siêu âm; không kết tụ lớn | Dùng đúng dung môi binder thực tế |
| Góc tiếp xúc (Contact Angle) | Nhỏ giọt nước trên bề mặt | Góc < 90° ưa nước tốt cho điện cực thủy dịch | Không bắt buộc nếu không có thiết bị |
| XPS (nếu có) | N at%, pyridinic-N; Fe at%; N:Fe ratio | N: 3–6 at%; pyridinic-N chiếm đa số; Fe: 1–3 at%; N:Fe ≥4:1 | Quan trọng cho publication Q1 |

# PHẦN III — CHẾ TẠO ĐIỆN CỲC

## Module 8: Chuẩn Bị Bề Mặt GCE (Mài và Làm Sạch)

| Bước | Thao tác | T/ĐK | Kiểm tra đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mài trên đĩa vải ẩm với bột Alumina 1.0 µm; chuyển động số 8 | 2–3 phút | Bề mặt không còn vết trầy cũ |
| 2 | Mài với bột Alumina 0.3 µm | 2–3 phút | Bề mặt mịn hơn bước 1 |
| 3 | Mài với bột Alumina 0.05 µm (bước cuối) | 2–3 phút | Bề mặt gương, phản chiếu rõ |
| 4 | Siêu âm trong ethanol 96% | 5 phút, bath sonicator | Nước siêu âm trong |
| 5 | Siêu âm trong DI water | 5 phút | Không còn vẩn đục |
| 6 | Thổi khô bằng N₂ nhỹ hoặc để khô tự nhiên | 5–10 phút | Bề mặt sạch, khô |

## Module 9: Phủ Vật Liệu lên GCE (Drop-Casting)

### 9.1 Hóa chất — Pha binder và mực điện cực

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chitosan | Bột, độ deacetyl ≥75%, MW trung bình | Bước 1: Pha acetic acid 1%: thêm 1 mL acetic acid glacial vào 99 mL DI water. Bước 2: Hòa tan 1.0 g chitosan vào 100 mL dd acetic acid 1%, khuấy từ 2–4h đến tan hoàn toàn. → Thu được dd chitosan 1% trong acetic acid 1%. | Beaker 150 mL, bếp khuấy từ, bình định mức 100 mL | Lọc qua 0.45 µm trước dùng nếu có kết tụ |
| Acetic acid glacial | 100%, MW = 60.05, ρ = 1.05 g/mL | 1 mL → 100 mL DI water → dd 1% (v/v) | Micropipette 1 mL | Tháo tác trong tủ húT |
| N-CA hoặc Fe/N-CA | Bột carbon aerogel sau pyrolysis | Cân 1–2 mg vào Eppendorf 1.5 mL. Thêm 1 mL dd chitosan 1%. Siêu âm 30–60 phút (bath sonicator). | Cân phân tích, Eppendorf 1.5 mL, sonicator | Phân tán đồng nhất trước khi nhỏ |

### 9.2 Quy trình Drop-Casting

- Nhỏ 5–10 µL huyền phù vật liệu/chitosan lên GCE sạch. Dàn đều nhừ.

- Sấy khô nhiệt độ phòng hoặc dưới đèn hồng ngoại nhừ (~40°C). Không sấy nhiệt độ cao.

- Kiểm tra bằng mắt: màng đồng nhất, không bong, không nứt.

- Bảo quản GCE phủ màng trong không khí khô đến khi đo.

# PHẦN IV — ĐẶC TRƯ NG ĐIỆN HÓA CƠ BẢN

## Module 10: Đánh Giá Chuyển Điện Tử — Redox Probe

### 10.1 Hóa chất

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K₃[Fe(CN)₆] | Tinh thể, MW = 329.25 g/mol | Pha 10 mM / 0.1M KCl trong 100 mL: Cân 0.329 g K₃Fe(CN)₆ + 0.746 g KCl Định mức 100 mL DI water | Bình định mức 100 mL, cân phân tích | Bảo quản tối; dùng trong ngày |
| KCl | Tinh thể, MW = 74.55 g/mol | 0.746 g → 100 mL DI water → 0.1M (pha chung với K₃Fe(CN)₆ ở trên) | Bình định mức 100 mL | Điện phân nền (supporting electrolyte) |

### 10.2 Thông số CV & EIS

| Kỹ thuật | Thông số gợi ý | Mục tiêu phân tích |
| --- | --- | --- |
| CV | E: −0.2 → +0.6 V vs Ag/AgCl; scan rate: 10, 20, 50, 100 mV/s; 3–5 chu kỳ | Xác định ΔEp, Ipa/Ipc; so sánh GCE trần vs N-CA/GCE vs Fe/N-CA/GCE |
| EIS | Freq: 100 kHz → 0.01 Hz; Amplitude: 5–10 mV; E = E_formal (từ CV) | Rct (Nyquist) — Fe/N-CA/GCE phải có Rct nhỏ nhất trong 3 loại |

### 10.3 Tiêu chí lựa chọn vật liệu

| Tiêu chí | GCE trần (baseline) | N-CA/GCE | Fe/N-CA/GCE (mục tiêu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rct (EIS) | Cao nhất | Thấp hơn GCE trần | Thấp nhất |
| Ipa (CV) | Thấp nhất | Cao hơn GCE trần | Cao nhất — xúc tác Fe-Nᵬ |
| ΔEp (CV) | < 200 mV | < GCE trần | Nhỏ nhất |

## Module 11: Pha Đệm Acetate (Unified Buffer)

### 11.1 Hóa chất

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetic acid (CH₃COOH) | Glacial 100%, MW = 60.05, ρ = 1.05 g/mL | Stock A 0.1M / 200 mL: Thêm 1.14 mL glacial acetic acid vào ~190 mL DI water, định mức 200 mL | Bình định mức 200 mL, micropipette 1 mL | pKa = 4.76; buffer tốt pH 3.76–5.76 |
| CH₃COONa (Sodium acetate) | Anhydrous MW = 82.03 Trihydrate MW = 136.08 | Stock B 0.1M / 200 mL: Anhydrous: cân 1.641 g → 200 mL Trihydrate: cân 2.722 g → 200 mL | Bình định mức 200 mL, cân phân tích | Pha riêng 2 stock, trộn theo tỷ lệ |

### 11.2 Tỷ lệ trộn (Henderson-Hasselbalch)

| pH mục tiêu | Tỷ lệ trộn Stock A : Stock B | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| pH 4.5 | ~65 mL Stock A + ~35 mL Stock B → đo máy pH, hiệu chỉnh bằng NaOH 0.1M hoặc HCl 0.1M | Unified buffer cho cả Pb²⁺ (SWASV) và Paracetamol (DPV) |
| pH 5.0 | ~42 mL Stock A + ~58 mL Stock B → kiểm tra pH | Thay thế nếu pH 4.5 gây ăn mòn màng chitosan |

📌 Unified buffer acetate pH 4.5–5.0 cho cả 2 analyte — không cần đổi đệm giữa các phép đo, đơn giản hóa quy trình.

# PHẦN V — ĐO ĐIỆN HÓA PHÂN TÍC H

## Thứ Tự Đo (Mỗi Điện Cực)

| TT | Kỹ thuật | Nền đo | Thao tác xen kẽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redox probe: CV + EIS | K₃Fe(CN)₆ 5–10 mM / KCl 0.1M | — |
| 2 | Pb²⁺ — SWASV | Acetate buffer pH 4.5–5.0 | — |
| ↕ | Mài lại bề mặt GCE | — | Alumina 0.05 µm → siêu âm EtOH → DI water → phủ lại mực mới |
| 3 | Paracetamol — DPV | Acetate buffer pH 4.5–5.0 | — |

## Module 12: Phân Tích Pb²⁺ bằng SWASV

### 12.1 Hóa chất — Pha chuẩn Pb²⁺

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb(NO₃)₂ | Tinh thể trắng, ≥99%, MW = 331.21 g/mol | Chuẩn gốc 1000 ppm Pb²⁺ / 100 mL: Cân 0.1598 g Pb(NO₃)₂ vào bình 100 mL. Thêm 5 mL HNO₃ 1% trước, khuấy tan. Định mức đến 100 mL bằng HNO₃ 1%. | Bình định mức 100 mL, cân phân tích | Bảo quản bình PE, 4°C, dùng trong 3 tháng |
| HNO₃ (Nitric acid) | HNO₃ đậm đặc 65%, ρ = 1.39 g/mL | Pha HNO₃ 1% / 100 mL: Thêm 1.1 mL HNO₃ 65% vào 100 mL DI water | Ống đong 2 mL, bình PE 200 mL | Pha trong tủ húT; nền pha chuẩn kim loại |

### 12.2 Thông số SWASV (khở đầu — tối ưu trong thực nghiệm)

| Thông số | Giá trị gợi ý | Ghi chú tối ưu hóa |
| --- | --- | --- |
| E_dep (thế tích lũy) | −1.2 V vs Ag/AgCl | Cần đủ âm để khử Pb²⁺ → Pb⁰ |
| t_dep (thời gian tích lũy) | 120–300 s | Kéo dài → LOD thấp hơn nhưng chậm hơn |
| SW Frequency | 25 Hz | Khảo sát 10–50 Hz |
| SW Amplitude | 25 mV | Khảo sát 20–50 mV |
| Step potential | 4 mV | — |
| E scan range | −1.2 V → 0.0 V | Peak Pb²⁺ ≈ −0.5 → −0.4 V |
| Khuấy trong tích lũy | Có (300–600 rpm), dừng 5–10s trước khi quét | Vận chuyển khối tốt hơn |

## Module 13: Phân Tích Paracetamol bằng DPV

### 13.1 Hóa chất — Pha chuẩn Paracetamol

| Hóa chất | Dạng gốc (Stock) | Cách pha / Lượng sử dụng | Dụng cụ pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paracetamol (Acetaminophen) | Pharmaceutical grade ≥99%, MW = 151.16 g/mol | Chuẩn gốc 1000 ppm / 100 mL: Cân 0.1000 g. Hòa tan trong 2–3 mL ethanol 99% trước (hỗ trợ hòa tan). Định mức đến 100 mL bằng acetate buffer pH 4.5. → 6.615 mM = 1000 ppm | Bình định mức 100 mL, cân phân tích, micropipette | Bảo quản tối, 4°C; dùng trong 2 tuần |

### 13.2 Thông số DPV

| Thông số | Giá trị gợi ý | Ghi chú tối ưu hóa |
| --- | --- | --- |
| E scan range | 0.0 V → +0.8 V vs Ag/AgCl | Peak oxy hóa Paracetamol ≈ +0.3 → +0.4 V |
| Pulse amplitude | 50 mV | Khảo sát 25–100 mV |
| Pulse width (t_p) | 50 ms | — |
| Step potential | 4–5 mV | — |
| Cơ chế kiểm tra | Scan rate study (CV): log(Ip) vs log(v) | Xác định diffusion vs adsorption |

## Module 14: Đánh Giá Hiệu Năng Cảm Biến

| Chỉ tiêu | Phương pháp tính | Kỳ vọ ng / Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| LOD | 3σ/S (σ: độ lệch chuẩn đường nền; S: độ nhạy) | Pb²⁺: nM–µM range; Paracetamol: nM–µM range |
| LOQ | 10σ/S | ≥ LOD × 3.3 |
| Linear range | Đường chuẩn Ip vs [C]; R² ≥ 0.99 | Ít nhất 2 thập phân nồng độ |
| Selectivity | Thêm chất gây nhiễu (AA, UA, glucose, Na⁺, K⁺, Ca²⁺) ở [C] = 10× analyte | Tín hiệu thay đổi < 10% |
| Repeatability | Cùng điện cực, n = 5 lần liên tiếp, tính RSD% | RSD < 5% |
| Reproducibility | 3–5 điện cực độc lập, đo cùng nồng độ | RSD < 10% |
| Stability | Đo lại sau 1, 7, 14 ngày bảo quản 4°C | Giữ ≥90% tín hiệu ban đầu |
| Recovery (mẫu thực) | Standard Addition Method; %Recovery = (C_found/C_added) × 100% | 90–110% |

⚠ Fouling: Nếu bề mặt bị ngộ độc (tín hiệu giảm sau nhiều chu kỳ), thực hiện CV tái tạo bề mặt (potential cycling) hoặc mài lại và phủ lớp mới.

# PHỤ LỤC — Thông Số Mở & Đóng Góp Gốc

## A. Bảng Thông Số Mở (Cần Quyết Định)

| Module | Thông số chưa xác định | Tác động | Hành động cần thiết |
| --- | --- | --- | --- |
| M6.2 | T_anneal lần 2 (Fe/N-CA sau acid leaching) | Ảnh hưởng Fe-Nᵬ site density và độ graphit hóa | Quyết định trước khi tiến hành bước post-processing |
| M3 | Thời gian ngâm tẩm Fe trong ethanol | Ảnh hưởng phân bố Fe trên aerogel; XPS Fe at% | Ghi nhận thực nghiệm; tối ưu sau XPS |
| M12 & M13 | Thông số SWASV/DPV tối ưu | LOD, linear range, độ nhạy | Khảo sát từng biến độc lập (one-factor-at-a-time) |

## B. Đóng Góp Gốc & Hướng Nâng Cấp

| Đóng góp gốc (Original Contribution) | Hướng nâng cấp Q1 (nếu cần) |
| --- | --- |
| 1. % Weight loss xơ dừa Bến Tre — không có benchmark trong literature | • Đo đồng thời Pb²⁺ + Paracetamol trong cùng 1 lần quét (multi-analyte) |
| 2. Kết hợp đầu tiên: coir CA + N/Fe co-doping + biosensor | • Validation mẫu thực phức tạp (huyết thanh, nước mặt) |
| 3. Dual analyte sensing platform (Pb²⁺ và Paracetamol) | • Tích hợp MIP hoặc aptamer cho độ chọ n lọc cao |

— Hết tài liệu —