PHẦN 1 ¦ PHẠM VI NGHIÊN CỨU [ĐỊNH HƯỚNG] 1 bài báo · Heavy Metals (Pb²⁺ + Cd²⁺) · 4 mẫu vật liệu tất cả 800°C

| Hạng mục | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Số bài báo mục tiêu | 1 bài báo (tập trung, chất lượng cao) | Tập trung 1 hướng → dữ liệu sâu hơn → dễ publish Q cao |
| Analyte | Pb²⁺ + Cd²⁺ (Heavy metals) | Tính mới cao: CA từ biomass + ambient drying + KOH activation cho stripping chưa được báo cáo nhiều |
| Kỹ thuật điện hóa | SWASV (Square Wave Anodic Stripping) Acetate buffer 0.1M, pH 4.5 | SWASV nhạy hơn DPASV cho kim loại nặng nồng độ thấp (ppb) |
| Số mẫu vật liệu | 4 mẫu ĐẦY ĐỦ: CA · N-CA · Fe-CA · N,Fe-CA | N,Fe-CA là ứng viên chính (synergy N+Fe); 3 mẫu còn lại làm đối chứng so sánh |
| Nhiệt độ nung | Khảo sát 600 – 900℃ cho N-CA và N,Fe-CA) | Tìm nhiệt độ tối ưu conductivity cho stripping; N-doping đạt 3–8% . |
| Target journal | Sensors and Actuators B: Chemical IF ~8.5 (Q1, Elsevier) | Journal phù hợp nhất cho electrochemical sensor dùng carbon material |
| Thời gian thực hiện | 8–9 tháng thực nghiệm + 2 tháng viết = ~10–11 tháng | Thu hẹp phạm vi → rút ngắn ~2 tháng so với kế hoạch 2 bài |

PHẦN 2 ¦ 4 MẪU VẬT LIỆU — SO SÁNH SONG SONG CA · N-CA · Fe-CA · N,Fe-CA — tất cả nung 800°C

| Thông số | CA (Undoped) | N-CA (N-doped) | Fe-CA (Fe-doped) | N,Fe-CA (Co-doped) ⭐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai trò trong nghiên cứu | Đối chứng âm (baseline) | Đối chứng doping đơn (so sánh vai trò N) | Đối chứng doping đơn (so sánh vai trò Fe) | ⭐ Ứng viên chính (synergy N+Fe) |
| Tiền chất doping (thêm vào SYN-2) | Không thêm | Urea 20 wt% (+ NH₃ 5% khi nung) | FeCl₃·6H₂O Fe:C = 0.1:1 mol | Urea 20 wt% + FeCl₃·6H₂O 0.1 mol% |
| Nhiệt độ nung | 800°C / 2h / Ar 100 mL/min | 800°C / 2h Ar + NH₃ 5% 100 mL/min total | 800°C / 2h / Ar 100 mL/min | 800°C / 2h Ar + NH₃ 5% 100 mL/min total |
| Dự đoán BET (sau KOH activation) | 300–450 m²/g | 350–500 m²/g (N tăng reactivity pore) | 300–500 m²/g (Fe có thể giảm nhẹ BET) | 350–550 m²/g (synergy có thể cao nhất) |
| Dự đoán với Pb²⁺ (Ip SWASV) | Thấp (baseline) | Trung bình (N ít ảnh hưởng stripping) | ★ Cao (Fe site hấp phụ Pb) | ★★ Cao nhất (Fe + N → tăng Ip và selectivity) |
| Đặc trưng quan trọng cần đo | BET, XRD, FTIR Raman, SEM | BET, XRD, FTIR Raman, XPS (%N) | BET, XRD, FTIR Raman, ICP (%Fe) XRD: Fe₃O₄ peak | BET, XRD, FTIR Raman, XPS (%N+%Fe) ICP, SEM-EDX |
| Nhãn mẫu (ghi notebook) | CA-Temp-B[batch#] | N-CA- Temp -B[batch#] | Fe-CA- Temp -B[batch#] | N/Fe-CA- Temp -B[batch#] |

ℹ Vai trò từng mẫu trong bài báo

• CA (undoped): LUÔN PHẢI CÓ — là đường cơ sở (baseline); reviewer sẽ từ chối nếu thiếu.

• N-CA: chứng minh vai trò N-doping đơn lẻ; so sánh với Fe-CA để phân tích synergy.

• Fe-CA: thường có Ip(Pb) cao nhất trong số 3 mẫu đơn; là ứng viên mạnh nhất sau N,Fe-CA.

• N,Fe-CA ⭐: dự đoán kết quả tốt nhất — nếu đúng thì bài báo có luận điểm rõ ràng về synergy; nếu Fe-CA lại tốt hơn thì cần giải thích cơ chế (có thể là do N cản trở Fe site).

PHẦN 3 ¦ DANH MỤC VẬT TƯ ĐẦY ĐỦ Toàn bộ hóa chất từ tiền xử lý đến selectivity test · 30 loại hóa chất/vật tư

| Giai đoạn | Hóa chất / Vật tư | Quy cách | Lượng dùng (1 batch) | Nhà cung cấp | Ghi chú sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiền xử lý | NaOH pellet | AR 98% | 100g | Xilong/TQ hoặc Merck | PRE-1: pha 6% w/v |
|  | H₂O₂ | AR 30% | 15g | Merck/Sigma | PRE-2: H₂O₂ 5–6% + NaOH 1–2%, tủ hút |
|  | KOH pellet | AR 85% | 70g | Xilong/TQ | PRE-3: 10% w/v; SYN-7: activation |
|  | HCl 36% | AR | 40 mL | Xilong/TQ | SYN-6: rửa HCl 0.5M (Fe-CA/N,Fe-CA); SYN-7: rửa HCl 1M |
| Tổng hợp gel | NaOH pellet | AR 98% | 15g | Xilong/TQ | SYN-1: pha 7% w/v (7g/100 mL) |
|  | Urea (gel) | AR 99% | 15g | Xilong/TQ | SYN-1: pha 12% w/v (12g/100 mL) |
|  | Urea (N-doping) | AR 99% | 3g | Xilong/TQ | SYN-2: 20 wt% vs cellulose (0.40g/2g cell) |
|  | FeCl₃·6H₂O | AR 99% | 3g | Xilong/TQ | SYN-2: Fe:C=0.1:1 mol (0.33g/2g cell); FW=270 |
|  | Ethanol | AR 99.5% | 500 mL | Xilong/TQ | SYN-4: Solvent Exchange bước 2 – EtOH 30→50→70→100% |
|  | Acetone | AR 99.5% | 500 mL | Xilong/TQ | SYN-4: bước cuối – Acetone 50→100% |
| KOH Activation | KOH pellet | AR 85% | 20g | Xilong/TQ | SYN-7: tỷ lệ 1:3 carbon:KOH w/w |
|  | Thuyền Ni | — | 4–6 cái | Nhà cung cấp thiết bị | SYN-7: chịu KOH nóng — KHÔNG dùng thuyền sứ |
| Khí nung | Ar tinh khiết (99.999%) | Bình khí | 1 bình | Nhà cung cấp khí công nghiệp | SYN-6: 100 mL/min; SYN-7: 100 mL/min |
|  | N2 | Bình khí hoặc cylinder | 1 bình nhỏ | Nhà cung cấp khí | SYN-6: cho N-CA và N,Fe-CA; pha với Ar thành 5% NH₃ |
| Điện cực | GCE Ø3mm | — | 10–15 cái | CH Instruments, Pine, hoặc TQ ~200k/cái | Hoạt hóa bằng Al₂O₃ 0.05µm trước mỗi buổi đo |
|  | Nafion 5% solution | Sigma D521 | 1 mL (bottle 5 mL) | Sigma-Aldrich ~100–130 USD | Pha 0.25% trong ink; bảo quản 4°C tối |
|  | N,N-DMF (cân nhắc) | HPLC grade | 100 mL | Xilong/TQ hoặc Merck | Dung môi pha ink; bảo quản khô, tránh ánh sáng |
|  | Al₂O₃ powder 0.05 µm | — | 1 gói | CH Instruments hoặc TQ | Mài bề mặt GCE |
|  | Vải mài nhung (polishing cloth) | — | 1 miếng | CH Instruments/TQ | Dùng kèm Al₂O₃ |
| Điện hóa | CH₃COONa (Sodium acetate) | AR 99% | 20g | Xilong/TQ | Acetate buffer 0.1M pH 4.5: 8.2g/L + điều pH bằng AcOH |
|  | CH₃COOH (Acetic acid) | AR 99.5% | 10 mL | Xilong/TQ | Điều pH acetate buffer về 4.5 |
|  | Pb(NO₃)₂ | AR 99% | 2g | Xilong/TQ | Stock Pb²⁺ 1000 ppm: 1.598g/1L H₂O DI có 0.5% HNO₃ |
|  | CdCl₂ | AR 99% | 1g | Xilong/TQ | Stock Cd²⁺ 1000 ppm: 0.815g/500 mL H₂O DI có 0.5% HNO₃ |
|  | KCl | AR 99% | 15g | Xilong/TQ | Điện giải nền 0.1M KCl cho test CV |
|  | K₃[Fe(CN)₆] | AR 99% | 2g | Xilong/TQ | Test điện cực: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl |
|  | HNO₃ 65% | AR | 50 mL | Xilong/TQ | Vô cơ hóa mẫu nước thực (+ H₂O₂ 30%) |
|  | H₂O₂ 30% | AR | 20 mL | Xilong/TQ | Vô cơ hóa mẫu nước thực |
| Interferents (selectivity) | Cu(NO₃)₂ | AR 99% | 0.5g | Xilong/TQ | Test Cu²⁺ — interferent quan trọng nhất |
|  | ZnCl₂, Fe(NO₃)₃ MnCl₂, CaCl₂, MgCl₂ NaCl, KNO₃ | AR | Mỗi loại 0.5–1g | Xilong/TQ | Selectivity test vs 8 ion phổ biến |

ℹ Chi phí ước tính (không tính thiết bị lò, BET, potentiostat)

• Hóa chất tiền xử lý + tổng hợp: ~500–800k VNĐ/batch đầy đủ 4 mẫu.

• Nafion 5% (Sigma, 5mL): ~100–130 USD — chi phí lớn nhất, đặt hàng nhóm để tiết kiệm.

• GCE Ø3mm (TQ, 10 cái): ~1.5–2 triệu VNĐ — có thể tái sử dụng sau khi mài.

• Pb(NO₃)₂ và CdCl₂: ~200–400k VNĐ tổng — dùng ít, đủ cho toàn bộ nghiên cứu.

• Tổng chi phí tiêu hao ước tính: ~3–5 triệu VNĐ cho toàn bộ nghiên cứu 1 bài báo.

PHẦN 4 ¦ QUY TRÌNH TỔNG HỢP (α-Cellulose → Carbon + KOH Activation) SYN-1 đến SYN-8 · Bảng so sánh 4 mẫu song song · 800°C cho tất cả

4.1. Giai đoạn tiền xử lý

| # | Bước | Thao tác chi tiết & Nồng độ hóa chất | Thiết bị cần thiết | Thời gian & Nhân lực | Checkpoint kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE-0 | Chuẩn bị xơ dừa | • Cân 30 – 50g xơ dừa thô (đã loại vỏ cứng ngoài) • Cắt/băm nhỏ 1–2 cm, loại tạp thô bằng tay • Rửa H₂O DI 3 lần để loại đất, cát, muối. • Sấy 80-105°C/(18-24h) đến khối lượng không đổi (cân 2 lần cách 2h) | Tủ sấy 80°C (24h) hoặc 105°C (18h) Cân 4 chữ số Beaker 1L | 0.5h cắt + 24h sấy 1 người | Khối lượng sau sấy: ghi vào notebook Độ ẩm <5% Màu: nâu vàng, đồng đều |
| PRE-1 | Xử lý NaOH (loại lignin & hemicellulose) (tỉ lệ 1:20 g/ml) | • Pha NaOH 6% w/v • Ngâm 30g xơ dừa trong 600 mL NaOH 6% (tỉ lệ 1:20) • Đun 80°C ±2°C, khuấy từ 400 rpm, có nắp đậy • Thời gian: 2h × 2 – 3 chu kỳ (thay dd NaOH mới giữa chu kỳ) • Lọc qua giấy lọc #1, rửa H₂O DI đến pH 6.5–7.0 • Sấy 80°C/24h trước khi qua PRE-2 | Bếp khuấy từ 80°C ±2°C; 400 rpm Bình 1L có nắp Giấy lọc #1 Máy đo pH | 2×2h + 1h rửa = ~5h 1 người | FTIR sau PRE-1: Peak 1510 cm⁻¹ (lignin C=C) phải GIẢM >50% Nếu không → lặp thêm 1 chu kỳ NaOH |
| PRE-2 | Tẩy trắng H₂O₂ (loại lignin còn lại) | Phương án 1: H₂O₂:NaOH (1:1) wt% (tỉ lệ 1:20_xơ dừa:hệ dd) và Đun 80°C ±2°C, khuấy nhẹ 200 rpm, 2 h Phương án 2*: 6% (w/w) H2O2 và 4% (w/v) NaOH. Hỗn hợp được khuấy liên tục ở 80 °C trong vòng 100 phút • Lọc, rửa H₂O DI đến pH 7.0 • Lặp 1–2 lần đến khi pulp trắng đều • Sấy sơ bộ 60°C/2h | Bếp 75°C 200 rpm Giấy lọc #1 pH meter | 1h × 1–2 chu kỳ + 30 min rửa 1 người ⚠ An toàn | Màu pulp: trắng kem/trắng đều FTIR: peak 1510 cm⁻¹ cần BIẾN MẤT hoàn toàn Nếu còn vàng → lặp thêm 1 chu kỳ |

4.2. Giai đoạn tổng hợp

| # | Bước | Thao tác chi tiết |  | CA (Undoped) | N-CA | Fe-CA | N/Fe-CA ⭐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-1 | Chuẩn bị dung dịch (tạo Sol) | 1. Chuẩn bị hệ dung dịch (chung cho 4 mẫu): Phương án 1: NaOH:Urea:H2O với Tỉ lệ: (7:12:81) (dùng 100 ml/mẫu) Chi phí được tối ưu Phương án 2: NH4OH:Urea:H2O tỉ lệ (4:12:84) (dope N tốt). Đắt • Bảo quản lạnh dung dịch pha: từ - 12°C / 30 – 60’ trong tủ lạnh. 2. Chuẩn bị hệ dung dịch (cho mẫu Fe-CA và N/Fe-C.A) Sử dụng: FeCl₃·6H₂O: 0.17 – 0.33 – 0.5 – 0.67 gram |  | - Không thêm gì | - Tăng Urea tăng N doping vào hệ. - Thêm Urea mỗi mẫu khảo sát lần lượt: 0 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 gram. | - Tỉ lệ doping nguyên tố Fe đối với 1 C (Fe:C): 0 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 | Sử dụng mẫu doping tối ưu của mẫu N-CA và Fe-CA Đánh giá Co-doping. |
| SYN-2 | Thêm tiền chất doping và tạo gel | - Cân α-Cellulose: 2.0g cho vào 100 mL dung dịch → nồng độ 2% w/w - Khuấy 300–400 rpm 1000rpm trong hộp đá+muối (-12°C) / 30 min • Dung dịch trong suốt hoặc vàng nhạt = đạt |  | KHÔNG thêm gì → qua SYN-3 | Minh chứng hàm lượng tối ưu khi doping | - Sol đạt → Nâng nhiệt sol lên 35–40°C. - Nhỏ từng giọt dung dịch FeCl₃ vào sol (pre-gel) | - Sol đạt → Thêm Urea doping → khuấy 5 phút. - Nâng nhiệt lên 35–40°C Nhỏ từng giọt FeCl₃ → khuấy nhẹ 3 phút |
| SYN-3 | Solvent Exchange (thay dung môi) (Cân nhắc t-BuOH) | 1. Ngâm gel trong H₂O DI, 8h × 3 lần (thay nước), rửa đến pH 7 2. Ngâm trong Ethanol (AR), 8h × 3 lần (tăng dần nồng độ từ 30 – 90%) 3. Ngâm trong Acetone hoặc n-Hexane, 8h × 3 lần 4. Gel nở, cứng hơn, bề mặt mờ đục = đúng |  | ⭐ QUAN TRỌNG: bước này giảm BET loss khi sấy thường. (cân nhắc TMCS (trimethylchlorosilane) 8% trong dd hexane tăng BET). Giống nhau cả 4 mẫu 72h (3 ngày). Thay dung môi 2 lần/ngày (5–10 min/lần) |  |  |  |
| SYN-4 | Sấy thường 60°C (Ambient dry) | Giai đoạn 1 – Pre-dry (tủ hút): | 25°C / 2–4h để acetone bề mặt bay hơi tự nhiên | KIỂM TRA ĐẠT: Cân mẫu mỗi 24h/36h/48h → Δm < 0.005g giữa 2 lần = khô đủ • Màu sắc: CA / N-CA → trắng / vàng nhạt ✅ Fe-CA / N,Fe-CA → nâu vàng/cam đỏ ✅ |  | • Đo co ngót: (Vwet − Vdry)/Vwet × 100% Dự đoán: 20–40% (Acetone) / 10–20% (Hexane+TMCS) Nếu: >40% = cấu trúc bị phá vỡ • Ghi khối lượng xerogel: dự đoán ~60% mass gel ban đầu |  |
|  |  | Giai đoạn 2 – Low-T dry | 40°C / 4–6h cửa lò hé 1–2 cm |  |  |  |  |
|  |  | Giai đoạn 3 – Final dry: | +5°C mỗi 30 phút → đến 60°C 60°C / 12–24h / cửa đóng |  |  |  |  |
| SYN-5 | Nung Carbon hóa | - PURGE: Bơm khí bảo vệ qua lò 15–30 phút TRƯỚC khi bật gia nhiệt (150–200 mL/min). Lưu lượng nung: Ar 100 mL/min - Chương trình lò: (khảo sát ở các nhiệt độ 600 – 800°C) 25°C → 150°C: 5°C/min (25 min) 150°C: Giữ 30 min 150°C → 400°C: 5°C/min (50 min) 400°C: Giữ 30 min 400°C → T°mục tiêu: 5°C/min. Sau đó giữ 2h Làm nguội tự nhiên dưới khí bảo vệ đến <100°C (~3–4h) |  | - | - | Làm sạch sau nung: - Rửa với 0.5 M HCl (50 –100 mL /1g carbon) - Thời gian: 2–4 giờ, nhiệt độ phòng (khuấy nhẹ), lọc và sấy khô 60°C/12h. loại Fe₂O₃, Fe₃O₄, Fe(OH)₃, FeCl₂/FeCl₃ dư. Rửa pH đến 6.5 – 7 | Làm sạch sau nung: - Rửa với 0.5 M HCl (50 –100 mL /1g carbon) - Thời gian: 2–4 giờ, nhiệt độ phòng (khuấy nhẹ), lọc và sấy khô 60°C/12h. loại Fe₂O₃, Fe₃O₄, Fe(OH)₃, FeCl₂/FeCl₃ dư Rửa pH đến 6.5 – 7 |
| SYN-6 | KOH Activation (thực hiện thêm nếu SSA thấp) | • Trộn carbon từ SYN-5 với KOH rắn tỷ lệ 1:3 (w/w) và nghiền. Khảo sát đồng thời với tỉ lệ C và KOH (1:1 ; 1:2 ; 1:3) • Cho vào thuyền alumina (không dùng sứ — KOH ăn mòn sứ) KHÔNG dùng thiết bị ống thạch anh. Dùng khí Ar/N2 100 mL/min • 25°C → 800°C: 5°C/min → giữ 1h → nguội tự nhiên • Sau nung: rửa HCl 1M/ 2 – 4 giờ (khoảng 40ml) • Rửa H₂O DI đến pH 6.5 – 7.0 (5–7 lần) và Sấy 60°C / 12h |  | Nhiệt độ nung: 800°C / 1h | Nhiệt độ nung: 700°C / 1h bảo toàn pyridinic N | Nhiệt độ nung: 800°C / 1h | Nhiệt độ nung: 700°C / 1h bảo toàn pyridinic N |
| SYN-7 | Nghiền, rây & lưu trữ | • Nghiền trong cối mã não đến bột mịn đồng đều • Rây qua lưới 75 µm (lấy phần <75 µm dùng cho ink) • Cân lượng thu được cuối cùng — ghi notebook • Lưu trong vial thủy tinh nâu có nắp kín • Bảo quản 4°C, hút chân không nhẹ hoặc dưới N₂ • Dán nhãn đầy đủ: Mẫu / Batch / Ngày / BET / σ Cân yield: dự đoán ~50–65% giữ lại |  | - | - | - | - |

✖ 3 rủi ro cao nhất trong tổng hợp

• SYN-4 (Solvent exchange): không được rút ngắn — đây là bước duy nhất có thể bù BET thấp khi sấy thường. Bỏ qua = BET <100 m²/g = điện cực kém.

• SYN-6 (Nung): NH₃ độc hại — phòng thí nghiệm phải thông gió tốt; kiểm tra van xả và fitting kín trước khi bật lò. KHÔNG mở lò khi T >200°C.

• SYN-7 (KOH activation): dùng thuyền Ni — KOH nóng chảy ở 360°C ăn mòn sứ hoàn toàn. Rửa HCl và H₂O kỹ — KOH sót làm tăng pH dung dịch điện hóa, sai kết quả.

PHẦN 5 ¦ CHẾ TẠO MÀNG ĐIỆN CỰC EL-1 → EL-4 · Nafion 0.25% · 7µL drop-cast · Screening 4 vật liệu

| # | Bước | Thao tác chi tiết | Thiết bị | Thời gian & Nhân lực | Pass/Fail & Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-1 | Hoạt hóa GCE | • Đặt GCE Ø3mm lên vải mài nhung (loại polishing pad chuyên dụng điện hóa (Buehler, BAS, ALS…) • Nhỏ 1–2 giọt Al₂O₃ 0.05 µm, mài theo hình số 8 trong 2 min (làm 2 lần) • Sonication: H₂O DI 1 min × 3 lần rồi thực hiện Sonication Ethanol 1 min × 1 lần → rửa H₂O DI → thổi khô N₂ Loại Al₂O₃ dư: Nhúng GCE vào NaOH 0.1M; Anodize: +1.8V / 10 giây (vs Ag/AgCl) → Rửa H₂O DI × 2 lần và thổi khô = N2 • Kiểm tra: CV 3 chu kỳ trong 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl, 50 mV/s → ΔEp <70 mV; Ipa/Ipc = 0.95–1.05 | Vải mài nhung Al₂O₃ 0.05µm Sonicator bath N₂ gas Potentiostat | 10–15 min/điện cực Làm trước MỖI buổi đo 1 người | ΔEp <70 mV → GCE sạch, đạt ΔEp >120 mV → mài lại Ghi Ipa và ΔEp vào notebook cho mỗi GCE |
| EL-2 | Pha Ink (4 loại riêng) | 1. Chuẩn Bị Dung Môi NAFION: Pha Nafion 0.25% trong ethanol khan: 50 µL Nafion 5% + 950 µL Ethanol 99% → Khuấy nhẹ, để cân bằng 5 phút (Pha 1 lần dùng cho cả 4 mẫu = ×4 thể tích). 2. Phân tán carbon: Cân 5.0 mg ±0.01 mg carbon vào vial 2 mL Thêm 950 µL DMF (HPLC grade) 3. Thêm Nafion: Thêm 50 µL dung dịch Nafion 0.25%/EtOH vào vial Tổng thể tích: 1000 µL. Nồng độ carbon: 5 mg/mL Nồng độ Nafion cuối: 0.25% 4. Siêu âm hoàn thiện Sonication bath / nước đá (T<20°C) / 30 phút liên tục KHÔNG dùng probe sonicator >30% amplitude 5. Kiểm tra và lưu trữ: Quan sát: đen đồng đều, lắng chậm = ĐẠT DLS D₅₀ <500 nm = phân tán tốt. Nếu D₅₀ >800 nm → sonication thêm 10 phút. Nếu lắng sau 30 phút → sonication thêm 10 phút. Bảo quản: 4°C, tối, dùng trong 7 ngày | Cân 4 chữ số Vial thủy tinh 2mL có nắp Micropipette 1000µL + 100µL Sonicator bath Nước đá (bucket) Tủ lạnh 4°C | 45–60 min/4 loại ink = 1 buổi sáng 1 người | DLS D₅₀ <500 nm = phân tán tốt Màu: đen đồng đều, lắng chậm. - Nếu lắng sau 30 min → sonication thêm 10 min. Hoặc thêm 0.1% Triton - Nếu D₅₀ >800 nm → điều chỉnh công suất sonicator |
| EL-3 | Phủ GCE (Drop-casting) | 1. Đặt GCE vừa mài (EL-1) trên giá đỡ thẳng đứng 90° 2. Lắc nhẹ vial ink trước dùng (không vortex mạnh). Siêu âm nếu lắng 3. Lấy 7 µL ink bằng micropipette 10 µL → Khối lượng phủ lý thuyết = 7 µL × 5 mg/mL = 35 µg/điện cực • Nhỏ CHẬM từng µL, giữ đầu pipette gần bề mặt GCE → tránh bọt khí, tránh tràn ra ngoài. • Để khô TỰ NHIÊN trong tủ hút SẠCH, T phòng 25°C ⚠ KHÔNG thổi N₂, KHÔNG sấy nóng — DMF bay không đều → màng không đồng nhất • Thời gian khô: 2–3h. Bảo quản tránh ánh sáng, nhiệt độ cao. | Micropipette 10 µL Giá đỡ GCE thẳng 90° Tủ hút SẠCH (không bụi) Cân phân tích (mass loading) Giấy thấm | 5 min phủ/điện cực + 2–3h khô 5 điện cực/mẫu × 4 mẫu = 2 ngày 1 người | - Mass loading = 30–40 µg/điện cực → RSD <10% - Quan sát dưới kính hiển vi 40×: màng đồng đều, không vùng trắng - RSD >10% → cải thiện: giữ đầu pipette 90°, nhỏ 1µL/giây - RSD Ipa (n=5) <5% = mass loading đồng đều |
| EL-4 | Kiểm tra & Screening 4 vật liệu | Phép đo 1: CV (SCREENING) Dung dịch: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl. Scan rate: 50 mV/s / 5 chu kỳ. So sánh Ip và ΔEp của 4 mẫu + bare GCE Pass: Ip tăng ≥30% và ΔEp giảm so với bare GCE Ranking dự đoán: N,Fe-CA > Fe-CA > N-CA > CA > bare Phép đo 2: EIS Dung dịch: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl Tần số: 100 kHz → 0.1 Hz Biên độ: 10 mV / Edc = 0.22V Nyquist plot: Rct ranking ngược (nhỏ = tốt) Pass: Rct giảm ≥30% so với bare GCE PHÉP ĐO 3 – ECSA Dung dịch: 0.1M H₂SO₄ Scan rate: 25 / 50 / 100 / 150 / 200 mV/s Vẽ ΔJ_DL vs scan rate → slope = 2×C_DL ECSA = C_DL / 0.040 mF/cm² PHÉP ĐO 4 – SWASV SCREENING Dung dịch: Pb²⁺ 100 ppb + Cd²⁺ 100 ppb trong acetate buffer 0.1M pH 4.5 E_dep = -1.1V t_dep = 120s Quét stripping: -1.2V → 0.0V Tần số SWV: 25 Hz / ΔE = 25 mV / step = 4 mV Peak kỳ vọng: Pb²⁺: -0.50 đến -0.55V Cd²⁺: -0.68 đến -0.72V Tách peak: ΔEp ≥ 100 mV giữa Cd²⁺ và Pb²⁺ RSD Ip (n=3) < 8% = mẫu đạt cho tối ưu tiếp theo | Potentiostat (CHI 760 / Autolab) Cell 3 điện cực Ag/AgCl 3M KCl (RE) Pt wire (CE) Dung dịch test | 1h/điện cực (CV+EIS+ECSA) 4 vật liệu × 1h = 4–5h 1 người | - EIS: Rct giảm so với bare GCE ít nhất 30% CV: Ip tăng ít nhất 30% so với bare GCE - SWASV: peak Pb²⁺ tại ~-0.55V; Cd²⁺ tại ~-0.78V - Ghi ranking 4 vật liệu → dùng 2 mẫu tốt nhất cho tối ưu hóa |
| ⚠ Điểm mấu chốt chế tạo màng điện cực |  |  |  |  |  |  |
| • Cân mass loading trước/sau phủ — đây là thông tin bắt buộc khi viết M&M trong bài báo Q1. |  |  |  |  |  |  |
| • RSD% inter-electrode (n=5) phải <8% — nếu không đạt thì dữ liệu đường chuẩn sẽ có sai số lớn, reviewer từ chối. |  |  |  |  |  |  |
| • Sấy khô tự nhiên trong tủ hút — KHÔNG thổi N₂ hay sấy nóng; DMF bay không đều làm màng không đồng nhất. |  |  |  |  |  |  |
| • Screening EL-4: ghi rõ ranking 4 vật liệu → đây là hình đầu tiên trong Results section của bài báo. |  |  |  |  |  |  |

PHẦN 6 ¦ QUY TRÌNH ĐO ĐIỆN HÓA SWASV — Pb²⁺ + Cd²⁺ HM-1 → HM-7 · Acetate buffer pH 4.5 · Standard addition · Vô cơ hóa mẫu thực

| # | Bước | Thao tác chi tiết & Nồng độ cụ thể | Thiết bị | Thời gian & Nhân lực | Pass/Fail criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-1 | Chuẩn bị dung dịch & Stock | • Stock Pb²⁺ 1000 ppm: 1.598g Pb(NO₃)₂ vào bình 1L H₂O DI có 1% HNO₃ Bảo quản 4°C, dùng trong 1 tháng • Stock Cd²⁺ 1000 ppm: 0.822g CdCl₂ vào 500 mL H₂O DI có 1% HNO₃ • Acetate buffer 0.1M pH 4.5: CH₃COONa 0.1M: 8.2g/L H₂O DI CH₃COOH 0.1M: 5.7 mL CH₃COOH 99.5%/L Trộn đến pH 4.5 ±0.05 (đo bằng pH meter hiệu chỉnh 2 điểm) • Dung dịch test hàng ngày: pha loãng stock vào acetate buffer pH 4.5 Ví dụ: Pb²⁺ 100 ppb = 100 µL stock 1000ppm vào 1L buffer • Cu²⁺ stock 1000 ppm: 3.80g Cu(NO₃)₂·3H₂O vào 1L H₂O DI (dùng cho selectivity test) | Bình định mức 100mL, 500mL, 1L pH meter hiệu chỉnh Micropipette 100–1000µL Cân 4 chữ số HNO₃ 65% AR | 1–2h pha dung dịch (làm 1 lần/tuần) 1 người | pH acetate buffer: 4.5 ±0.05 — đo lại TRƯỚC mỗi buổi đo Stock bảo quản 4°C trong lọ tối Dung dịch test pha fresh mỗi ngày Kiểm tra pH sau mỗi lần pha |
| HM-2 | Thiết lập hệ & Pre-conditioning | • Lắp hệ 3 điện cực: WE = GCE/vật liệu cần đo CE = Pt wire (dài ≥3 cm, sạch) RE = Ag/AgCl 3M KCl (kiểm tra junction không bị tắc). Thứ tự cắm dây khi đang cắm điện: RE trước → CE → WE sau cùng. Tháo theo thứ tự ngược lại. • Thể tích dung dịch: 5 mL acetate buffer 0.1M pH 4.5 • Thổi N₂ tinh khiết vào dung dịch 5 min (khử O₂ hòa tan) → Duy trì N₂ phía TRÊN dung dịch (không sục) trong suốt đo • Pre-conditioning: CV 5 chu kỳ Dải quét: -1.4V → +0.5V ở 100 mV/s trong dung dịch đo → hoạt hóa bề mặt trong môi trường thực tế • Sau pre-conditioning: xả dung dịch, nạp dung dịch test mới | Cell điện hóa 10 mL Pt wire CE Ag/AgCl 3M KCl RE Bình N₂ (99.999%) Tubbing dẫn khí Potentiostat | 15–20 min/thiết lập Làm trước mỗi buổi 1 người | CV pre-cond: chu kỳ 4 và 5 phải TRÙNG nhau → cân bằng đạt Nếu không ổn định sau 10 chu kỳ → kiểm tra RE (refill KCl nếu cần) O₂ còn sót → peak khử tại -0.7V → phải thổi N₂ thêm |
| HM-3 | Đo SWASV (Thông số ban đầu) | • Thông số bắt đầu (điểm xuất phát cho tối ưu hóa): E_dep = -1.1V vs Ag/AgCl t_dep = 120s (khuấy 400 rpm trong suốt t_dep) Equilibration: 10-15s nghỉ, dừng khuấy trước quét Quét: -1.2V → +0.2V SW frequency = 25 Hz Amplitude = 25 mV Step potential = 4 mV • Dung dịch: [Pb²⁺] = 100 ppb + [Cd²⁺] = 100 ppb trong acetate pH 4.5 • Sau mỗi lần đo: làm sạch điện cực bằng quét E = +0.4V/60s (stripping hết kim loại còn bám) → 1 scan SWASV blank 30s kiểm tra baseline. Nếu baseline còn thấy peak nhỏ → tăng thời gian cleaning lên 120 s hoặc tăng thế lên +0.6 V. • Đo n=3 lặp để tính RSD% | Potentiostat (CHI 760 / Autolab) Phần mềm: CHI / Nova Máy khuấy từ nhỏ (stir bar ≤5mm) Timer Cell điện hóa | 10–15 min/phép đo × 3 lặp = 45 min/điều kiện 1 người | Peak Pb²⁺: ~-0.55V vs Ag/AgCl Peak Cd²⁺: ~-0.78V vs Ag/AgCl ΔE(Pb-Cd) phải >150 mV → peaks tách rõ Nếu Cd²⁺ không hiện peak → thêm Bi³⁺ 0.4 mM (từ Bi(NO₃)₃) vào dung dịch đo |
| HM-4 | Đường chuẩn & LOD | • Dùng điều kiện tối ưu đã xác định (từ ma trận tối ưu) • Pha series nồng độ (trong acetate buffer pH tối ưu): Pb²⁺: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb (9 điểm) Cd²⁺: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb (9 điểm) Đo đồng thời cả Pb²⁺ + Cd²⁺ trong cùng 1 dung dịch • n=3 lặp tại mỗi điểm nồng độ • Xác định dải tuyến tính: vùng R² >0.999 • Tính LOD = 3σ/slope (σ = SD của 10 lần đo blank liên tiếp) • Tính LOQ = 10σ/slope • Plot: Ip (µA) vs [M²⁺] (ppb) → fit tuyến tính | Như HM-3 OriginPro hoặc Excel Phần mềm fit tuyến tính | 1 ngày đo 9 điểm × 3 lặp × ~15 min = ~7h 1 người | LOD Pb²⁺ <0.5 ppb → Q1 target (WHO: 10 ppb) LOD Cd²⁺ <0.2 ppb → Q1 target (WHO: 3 ppb) R² >0.999 trong dải tuyến tính Nếu LOD không đạt → tăng t_dep lên 300s và kiểm tra lại BET |
| HM-5 | Selectivity test (Nhiễu ion) | • Chuẩn bị 10 dung dịch interferent riêng: Thêm từng interferent ở nồng độ 10× [analyte] vào: dung dịch chứa Pb²⁺ 100 ppb + Cd²⁺ 100 ppb • Interferents cần test: ① Cu²⁺ 1000 ppb (⚠ quan trọng nhất) ② Zn²⁺ 1000 ppb ③ Hg²⁺ 1000 ppb (⚠ độc hại) ④ Fe³⁺ 1000 ppb ⑤ Mn²⁺ 1000 ppb ⑥ Ca²⁺ 1000 ppb ⑦ Mg²⁺ 1000 ppb ⑧ Na⁺ 10,000 ppb (100× do thường gặp) ⑨ K⁺ 10,000 ppb ⑩ NO₃⁻ 10,000 ppb • Tính: ΔIp(%) = ΔIp%=Ip,interferent-Ip,blankIp,blank×100% • Tiêu chí pass: ¦ΔIp¦ <5% → không nhiễu đáng kể | Như HM-3 Cu(NO₃)₂·3H₂O ZnCl₂, HgCl₂ Fe(NO₃)₃, MnCl₂ CaCl₂, MgCl₂ NaCl, KNO₃ | 1 ngày đo 10 interferents × ~20 min = ~4h 1 người | Cu²⁺ ¦ΔIp¦ <10% → chấp nhận được Tất cả còn lại ¦ΔIp¦ <5% → pass Bảng selectivity với % change → MẶT THIẾT khi submit bài |
| HM-6 | Reproducibility & Stability | • Inter-electrode reproducibility: Đo n=5 điện cực riêng biệt phủ cùng loại vật liệu Cùng dung dịch, cùng điều kiện → tính RSD% của Ip(Pb) và Ip(Cd) • Intra-electrode reproducibility: Đo 1 điện cực × 10 lần liên tiếp → RSD% Ip • Stability: Bảo quản điện cực ở 4°C trong hộp khô Đo lại vào ngày: 0, 7, 14, 30 Tính % Ip còn lại so với ngày 0 Tiêu chí: >90% sau 14 ngày; >80% sau 30 ngày | Như HM-3 Tủ lạnh 4°C Hộp desiccator Lịch đo theo dõi | Inter: 1h (n=5) Intra: 2.5h (10 lần) Stability: 30 ngày (10 min đo/thời điểm) 1 người | Inter RSD <5% → pass (Q1 yêu cầu) Intra RSD <3% → pass Sau 14 ngày: Ip >90% → pass Fail → xem lại kỹ thuật phủ (EL-3): mass loading, đồng đều màng |
| HM-7 | Real Sample Xử lý & phân tích | • Thu mẫu nước thực: nước sông, nước máy (2–3 địa điểm khác nhau để đa dạng matrix) • XỬ LÝ MẪU (bắt buộc — không bỏ qua): a) Lọc thô qua giấy lọc 0.45 µm b) Vô cơ hóa ướt: Lấy 50 mL mẫu vào bình cầu 100 mL Thêm 2 mL HNO₃ 65% (AR) + 0.5 mL H₂O₂ 30% Đun nhẹ 80°C / 30 min trên bếp điện có phễu thủy tinh c) Làm nguội, điều chỉnh pH về 4.5 bằng NaOH 1M hoặc HNO₃ 1M d) Định mức về 50 mL bằng H₂O DI e) Lọc qua 0.45 µm lần nữa • Phương pháp Standard Addition (3 điểm spike): Đo mẫu gốc (Ip₀) Spike 1: thêm 50 ppb Pb²⁺ + 50 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₁) Spike 2: thêm 100 ppb Pb²⁺ + 100 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₂) Spike 3: thêm 200 ppb Pb²⁺ + 200 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₃) Plot Ip vs C_spike → extrapolate về nồng độ gốc Recovery = C_found/C_spiked × 100% | Bình cầu 100 mL Bếp điện HNO₃ 65% AR H₂O₂ 30% AR Giấy lọc 0.45 µm pH meter Như HM-3 | 1h xử lý mẫu/mẫu + 1h đo standard addition n=3 mẫu thực × 2 địa điểm = 2 ngày 1 người | Recovery = 95–105% → pass (Q1 yêu cầu) RSD <5% (n=3) Nếu recovery <90% → matrix effect → thử dilute 2× hoặc dùng ICP-MS verification Ghi rõ địa điểm, ngày thu mẫu, pH và EC tại chỗ |

✖ 4 lỗi thường gặp → bài bị reject hoặc revision lớn

• Không thổi N₂: O₂ hòa tan khử tại -0.7V ≈ vị trí peak Cd²⁺ → peak Cd²⁺ bị che hoặc sai. Bắt buộc thổi N₂ 5 min trước đo.

• Không rửa điện cực sau stripping: kim loại bám lại → Ip lần sau sai. Phải quét +0.4V/60s sau mỗi lần đo.

• Bỏ vô cơ hóa mẫu thực: hữu cơ trong mẫu cạnh tranh site hấp phụ với Pb²⁺/Cd²⁺ → recovery <80% → không publish được.

• Không test Cu²⁺ selectivity: Cu²⁺ là interferent phổ biến nhất và quan trọng nhất — 100% reviewer sẽ hỏi nếu thiếu.

PHẦN 7 ¦ MA TRẬN THỬ NGHIỆM TỐI ƯU HÓA Giai đoạn nào cần tối ưu? Bao nhiêu phép đo? Thứ tự nào?

Bảng 8.1  Tổng quan: Giai đoạn cần/không cần tối ưu

| Giai đoạn | Tên | Cần tối ưu? | Biến số |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE-1 → 4 | Tiền xử lý | ❌ KHÔNG | — |
| SYN-2b | Fe, N Doping | ✅ CÓ | Fe:C (1,3,5 wt%), N:C urea (5,10,20 wt%) |
| SYN-1 → 5 | Pha gel & Solvent exchange | ⚠️ CÓ điều kiện | Cellulose (1.5,2,2.5%) + MTMS (5,10,20 v/v%) |
| SYN-6 | Nung 800 °C | ⚠️ CÓ điều kiện | So sánh với các biến còn lại |
| SYN-7 | KOH Activation | ✅ CÓ | KOH:C + T + t |
| EL-1 → 4 | Màng điện cực | ✅ CÓ | V phủ + Nafion% + điều kiện sấy |
| HM-1 → 7 | SWASV | ✅ CÓ | pH, E_dep, t_dep, freq, amp, step potential |
| HM-7 | Real sample | ❌ KHÔNG | — |

ℹ Nguyên tắc phân bổ thời gian tối ưu hóa

• 🟡 KOH Activation (SYN-7): test 3 tỷ lệ KOH:C — đây là bước duy nhất bù được BET thấp do sấy thường. Làm ngay từ tháng 1.

• 🟡 SWASV conditions (HM): 6 biến × tổng 84 phép đo — mất ~1 tháng thực tế nhưng kết quả này là backbone của cả bài báo.

• 🟢 Tiền xử lý và nung: theo đúng protocol — chỉ xác nhận bằng FTIR, XRD, Raman.

• 🟢 Real sample: protocol cố định — không biến số cần tối ưu, chỉ cần làm đủ n=3 và tính recovery.

Bảng 8.2  Ma trận tối ưu KOH Activation

| Biến số | Giá trị | Đo lường | Ghi chú cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ KOH:C (w/w) | Từ 1:1 đến 1:4 | BET + Yield + %Fe/%N (XPS) | Nếu BET@1:3 <300 → thử 1:4; nếu ≥300 → giữ 1:3 để bảo toàn Fe |
| Nhiệt độ activation | Từ 600 đến 800℃ | BET + σ + ID/IG (Raman) | 800°C chuẩn; TRÁNH 850°C + 1:4 (Fe leach + N loss); 850°C chỉ test nếu BET@800°C <300 m²/g |
| Thời gian giữ nhiệt | 30’ đến 2h | BET + Yield (%) | 1 h cân bằng tốt; 2 h tăng BET ~10% nhưng yield giảm ~15% và tăng nguy cơ mất N |
| (Fixed) Heating rate | — | — | Cố định — ghi vào protocol, không tối ưu |

Bảng 8.3  Ma trận tối ưu SWASV tuần tự — 6 biến số

Tổng phép đo: 15+15+18+12+12+12 = 84 phép đo ≈ 21h đo thuần · Thực tế ~3–4 tuần (bao gồm chuẩn bị và phân tích giữa các bước)

| Thứ tự | Biến số | Các mức khảo sát | Thông số cố định | n lặp | Chỉ tiêu | Tổng phép đo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | pH | 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 | E_dep = -1.2 V; t_dep = 120 s; f = 25 Hz; a = 25 mV; ΔEs = 4 mV; [Pb²⁺] = [Cd²⁺] = 100 ppb | 3 | Ip(Pb+Cd) max; ΔE(Pb–Cd) >150 mV; baseline phẳng | 5 × 3 = 15 |
| ② | E_dep | -0.8 · -1.0 · -1.2 · -1.4 V · -1.6 V | pH tối ưu ①; t_dep = 120 s; SW giữ nguyên | 3 | Ip(Pb) max; không bọt H₂ (HER trên Fe,N-C/GCE bắt đầu ~ -1.3 V); ΔE ổn định | 4 × 3 = 12 |
| ③ | t_dep | 60 · 120 · 180 · 240 · 300 · 360 s | pH + E_dep tối ưu ①② | 3 | Ip vs t_dep → plateau; áp E_clean = +0.5 V / 60 s sau mỗi phép đo | 6 × 3 = 18 |
| ④ | SW Frequency | 10 · 15 · 25 · 50 · 100 Hz | pH + E_dep + t_dep tối ưu | 3 | FWHM nhỏ; Ip lớn; ΔE(Pb–Cd) ≥150 mV | 5 × 3 = 15 |
| ⑤ | SW Amplitude | 10 · 25 · 50 · 75 mV | Bốn biến trên cố định | 3 | Sensitivity cao; peak không nở (nở → giảm ΔE) | 4 × 3 = 12 |
| ⑥ | SW Step Potential (bổ sung) | 2 · 4 · 6 · 8 mV | f + a tối ưu ④⑤ | 3 | ΔE(Pb–Cd) max; FWHM nhỏ nhất | 4 × 3 = 12 |
| ⑦ | [Buffer] Acetate | 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 M | Năm biến trên cố định | 3 | RSD% <3% sau 10 lần đo; Ip không giảm >5%; baseline không drift | 4 × 3 = 12 |

✔ Nguyên tắc quan trọng khi thực hiện ma trận tối ưu SWASV

• TUẦN TỰ nghiêm ngặt: biến ① phải cố định xong MỚI tối ưu biến ②. Làm song song 2 biến = không phân tách được ảnh hưởng.

• n=3 lặp tại mỗi điểm: RSD% của 3 lặp <5% mới tin cậy; nếu RSD >5% tại 1 điểm → loại bỏ outlier hoặc đo lại.

• Vật liệu đo tối ưu: dùng N,Fe-CA (ứng viên chính) để tối ưu — sau khi tìm được điều kiện tối ưu, ÁP DỤNG CÙNG điều kiện cho 3 mẫu còn lại.

• Ghi nhận đầy đủ: mỗi phép đo ghi thời gian, nhiệt độ phòng, số batch ink, số điện cực — thiếu thông tin này không thể trace lại khi viết bài.

PHẦN 8 ¦ TIMELINE TỔNG THỂ 11 THÁNG 1 bài báo · Sensors and Actuators B · Từ xơ dừa đến submitted

| Tháng | Giai đoạn | Công việc chính | Output kiểm chứng | Rủi ro chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Tổng hợp vật liệu | PRE-0→4: Tiền xử lý 30–50g xơ dừa (~3 ngày) SYN-2b: Pha doping agent (Fe(NO₃)₃ + Urea) vào gel × 4 mẫu SYN-1→5: Gel + solvent exchange + sấy (~10 ngày) SYN-6: Nung 800°C Batch 1+2 (~2 ngày) SYN-7: KOH activation BBD 15 runs (~7–8 ngày) SYN-8: Nghiền/rây/cân (~1 ngày) | FTIR+XRD đạt; BET >300 m²/g; Yield ghi đầy đủ | BET <300 → điều chỉnh KOH:C; Tổng T1 ~22–25 ngày → có thể tràn T2 |
| T2 | Đặc trưng vật liệu | Gửi lab ngoài: BET, XRD, FTIR, Raman, SEM/TEM (4 mẫu); XPS: %N; ICP-OES: %Fe; Trong khi chờ: đọc literature, chuẩn bị dung dịch | Bộ số liệu 4 mẫu đầy đủ; %N: 2–6 wt%; %Fe: 0.5–5 wt% | Chờ lab 2–3 tuần; kết quả %Fe thấp → xem lại SYN-2b |
| T2–T3 | Màng điện cực & Screening | EL-1→4: Hoạt hóa GCE, pha ink, drop-cast (n=5/mẫu); Tối ưu V phủ + Nafion%; Screening CV+EIS+ECSA+SWASV; Bắt đầu stability test ngay giai đoạn này | RSD <8% (n=5); Ranking rõ; N,Fe-CA > (Fe-CA hoặc N-CA) > CA — thứ tự Fe-CA/N-CA xác nhận sau thực tế | RSD >10% → cải thiện EL-3; Fe-CA ≈ CA → kiểm tra %Fe bằng EDS |
| T3–T6 | Tối ưu SWASV & Đường chuẩn | Ma trận 7 biến: pH→E_dep→t_dep→f→a→ΔEs→[buffer] = 84 phép đo × ~15 min = ~26h đo thuần; Đường chuẩn Pb+Cd: 9 điểm × 3 lặp | LOD Pb <0.5 ppb; LOD Cd <0.2 ppb; R² >0.999 | LOD không đạt → tăng t_dep hoặc kiểm tra BET |
| T5–T6 | Stability (tách riêng) | Đo stability từ T3 — đến T5–T6 có đủ 30 ngày data; đo mỗi 5 ngày (n=7 điểm) | Ip còn >90% sau 30 ngày | Quên bắt đầu sớm → không có data 30 ngày |
| T6–T7 | Selectivity & Reproducibility | HM-5: 10 interferents + Hg²⁺ (1 ngày); HM-6: Inter (n=5) + Intra (10 lần); Hoàn tất bảng stability | Inter RSD <5%; Selectivity table đủ 10+ ions | Cu²⁺ interfere mạnh → trình bày kỹ cơ chế |
| T7–T8 | Real Sample | HM-7: Thu mẫu ≥2 địa điểm; Vô cơ hóa + standard addition (n=3); Tính recovery+RSD%; So sánh ICP-MS | Recovery 95–105%; RSD <5%; n=3/địa điểm | Matrix effect → pha loãng; ghi rõ matrix composition |
| T8–T10 | Viết bài báo | Intro→M&M→Results→Discussion→Conclusion; So sánh LOD ≥10 bài literature; Graphical abstract 300 dpi; Submit SAB; nếu reject 6 tuần → chuyển AC A | Draft + Cover letter; Submit T9 để còn thời gian revision | GVHD bận → lên lịch trước; tạp chí reject → có backup list sẵn |
| T10–T12 | Bảo vệ & Revision | Phản hồi reviewer; Bổ sung TN nếu cần; Luận văn + slide; Xác nhận với trường: "submitted" có đủ điều kiện bảo vệ không? | Luận văn hoàn chỉnh; 1 bài submitted/under review | Revision lớn từ reviewer có thể đẩy sang T12–T13 → cần buffer |

✔ Tóm tắt toàn bộ kế hoạch — check trước khi bắt đầu

• ① THÁNG 1: ưu tiên tối ưu KOH activation trước khi làm điện hóa — BET >300 m²/g là điều kiện tiên quyết.

• ② THÁNG 2: chờ đặc trưng vật liệu — dùng thời gian này pha dung dịch, đọc literature, chuẩn bị notebook.

• ③ THÁNG 3–7: điện hóa là giai đoạn dài nhất — tối ưu 6 biến tuần tự, sau đó đường chuẩn, selectivity, real sample.

• ④ THÁNG 8–10: viết bài — phần Materials & Methods viết song song với quá trình thực nghiệm để tiết kiệm thời gian.

• ⑤ 1 bài báo submitted trước khi bảo vệ = đủ điều kiện bảo vệ ở hầu hết trường; accepted = điều kiện lý tưởng.

Danh sách Figures bắt buộc (Phiên bản hoàn thiện)

| Fig. | Tên | Nội dung & Mục đích | Lưu ý kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEM/TEM + EDX mapping | SEM 2 độ phóng đại (thấp: cấu trúc xốp tổng thể; cao: bề mặt hạt) + TEM (lattice fringe, phân tán Fe nanoparticle, mesopore) + EDX mapping (C, N, Fe, O) cho N,Fe-CA. Chứng minh doping thành công, phân bố đồng đều và cấu trúc xốp | EDX phải là mapping (không chỉ spectrum điểm) để visualize phân bố không gian của N và Fe. TEM bắt buộc — SEM đơn thuần không đủ evidence cho cấu trúc mesopore và Fe nanoparticle |
| 2 | XRD + FTIR + Raman | (a) XRD: So sánh cả 4 mẫu (CA, N-CA, Fe-CA, N,Fe-CA) — peak carbon vô định hình (2θ ≈ 23°, 43°) và pha Fe thực tế xác định sau đo (có thể là Fe₃C, Fe⁰, FeN hoặc Fe₃O₄ tùy điều kiện nung — không giả định trước). (b) FTIR: Đặc trưng nhóm chức, so sánh 4 mẫu. (c) Raman: D band (~1350 cm⁻¹), G band (~1580 cm⁻¹), 2D band (~2700 cm⁻¹ nếu có). Tính I_D/I_G cho cả 4 mẫu → so sánh graphitization degree | Pha Fe trong XRD không được giả định là Fe₃O₄ — ở 800°C/N₂ trong môi trường carbon, Fe₃O₄ bị khử, pha thực tế phổ biến hơn là Fe₃C hoặc Fe⁰. Raman cần so sánh I_D/I_G của cả 4 mẫu trên cùng 1 plot |
| 3 | XPS (Survey + C 1s + N 1s + Fe 2p) | (a) Survey spectrum: Xác nhận sự hiện diện C, N, Fe, O và không có tạp chất bất thường. (b) C 1s high-resolution: deconvolution C−C/C=C, C−N, C=N, C−O → evidence bổ sung cho N doping. (c) N 1s high-resolution: deconvolution pyridinic (~398.5 eV), pyrrolic (~400.3 eV), graphitic N (~401.2 eV), oxidized N (~402–405 eV). (d) Fe 2p high-resolution: xác định trạng thái oxy hóa Fe (Fe⁰, Fe²⁺, Fe³⁺). Định lượng %N, %Fe và tỷ lệ từng dạng N → evidence chính cho synergy mechanism | Survey + C 1s là bắt buộc — thiếu sẽ bị reviewer yêu cầu bổ sung ở revision. Tỷ lệ pyridinic N cao liên quan trực tiếp đến hoạt tính điện hóa với kim loại nặng — cần thảo luận cơ chế trong bài |
| 4 | BET isotherms + Pore size distribution | (a) N₂ adsorption-desorption isotherms của cả 4 mẫu sau KOH activation trên cùng 1 plot. Xác định kiểu isotherm (IUPAC: Type I/II/IV) và hysteresis loop. (b) BJH pore size distribution của 4 mẫu. (Table kèm theo) BET surface area (m²/g), total pore volume (cm³/g), average pore size (nm) của 4 mẫu trước và sau activation — trình bày dạng bảng | Không gộp isotherm trước và sau activation vào cùng 1 plot (8 đường — quá rối). Dùng bảng để so sánh số liệu BET trước/sau. Type IV với hysteresis H4 là đặc trưng mesoporous carbon — highlight nếu xuất hiện |
| 5 | CV so sánh 4 mẫu + bare GCE | CV của CA, N-CA, Fe-CA, N,Fe-CA và bare GCE trong K₃Fe(CN)₆ 5 mM / KCl 0.1 M, scan rate 50 mV/s, vs. Ag/AgCl. So sánh Ip và ΔEp giữa các mẫu. Ranking thực tế xác định sau đo — không giả định trước | Bỏ ranking giả định trong kế hoạch. Ghi đầy đủ thông số trong caption: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1 M KCl, 50 mV/s, Ag/AgCl reference, dải −0.2 ÷ +0.6 V |
| 6 | EIS Nyquist plot + Equivalent circuit fitting | Nyquist plot của 5 điện cực (CA, N-CA, Fe-CA, N,Fe-CA, bare GCE) tại OCP, biên độ 5 mV, dải 0.1 Hz–100 kHz, trong K₃Fe(CN)₆ 5 mM / KCl 0.1 M. Fit với Randles circuit (Rs + Rct∥CPE + Zw). Báo cáo Rct (Ω) định lượng cho từng mẫu trong bảng kèm figure | Bắt buộc fit equivalent circuit — Nyquist plot không có fitting không đủ để so sánh định lượng. Dùng ZView hoặc Nova (Autolab) để fit. Inset: sơ đồ equivalent circuit |
| 7 | Tối ưu hóa điều kiện SWASV | (a–d) Main text: pH (3.5–5.5), E_dep (−0.8 ÷ −1.4 V), t_dep (60–360 s), SW frequency (10–100 Hz) — mỗi subfigure gồm voltammogram stack + bar chart Ip. (e–f) Supplementary (Fig. S1): SW amplitude (10–50 mV), nồng độ acetate buffer (0.05–0.5 M) | Tách amplitude và [buffer] sang Supplementary để giảm tải main text. Mỗi subfigure: voltammogram ở các mức khảo sát (trên) + bar chart Ip với error bar SD n=3 (dưới) |
| 8 | Đường chuẩn — Simultaneous detection | (a) SWASV voltammogram ở các nồng độ Pb²⁺ + Cd²⁺ tăng dần (simultaneous, cùng 1 dung dịch). (b) Ip(Pb²⁺) vs [Pb²⁺] — linear regression, R², dải tuyến tính, LOD/LOQ. (c) Ip(Cd²⁺) vs [Cd²⁺] — tương tự. Dải nồng độ khảo sát tối thiểu 2 bậc độ lớn (ví dụ: 1–500 ppb) | Đường chuẩn phải đo trong điều kiện simultaneous (Pb²⁺ + Cd²⁺ cùng lúc) — không đo riêng lẻ từng ion. LOD = 3σ/S (σ = SD của blank n≥10, S = slope). Ghi công thức tính LOD trong bài, không chỉ báo cáo con số |
| 9 | Selectivity bar chart | ΔIp(%) cho 10 interferents, 2 bộ cột cho mỗi interferent (ΔIp Pb²⁺ và ΔIp Cd²⁺ — màu khác nhau). Đường tham chiếu ±5% và ±10%. Cu²⁺ highlight. Interferents: Cu²⁺, Hg²⁺, Zn²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺ (dùng NaCl), K⁺ (dùng KCl), NO₃⁻ (dùng NaNO₃) | K⁺ dùng KCl, NO₃⁻ dùng NaNO₃ — không dùng chung KNO₃ (không phân biệt được ion nào gây nhiễu). Vẽ 2 bộ bar (Pb + Cd) cho mỗi interferent — không chỉ 1 bộ |
| 10a | Stability | Line plot: Ip còn lại (%) theo thời gian (ngày 0, 7, 14, 30) cho Pb²⁺ và Cd²⁺ trên cùng 1 đồ thị. Error bar = SD, n=3 mỗi thời điểm. Đường tham chiếu 80% và 90% | Tách riêng khỏi Reproducibility. Ghi rõ điều kiện bảo quản trong caption: 4°C, desiccator, tối. Không pre-condition lại điện cực tại T7/T14/T30 — chỉ cân bằng nhiệt độ phòng 15 phút trước đo |
| 10b | Reproducibility | Bar chart: RSD% của inter-electrode (n=5) và intra-electrode (n=10) cho cả Pb²⁺ và Cd²⁺. Đường tham chiếu RSD 3% và 5% | Đặt cạnh Fig. 10a thành panel (a)(b) trong cùng 1 figure. Inter-electrode: 5 điện cực chế tạo độc lập 5 lần khác nhau — không phải 1 batch chia 5 |
| 11 | Real sample voltammogram + Standard addition | (a) SWASV stack: S0 (mẫu gốc không spike) + S1 + S2 + S3 (3 mức spike tăng dần). (b) Đường standard addition: Ip vs C_spike, extrapolation về trục x âm → C_mẫu. Ghi recovery (%) và RSD (%) trong caption hoặc bảng kèm. So sánh kết quả với QCVN 08:2023/BTNMT hoặc QCVN 09:2023/BTNMT | Cần ít nhất 2 voltammogram (S0 và S1–S3). Nếu S0 không có peak (mẫu dưới LOD) → ghi rõ "below LOD, confirmed by standard addition recovery". Ghi địa điểm, ngày thu mẫu, pH và EC tại chỗ trong caption |