QUY TRÌNH TỔNG HỢP (α-Cellulose → Carbon + KOH Activation)

# 1. Giai đoạn tạo cellulose

## 1.1. Tiền xử lý

## 1.1.1. Chuẩn bị xơ dừa:

• Xơ dừa thô (đã loại vỏ cứng ngoài). Cắt/băm nhỏ 1–2 cm, loại tạp thô bằng tay

• Rửa H₂O DI 3 lần để loại đất, cát, muối.

• Sấy 80-105° đến khối lượng không đổi.

## 1.1.2. Kiềm hóa bằng NaOH (loại lignin & hemicellulose) (tỉ lệ 1:20 g/ml):

Pha NaOH 6% w/v

• Cho xơ dừa vào dd NaOH 6% (tỉ lệ 1g xơ dừa:20ml dung dịch)  300g/6 Lít dd

• Đun 90°C ±2°C, khuấy 4h

• Lọc qua giấy lọc, rửa H₂O DI đến khi dịch rửa có pH 6.5–7.0

• Sấy 80°C/10-12h

## 1.1.3. Tẩy trắng H₂O₂ (loại lignin còn lại) (Optional)

tỉ lệ xơ dừa : dung dịch (1g:20ml) (thực hiện 1 -2 lần). Gồm 2 phương án sử dụng dung môi như sau:

Theo tài liệu: “Nitrogen-Doped Carbon Aerogels Prepared by Direct Pyrolysis of Cellulose Aerogels Derived from Coir Fibers Using an Ammonia-Urea System”

| Phương án 1: bỏ qua bước này* | Phương án 2: 6% (w/w) H2O2 và 4% (w/v) NaOH. |
| --- | --- |
| - Tạo khiếm khuyết để pha tạp Nitơ (Doping Defects) - Khung Lignin giúp chống sập cấu trúc - Lignin chứa hàm lượng cấu trúc vòng thơm (aromatic) rất cao hiệu suất tạo carbon aerogel cao, tạo mạng lưới e- di chuyển | - màng sợi cellulose phân hủy sinh học, trong đó phần lignin còn sót lại (sau khi tẩy) có thể đóng vai trò làm chất kết dính tự nhiên cho màng |

Hậu xử lý:

Lọc phần bã và rửa lại liên tục bằng nước cất đến khi đạt pH trung tính.

Sấy khô bã ở 60°C - 80°C để thu được bột cellulose tinh khiết.

## 1.2. Giai đoạn tổng hợp

## 1.2.1. Chuẩn bị dung dịch (tạo Sol):

Phương hướng làm việc cho 4 mẫu (C.A-không doping, N-C.A, Fe-C.A và N/Fe-C.A) như sau:

| Hệ dung môi 1 | Hệ dung môi 2 |
| --- | --- |
| NaOH:Urea:H2O Tỉ lệ (7:12:81) | NH4OH:Urea:H2O (11ml : 4g : 5ml) |
| Khi đem đi nhiệt phân ở nhiệt độ cao, cấu trúc bên trong sợi bị sụp đổ (collapse), biến thành một lỗ xốp lớn duy nhất với thành vách bị đứt gãy | Cấu trúc lỗ xốp bên trong sợi được duy trì nguyên vẹn và mở rộng thành dạng tổ ong (honeycomb-like structure) với các vách xốp siêu mỏng |
| Tài liệu so sánh đối với 2 hệ dung môi: Nitrogen-Doped Carbon Aerogels Prepared by Direct Pyrolysis of Cellulose Aerogels Derived… |  |

- Thực hiện so sánh 2 hệ dung môi NaOH:Urea:H2O và NH4OH:Urea:H2O như sau:

Thí nghiệm trước hệ dung môi NaOH:Urea:H2O Tỉ lệ: (7:12:81): Dùng để so sánh 4 mẫu với nhau trên 1 hệ dung môi.

- Sau đó, dùng hệ dung môi NH4OH:Urea:H2O tỉ lệ tối ưu (11ml : 4g : 5ml) để so sánh với những mẫu dùng hệ NaOH:Urea:H2O trước đó để so sánh về các tính chất tối ưu khi doping N/Fe-C.A trong việc đo điện hóa cũng như tối ưu các đặc tính riêng biệt của C.A khi sử dụng hệ dung môi khác nhau.

Đối với hệ NaOH:Urea:H2O 100ml tỉ lệ (7:12:81), thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hệ dung môi được làm lạnh xuống từ -10°C đến -14°C. Cho 2g cellulose vào khuấy tốc độ cao (2000 vòng/phút) 30 phút cho đến khi trong suốt.

Bước 2: Doping:

- Mẫu N: Hòa tan (Urea/1-5mL nước) Thêm trực tiếp vào sol.

| Mẫu | Urea (g) | % N theo cellulose | V H₂O pha urea (mL) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-CA-1 | 0.3 | ~7% | 1.0 | Điểm thấp nhất |
| N-CA-2 | 0.6 | ~14% | 1.0 | — |
| N-CA-3 | 0.9 | ~21% | 1.0 | Kỳ vọng tối ưu |
| N-CA-4 | 1.2 | ~28% | 1.0–1.5 | Dễ ảnh hưởng gel |

- Mẫu Fe: Hòa tan FeCl₃/1-5mL rồi nhỏ chậm vào sol (tránh keo tụ Fe(OH)3).

| Mẫu | % Fe (theo 2g cellulose) | m(Fe) mục tiêu (g) | m(FeCl₃·6H₂O) cân (g) | V H₂O pha Fe (mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe-CA-1 | 1% | 0.020 | 0.096 | 2.0 |
| Fe-CA-2 | 2% | 0.040 | 0.193 | 2.0 |
| Fe-CA-3 | 3% | 0.060 | 0.290 | 3.0 |
| Fe-CA-4 | 4% | 0.080 | 0.386 | 4.0 |
| Fe-CA-5 | 5% | 0.100 | 0.483 | 5.0 |

- Mẫu Fe/N: Cho urea vào hệ cellulose: hệ dung môi trước rồi Fe vào sau. (không cho Urea vào Fe)

Sau đó đổ khuôn cấp đông 24h ở -14 °C tạo thành hệ gel.

Tài liệu tham khảo:

Bước 3: để rã đông tự nhiên từ 10 – 20 phút rồi ngâm gel trong ethanol 24h

Tiêu chí đạt: Sau khi rã đông, kiểm tra bằng cách nghiêng khuôn 90°, nếu khối gel giữ nguyên hình dạng khuôn, không bị chảy lỏng và có độ đàn hồi nhẹ thì quá trình tạo hydrogel đã thành công.

Đối với hệ NH4OH:Urea:H2O tỉ lệ tối ưu (11ml : 4g : 5ml). Thực hiện

Mục tiêu: Dùng để tối ưu đặc tính của vật liệu. Thực hiện đối với N-C.A và N/Fe-C.A như sau:

Thực hiện doping chung cho 2 mẫu: N-C.A và N/Fe-C.A

Hòa tan Urea. Bắt đầu bằng việc hòa tan 4,0 g urea vào 5,0 mL nước khử ion rồi cho NH4OH 25% vào. Sau đó cho 1g xơ dừa vào rồi đánh siêu âm 30 phút. Bảo quản lạnh dung dịch pha: từ - 12°C / 24h trong tủ lạnh.

Đối với mẫu N-C.A

Không cần dope thêm, bản thân hệ dung môi đã tối ưu

Đối với mẫu Fe/N-CA

| Mẫu | % Fe | m(FeCl₃·6H₂O) (g) | Urea (g) — cố định | NH₄OH 25% (mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFeNH4-1 | 1% | 0.048 | 4.0 | 11.0 |
| NFeNH4-2 | 2% | 0.096 | 4.0 | 11.0 |
| NFeNH4-3 | 3% | 0.144 | 4.0 | 11.0 |
| NFeNH4-4 | 4.0% | 0.1936 | 4.0 | 11.0 |
| NFeNH4-5 | 5.0% | 0.2420 | 4.0 | 11.0 |

(Lưu ý: Gap research So sánh tiền chất doping giữa FeCl₃·6H₂O và Fe(NO₃)₃·9H₂O

Làm 1 thí nghiệm so sánh nhỏ ở một nồng độ duy nhất (nồng độ tốt nhất từ bảng khảo sát Fe-C.A), đưa kết quả vào phần Supplementary Materials hoặc một đoạn thảo luận ngắn trong paper. Đây đủ để claim gap research mà không làm phình thí nghiệm chính.)

## 1.2.2. Hậu xử lý sau khi doping:

Rã đông tự nhiên 10–20 phút ở nhiệt độ phòng

↓ Dùng nhíp nhựa/thìa mềm lấy khối gel ra khỏi khuôn

↓ Đặt vào cốc thủy tinh chứa sẵn DI water (thể tích nước ≥ 5× thể tích gel)

↓ Ngâm gel trong DI water → để yên 2–3h ở nhiệt độ phòng

↓ Gạn nhẹ nước rửa ra (giữ gel lại trong cốc)

↓ Thêm DI water mới vào (cùng thể tích 5× gel)

↓ Lặp lại

## 1.2.3. Solvent Exchange (thay dung môi)

Ngâm gel trong H₂O DI, 8h × 3 lần (thay nước), rửa đến pH 7. Gạn hết nước rửa cuối

↓ Ngâm trong Ethanol (thể tích ≥ 5× gel), 8h × 3 lần (tăng dần nồng độ từ 30 – 90%)

↓ Ngâm trong Acetone hoặc n-Hexane, 8h × 3 lần (Tăng nồng độ dm hữu cơ từ từ  tránh xập cấu trúc trong quá trình sấy)

↓ Gel nở, cứng hơn, bề mặt mờ đục = đúng

⭐ QUAN TRỌNG: bước này giảm BET loss khi sấy thường.

Giống nhau cả 4 mẫu 72h (3 ngày). Thay dung môi 2 lần/ngày (5–10 min/lần)

## 1.2.4. Sấy thường 60°C (Ambient dry)

Giai đoạn 1 – Pre-dry (tủ hút): 	25°C / 2–4h	để acetone bề mặt bay hơi tự nhiên

Giai đoạn 2 – Low-T dry	40°C / 4–6h 	cửa lò hé 1–2 cm

Giai đoạn 3 – Final dry:	+5°C mỗi 30 phút → đến 60°C	60°C / 12–24h / cửa đóng

KIỂM TRA ĐẠT: Cân mẫu mỗi 24h/36h/48h

→ Δm < 0.005g giữa 2 lần = khô đủ

• Màu sắc:

CA / N-CA → trắng / vàng nhạt ✅

Fe-CA / N,Fe-CA → nâu vàng/cam đỏ ✅

• Đo co ngót: (Vwet − Vdry)/Vwet × 100%

Dự đoán:

20–40% (Acetone) / 10–20% (Hexane+TMCS)

Nếu: >40% = cấu trúc bị phá vỡ

• Ghi khối lượng xerogel: dự đoán ~60% mass gel ban đầu

# 2. Giai đoạn tạo Carbon Aerogel

## 2.1. Nung

PURGE: Bơm khí bảo vệ qua lò 15–30 phút TRƯỚC khi bật gia nhiệt (150–200 mL/min). Lưu lượng nung: Ar 100 mL/min

Chương trình lò:	(khảo sát ở các nhiệt độ 600 – 800°C cho mỗi mẫu)

25°C → 150°C: 5°C/min (25 min)

150°C: Giữ 30 min

150°C → 400°C: 5°C/min (50 min)

400°C: Giữ 30 min

400°C → T°mục tiêu: 5°C/min. Sau đó giữ 2h

Làm nguội tự nhiên dưới khí bảo vệ đến <100°C (~3–4h)

Đối với mẫu: Fe-CA và mẫu N/Fe-CA

Làm sạch sau nung:

- Rửa với 0.5 M HCl

(50 –100 mL /1g carbon)

- Thời gian: 2–4 giờ, nhiệt độ phòng (khuấy nhẹ), lọc và sấy khô 60°C/12h.

loại Fe₂O₃, Fe₃O₄, Fe(OH)₃, FeCl₂/FeCl₃ dư.

Rửa pH đến 6.5 – 7

## 2.2. KOH Activation (thực hiện thêm nếu SSA thấp)

• Trộn carbon từ SYN-5 với KOH rắn tỷ lệ 1:3 (w/w) và nghiền. Khảo sát đồng thời với tỉ lệ C và KOH (1:1 ; 1:2 ; 1:3)

• Cho vào thuyền alumina (không dùng sứ — KOH ăn mòn sứ)

KHÔNG dùng thiết bị ống thạch anh. Dùng khí Ar/N2 100 mL/min

• 25°C → 800°C: 5°C/min → giữ 1h → nguội tự nhiên

• Sau nung: rửa HCl 1M/ 2 – 4 giờ (khoảng 40ml)

• Rửa H₂O DI đến pH 6.5 – 7.0 (5–7 lần) và Sấy 60°C / 12h

Đối với mẫu: CA và Fe-CA thì nung 800℃/1 còn lại là 700℃/1h

## 2.3. Nghiền, rây & lưu trữ

• Nghiền trong cối mã não đến bột mịn đồng đều

• Rây qua lưới 75 µm (lấy phần <75 µm dùng cho ink)

• Cân lượng thu được cuối cùng — ghi notebook

• Lưu trong vial thủy tinh nâu có nắp kín

• Bảo quản 4°C, hút chân không nhẹ hoặc dưới N₂

• Dán nhãn đầy đủ: Mẫu / Batch / Ngày / BET / σ

Cân yield: dự đoán ~50–65% giữ lại

# 3. Tạo màng điện cực

## 3.1. Hoạt hóa GCE

• Đặt GCE Ø3mm lên vải mài nhung (loại polishing pad chuyên dụng điện hóa (Buehler, BAS, ALS…)

• Nhỏ 1–2 giọt Al₂O₃ 0.05 µm, mài theo hình số 8 trong 2 min (làm 2 lần)

• Sonication: H₂O DI 1 min × 3 lần rồi thực hiện Sonication Ethanol 1 min × 1 lần → rửa H₂O DI → thổi khô N₂

Loại Al₂O₃ dư: Nhúng GCE vào NaOH 0.1M; Anodize: +1.8V / 10 giây (vs Ag/AgCl) → Rửa H₂O DI × 2 lần và thổi khô = N2

• Kiểm tra: CV 3 chu kỳ trong 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl, 50 mV/s

→ ΔEp <70 mV; Ipa/Ipc = 0.95–1.05

## 3.2. Pha Ink (4 loại riêng)

1. Chuẩn Bị Dung Môi NAFION: Pha Nafion 0.25% trong ethanol khan:

50 µL Nafion 5% + 950 µL Ethanol 99% → Khuấy nhẹ, để cân bằng 5 phút

(Pha 1 lần dùng cho cả 4 mẫu = ×4 thể tích).

2. Phân tán carbon: Cân 5.0 mg ±0.01 mg carbon vào vial 2 mL

Thêm 950 µL DMF (HPLC grade)

3. Thêm Nafion: Thêm 50 µL dung dịch Nafion 0.25%/EtOH vào vial

Tổng thể tích: 1000 µL. Nồng độ carbon: 5 mg/mL

Nồng độ Nafion cuối: 0.25%

4. Siêu âm hoàn thiện

Sonication bath / nước đá (T<20°C) / 30 phút liên tục

KHÔNG dùng probe sonicator >30% amplitude

5. Kiểm tra và lưu trữ: Quan sát: đen đồng đều, lắng chậm = ĐẠT

DLS D₅₀ <500 nm = phân tán tốt.

Nếu D₅₀ >800 nm → sonication thêm 10 phút.

Nếu lắng sau 30 phút → sonication thêm 10 phút.

Bảo quản: 4°C, tối, dùng trong 7 ngày

3.3. Phủ GCE (Drop-casting)

1. Đặt GCE vừa mài (EL-1) trên giá đỡ thẳng đứng 90°

2. Lắc nhẹ vial ink trước dùng (không vortex mạnh). Siêu âm nếu lắng

3. Lấy 7 µL ink bằng micropipette 10 µL

→ Khối lượng phủ lý thuyết = 7 µL × 5 mg/mL = 35 µg/điện cực

• Nhỏ CHẬM từng µL, giữ đầu pipette gần bề mặt GCE

→ tránh bọt khí, tránh tràn ra ngoài.

• Để khô TỰ NHIÊN trong tủ hút SẠCH, T phòng 25°C

⚠ KHÔNG thổi N₂, KHÔNG sấy nóng — DMF bay không đều → màng không đồng nhất

• Thời gian khô: 2–3h. Bảo quản tránh ánh sáng, nhiệt độ cao.

3.4. Kiểm tra & Screening 4 vật liệu

Phép đo 1: CV (SCREENING)

Dung dịch: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl.

Scan rate: 50 mV/s / 5 chu kỳ.

So sánh Ip và ΔEp của 4 mẫu + bare GCE

Pass: Ip tăng ≥30% và ΔEp giảm so với bare GCE

Ranking dự đoán: N,Fe-CA > Fe-CA > N-CA > CA > bare

Phép đo 2: EIS

Dung dịch: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl

Tần số: 100 kHz → 0.1 Hz

Biên độ: 10 mV / Edc = 0.22V

Nyquist plot: Rct ranking ngược (nhỏ = tốt)

Pass: Rct giảm ≥30% so với bare GCE

PHÉP ĐO 3 – ECSA

Dung dịch: 0.1M H₂SO₄

Scan rate: 25 / 50 / 100 / 150 / 200 mV/s

Vẽ ΔJ_DL vs scan rate → slope = 2×C_DL

ECSA = C_DL / 0.040 mF/cm²

PHÉP ĐO 4 – SWASV SCREENING

Dung dịch: Pb²⁺ 100 ppb + Cd²⁺ 100 ppb trong acetate buffer 0.1M pH 4.5

E_dep = -1.1V

t_dep = 120s

Quét stripping: -1.2V → 0.0V

Tần số SWV: 25 Hz / ΔE = 25 mV / step = 4 mV

Peak kỳ vọng:

Pb²⁺: -0.50 đến -0.55V

Cd²⁺: -0.68 đến -0.72V

Tách peak: ΔEp ≥ 100 mV giữa Cd²⁺ và Pb²⁺

RSD Ip (n=3) < 8% = mẫu đạt cho tối ưu tiếp theo

# 4. Đo điện hóa

Chuẩn bị dung dịch & Stock

• Stock Pb²⁺ 1000 ppm:

1.598g Pb(NO₃)₂ vào bình 1L H₂O DI có 1% HNO₃   Bảo quản 4°C, dùng trong 1 tháng

• Stock Cd²⁺ 1000 ppm:

0.822g CdCl₂ vào 500 mL H₂O DI có 1% HNO₃

• Acetate buffer 0.1M pH 4.5:

CH₃COONa 0.1M: 8.2g/L H₂O DI

CH₃COOH 0.1M: 5.7 mL CH₃COOH 99.5%/L

Trộn đến pH 4.5 ±0.05 (đo bằng pH meter hiệu chỉnh 2 điểm)

• Dung dịch test hàng ngày: pha loãng stock vào acetate buffer pH 4.5

Ví dụ: Pb²⁺ 100 ppb = 100 µL stock 1000ppm vào 1L buffer

• Cu²⁺ stock 1000 ppm: 3.80g Cu(NO₃)₂·3H₂O vào 1L H₂O DI   (dùng cho selectivity test)

Thiết lập hệ & Pre-conditioning

• Lắp hệ 3 điện cực:   WE = GCE/vật liệu cần đo

CE = Pt wire (dài ≥3 cm, sạch)

RE = Ag/AgCl 3M KCl (kiểm tra junction không bị tắc).

Thứ tự cắm dây khi đang cắm điện: RE trước → CE → WE sau cùng. Tháo theo thứ tự ngược lại.

• Thể tích dung dịch: 5 mL acetate buffer 0.1M pH 4.5

• Thổi N₂ tinh khiết vào dung dịch 5 min (khử O₂ hòa tan)

→ Duy trì N₂ phía TRÊN dung dịch (không sục) trong suốt đo

• Pre-conditioning: CV 5 chu kỳ

Dải quét: -1.4V → +0.5V ở 100 mV/s trong dung dịch đo

→ hoạt hóa bề mặt trong môi trường thực tế

• Sau pre-conditioning: xả dung dịch, nạp dung dịch test mới

Đo SWASV (Thông số ban đầu)

• Thông số bắt đầu (điểm xuất phát cho tối ưu hóa):

E_dep = -1.1V vs Ag/AgCl   t_dep = 120s (khuấy 400 rpm trong suốt t_dep)

Equilibration: 10-15s nghỉ, dừng khuấy trước quét

Quét: -1.2V → +0.2V

SW frequency = 25 Hz

Amplitude = 25 mV

Step potential = 4 mV

• Dung dịch: [Pb²⁺] = 100 ppb + [Cd²⁺] = 100 ppb trong acetate pH 4.5

• Sau mỗi lần đo: làm sạch điện cực bằng quét E = +0.4V/60s   (stripping hết kim loại còn bám) → 1 scan SWASV blank 30s kiểm tra baseline. Nếu baseline còn thấy peak nhỏ → tăng thời gian cleaning lên 120 s hoặc tăng thế lên +0.6 V.

• Đo n=3 lặp để tính RSD%

Đường chuẩn & LOD

• Dùng điều kiện tối ưu đã xác định (từ ma trận tối ưu)

• Pha series nồng độ (trong acetate buffer pH tối ưu):

Pb²⁺: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb (9 điểm)

Cd²⁺: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb (9 điểm)

Đo đồng thời cả Pb²⁺ + Cd²⁺ trong cùng 1 dung dịch

• n=3 lặp tại mỗi điểm nồng độ

• Xác định dải tuyến tính: vùng R² >0.999

• Tính LOD = 3σ/slope   (σ = SD của 10 lần đo blank liên tiếp)

• Tính LOQ = 10σ/slope

• Plot: Ip (µA) vs [M²⁺] (ppb) → fit tuyến tính

Selectivity test (Nhiễu ion)

• Chuẩn bị 10 dung dịch interferent riêng:

Thêm từng interferent ở nồng độ 10× [analyte] vào:   dung dịch chứa Pb²⁺ 100 ppb + Cd²⁺ 100 ppb

• Interferents cần test:

① Cu²⁺ 1000 ppb (⚠ quan trọng nhất)

② Zn²⁺ 1000 ppb

③ Hg²⁺ 1000 ppb (⚠ độc hại)

④ Fe³⁺ 1000 ppb

⑤ Mn²⁺ 1000 ppb

⑥ Ca²⁺ 1000 ppb

⑦ Mg²⁺ 1000 ppb

⑧ Na⁺ 10,000 ppb (100× do thường gặp)

⑨ K⁺ 10,000 ppb

⑩ NO₃⁻ 10,000 ppb

• Tính: ΔIp(%) =

ΔI_p (%)=(I_(p,"interferent" )-I_(p,"blank" ))/I_(p,"blank" ) ×100%

• Tiêu chí pass: |ΔIp| <5% → không nhiễu đáng kể

Reproducibility & Stability

• Inter-electrode reproducibility:

Đo n=5 điện cực riêng biệt phủ cùng loại vật liệu

Cùng dung dịch, cùng điều kiện → tính RSD% của Ip(Pb) và Ip(Cd)

• Intra-electrode reproducibility:

Đo 1 điện cực × 10 lần liên tiếp → RSD% Ip

• Stability:   Bảo quản điện cực ở 4°C trong hộp khô

Đo lại vào ngày: 0, 7, 14, 30

Tính % Ip còn lại so với ngày 0

Tiêu chí: >90% sau 14 ngày; >80% sau 30 ngày

Real Sample Xử lý & phân tích

• Thu mẫu nước thực: nước sông, nước máy   (2–3 địa điểm khác nhau để đa dạng matrix)

• XỬ LÝ MẪU (bắt buộc — không bỏ qua):

a) Lọc thô qua giấy lọc 0.45 µm

b) Vô cơ hóa ướt:

Lấy 50 mL mẫu vào bình cầu 100 mL

Thêm 2 mL HNO₃ 65% (AR) + 0.5 mL H₂O₂ 30%

Đun nhẹ 80°C / 30 min trên bếp điện có phễu thủy tinh

c) Làm nguội, điều chỉnh pH về 4.5 bằng NaOH 1M hoặc HNO₃ 1M

d) Định mức về 50 mL bằng H₂O DI

e) Lọc qua 0.45 µm lần nữa

• Phương pháp Standard Addition (3 điểm spike):

Đo mẫu gốc (Ip₀)

Spike 1: thêm 50 ppb Pb²⁺ + 50 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₁)

Spike 2: thêm 100 ppb Pb²⁺ + 100 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₂)

Spike 3: thêm 200 ppb Pb²⁺ + 200 ppb Cd²⁺ → đo (Ip₃)

Plot Ip vs C_spike → extrapolate về nồng độ gốc

Recovery=CfoundCspiked×100%

Đối với hệ dung môi