QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM CHI TIẾT — PHẦN 1/2 Tổng hợp Carbon Aerogel từ Xơ Dừa · Doping N/Fe · Phân tích Điện hóa Phần 1: Tổng quan · Tiêu chí chọn hướng · Vật tư đầy đủ · Quy trình Tiền xử lý & Tổng hợp

PHẦN 1 ¦ TỔNG QUAN & CHỌN HƯỚNG NGHIÊN CỨU Kiểm tra từng tiêu chí · Đối chiếu với ràng buộc thực tế · Quyết định cuối cùng

Bảng 1.1  Tiêu chí & Ràng buộc của Nghiên cứu

| Tiêu chí | Ràng buộc cứng (không thay đổi) | Ưu tiên (có thể điều chỉnh) | Kỳ vọng đầu ra | Căn cứ từ project |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phương pháp sấy | Sấy thường 60°C (ambient drying) | — | BET bù bằng KOH activation → mô tả là "porous carbon" | CA_analysis.docx: sấy thường → BET 80–250 m²/g |
| Doping elements | 2–3 nguyên tố tối đa | Ưu tiên N và/hoặc Fe | N-CA (DA sensing) Fe-CA (heavy metals) | Direction_Matrix: N+Fe phân tách vai trò rõ ràng |
| Nhiệt độ nung | 700–800°C (lò thông thường) | 700°C cho DA 800°C cho metals | Cần 2 batch nung riêng nếu làm 2 bài báo | Matrix: 700°C → pyridinic-N; 800°C → conductivity |
| Vật tư màng | GCE + Nafion + DMF (chuẩn literature) | Có thể dùng Nafion TQ thay Sigma | Ink 5 mg/mL, 7 µL/điện cực | Research_Plan_v2: RSD <8%, n≥5 electrodes |
| Mục tiêu publish | Q1 (IF >5) | IF >8 nếu khả thi | 1–2 bài báo từ cùng vật liệu | Direction_Matrix: Sensors Actuators B (IF 8.5), Biosens. Bioelectronics (IF 12) |
| Nhân lực | 1 học viên cao học (chính) | 1 GVHD hỗ trợ phân tích | Tự thực hiện được 80% các bước | Quy trình cần đơn giản, không cần thiết bị đặc biệt |
| Thời gian | ≤12 tháng (luận văn thạc sĩ) | Tốt nhất: data xong tháng 8–9 | Submit bài 1 trước khi bảo vệ | Timeline 12 tháng đã xây dựng trong Report_v2 |
| Chi phí | Tối giản (xơ dừa = free/rẻ) | Hóa chất pha ink (Nafion, DMF) là chi phí chính | Nguyên liệu thô <500k/batch | CA từ xơ dừa: ~30–50g → đủ cho toàn bộ nghiên cứu |

| Hướng | Analyte | Vật liệu tốt nhất | Kỹ thuật | Novelty (★/5) | Khả thi với ràng buộc | Target journal | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 DA solo | Dopamine | N-CA 700°C | DPV pH 7.0 | ★★★☆☆ (nhiều bài tương tự) | ✔ Khả thi | Mikrochim. Acta IF ~5.5 | ⚠ Phụ (nếu H3 thất bại) |
| H2 Heavy metals | Pb²⁺ + Cd²⁺ | Fe-CA 800°C | SWASV pH 4.5 | ★★★★★ (CA biomass+sấy thường ít BCC) | ✔ Khả thi (KOH activation) | Sensors Actuators B IF ~8.5 | ⭐ ƯU TIÊN BÀI 1 |
| H3 DA+UA+AA | DA, UA, AA đồng thời | N-CA 700°C | DPV pH 7.0 | ★★★★☆ (simultaneous = contribution) | ✔ Khả thi | Anal. Chim. Acta IF ~6 | ⭐ ƯU TIÊN BÀI 2 |
| H4 Dual | DA + Pb²⁺ | N,Fe-CA 800°C | DPV+SWASV 2 pH | ★★★☆☆ (pH mâu thuẫn) | ✖ Khó (pH conflict) | — | ✖ Không khuyến nghị |

✔ Quyết định chiến lược: 2 bài báo từ 1 lần tổng hợp vật liệu

• BÀI 1 (Ưu tiên cao): Fe-CA / N,Fe-CA → Pb²⁺ + Cd²⁺ → SWASV → Acetate buffer pH 4.5 → target Sensors Actuators B (IF 8.5)

• BÀI 2 (Song song): N-CA / N,Fe-CA → DA + UA + AA đồng thời → DPV → PBS pH 7.0 → target Anal. Chim. Acta (IF 6)

• Tổng hợp 3 mẫu (CA + N-CA 700°C + Fe-CA 800°C) — dùng chung cho cả 2 bài: không lãng phí thời gian, hóa chất, nhân lực.

• Điểm mới nhất (novelty): CA từ biomass xơ dừa + ambient drying + KOH activation → sensing chưa được báo cáo đầy đủ.

• Tên vật liệu trong bài báo: "biomass-derived N-doped porous carbon" (không gọi "aerogel" nếu dùng sấy thường).

PHẦN 2 ¦ DANH MỤC VẬT TƯ ĐẦY ĐỦ (CHO 1 BATCH 30g XƠ DỪA) Toàn bộ hóa chất từ tiền xử lý đến đo điện hóa

| Giai đoạn | Hóa chất / Vật tư | Quy cách | Lượng dùng (cho 1 batch 30g xơ dừa) | Nguồn gốc / Nhà cung cấp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiền xử lý | NaOH pellet | AR, 98% | 100g | Xilong/TQ hoặc Merck | Pha 5% w/v: 50g/1L H₂O DI |
|  | NaClO₂ | AR, 80% | 15g | Merck hoặc Sigma | Dùng trong tủ hút; ClO₂ độc |
|  | CH₃COOH (Acetic acid) | AR, 99.5% | 20 mL | Xilong/TQ | Pha loãng 10% trước dùng |
|  | KOH pellet | AR, 85% | 60g | Xilong/TQ | Dùng cho PRE-3 (10% w/v) |
|  | HCl 36% | AR | 30 mL | Xilong/TQ | Pha HCl 2M: 16.7 mL/100 mL H₂O DI |
| Tổng hợp gel | NaOH (cho gel) | AR, 98% | 20g | Xilong/TQ | Pha NaOH 7%: 7g/100 mL |
|  | Urea | AR, 99% | 30g | Xilong/TQ | Pha Urea 12%: 12g/100 mL |
|  | Urea (N-doping) | AR, 99% | 5g | Xilong/TQ | Thêm 20 wt% so với cellulose |
|  | FeCl₃·6H₂O (Fe-doping) | AR, 99% | 5g | Xilong/TQ | FW=270; tỷ lệ Fe:C=0.1:1 mol |
|  | Acetone | AR, 99.5% | 500 mL | Xilong/TQ | Solvent exchange bước 1 |
|  | tert-Butanol | AR, 99% | 500 mL | Sigma hoặc TQ | Solvent exchange bước 2 → giảm BET loss |
| KOH Activation | KOH pellet | AR, 85% | 15g | Xilong/TQ | Tỷ lệ 1:3 (carbon:KOH w/w) |
|  | HCl 36% | AR | 10 mL | Xilong/TQ | Pha 0.1M để rửa sau activation |
|  | Thuyền Ni | — | 2–4 cái | Nhà cung cấp thiết bị | Chịu KOH nhiệt độ cao; không dùng thuyền sứ |
| Điện cực | GCE Ø3mm | — | 10 cái | CH Instruments, Pine, hoặc TQ | Mài Al₂O₃ 0.05 µm trước dùng |
|  | Nafion 5% solution | Sigma-Aldrich | 1 mL (5 mL bottle) | Sigma D521 | Đắt nhất; pha 0.25% trong ink |
|  | N,N-DMF | HPLC grade | 100 mL | Xilong/TQ hoặc Merck | Dung môi ink; bảo quản khô, tối |
|  | Al₂O₃ powder 0.05 µm | — | 1 túi | CH Instruments hoặc TQ | Mài GCE |
|  | Vải mài (polishing cloth) | — | 1 miếng | CH Instruments hoặc TQ | Dùng kèm Al₂O₃ |
| Điện hóa | Acetate buffer (CH₃COONa+CH₃COOH) | AR | 100 mL 0.1M | TQ | pH 4.5 cho heavy metals |
|  | PBS (Na₂HPO₄ + NaH₂PO₄) | AR | 100 mL 0.01M | TQ | pH 7.0–7.4 cho DA/UA/AA |
|  | Pb(NO₃)₂ | AR, 99% | 1g | Xilong/TQ | Chuẩn stock 1000 ppm, pha loãng |
|  | CdCl₂ | AR, 99% | 0.5g | Xilong/TQ | Chuẩn stock 1000 ppm, pha loãng |
|  | Dopamine HCl | ≥98% | 100 mg | Sigma | Chuẩn stock 10 mM trong PBS; làm fresh mỗi ngày |
|  | Uric Acid | ≥99% | 100 mg | Sigma | Pha trong NaOH 0.1M trước, rồi pha loãng PBS |
|  | Ascorbic Acid | ≥99% | 200 mg | Sigma/TQ | Dễ bị oxy hóa; làm fresh, giữ dưới N₂ |
|  | KCl | AR, 99% | 20g | Xilong/TQ | Điện giải nền 0.1M KCl |
|  | K₃[Fe(CN)₆] | AR, 99% | 2g | Xilong/TQ | Test điện cực: 5 mM K₃Fe(CN)₆/0.1M KCl |
|  | HNO₃ 65% | AR | 50 mL | Xilong/TQ | Vô cơ hóa mẫu nước (heavy metals) |

ℹ Chi phí ước tính hóa chất (không tính thiết bị)

• Hóa chất tiền xử lý (NaOH, NaClO₂, KOH, CH₃COOH, HCl): ~200–400k VNĐ/batch

• Tổng hợp gel (Urea, FeCl₃, acetone, t-BuOH): ~300–500k VNĐ/batch

• Nafion 5% (5 mL Sigma ~100–130 USD): chi phí lớn nhất — đặt hàng chung với lab để tiết kiệm

• DMF HPLC grade (~100 mL): ~150–200k VNĐ — dùng DMF technical grade rẻ hơn 3x vẫn chấp nhận được

• Dopamine HCl (Sigma 100mg ~15-20 USD): cần đặt sẵn, không thay thế được

• GCE Ø3mm (TQ ~200k/cái × 10 cái = 2 triệu): có thể dùng lại sau khi mài lại

• TỔNG ước tính hóa chất tiêu hao (1 batch đầy đủ): ~1.5–2.5 triệu VNĐ

PHẦN 3 ¦ QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ (Xơ Dừa → α-Cellulose) PRE-0 đến PRE-4 · Thông số đầy đủ · Checkpoint tại mỗi bước

| # | Tên bước | Thao tác chi tiết | Thông số thiết bị | Thời gian & Nhân lực | Checkpoint kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Chuẩn bị nguyên liệu (PRE-0) | • Cân 50g xơ dừa thô (đã loại vỏ cứng) • Cắt nhỏ 1–2 cm, loại bỏ tạp thô • Rửa H₂O DI 3× để loại đất, cát • Sấy 60°C đến khối lượng không đổi | Tủ sấy 60°C cân 4 chữ số beaker 1L | 0.5h cắt + 24h sấy 1 người | Khối lượng sau sấy: ghi lại Độ ẩm cuối <5% (cân 2 lần cách 2h) |
| 1 | Xử lý NaOH (PRE-1) Loại lignin/hemi | • Pha NaOH 5% w/v trong H₂O DI (50g NaOH/1L) • Ngâm 30g xơ dừa trong 600 mL NaOH 5% • Khuấy từ liên tục, đun 80°C • Lặp 2 chu kỳ × 2h, thay dung dịch NaOH mới • Lọc, rửa H₂O DI đến pH 6.5–7.0 • Sấy sơ bộ 60°C/2h | Bếp khuấy từ 80°C ± 2°C cánh khuấy 300 rpm bình 1L có nắp giấy lọc #1 máy đo pH | 2×2h = 4h + 1h rửa 1 người | FTIR sau bước này: peak 1510 cm⁻¹ (lignin C=C) phải giảm >50% Nếu không → lặp thêm 1 chu kỳ NaOH |
| 2 | Tẩy trắng NaClO₂ (PRE-2) Loại lignin còn lại | • Pha NaClO₂ 1.7% w/v trong H₂O DI • Thêm CH₃COOH để chỉnh pH 4.0–4.5 • Ngâm pulp từ PRE-1 trong 500 mL dung dịch • Đun 75°C / 1h trong tủ hút (khí ClO₂ độc!) • Lọc, rửa H₂O DI đến pH 7.0 • Có thể lặp 1–2 lần đến khi pulp trắng đều | TỦ HÚT BẮT BUỘC Bếp 75°C ± 2°C cánh khuấy 200 rpm bình 1L Khẩu trang khí độc | 1–2h × số chu kỳ 1 người ⚠ An toàn hóa chất | Màu: pulp phải trắng kem/trắng đều FTIR: peak 1510 cm⁻¹ cần biến mất hoàn toàn |
| 3 | Xử lý KOH (PRE-3) Loại hemicellulose | • Pha KOH 10% w/v (100g KOH/1L H₂O DI) • Ngâm pulp từ PRE-2 trong 400 mL KOH 10% • Khuấy nhẹ 200 rpm, nhiệt độ phòng 25°C / 2h • Lọc, rửa H₂O DI kỹ đến pH 7.0 (5–7 lần) • Sấy 60°C/24h | Khuấy từ nhiệt độ phòng 200 rpm giấy lọc #1 máy đo pH tủ sấy 60°C | 2h xử lý + 30 min rửa + 24h sấy 1 người | XRD: CrI (Crystallinity Index) phải >70% Công thức: CrI = (I₂₀₀-Iam)/I₂₀₀ × 100% FTIR: peak 1735 cm⁻¹ (hemi C=O) cần mất |
| 4 | Đông khô/hoặc Sấy thường PRE (PRE-4) | • [Lý tưởng] Đông khô -50°C, <10 Pa, 48h • [Ràng buộc sấy thường] Sấy 60°C/48h — Lưu ý: bước này chỉ tạo cellulose khô, chưa ảnh hưởng cấu trúc aerogel • Nghiền nhẹ, rây <150 µm • Cân yield: ghi khối lượng α-cellulose thu được (kỳ vọng: ~49% từ xơ dừa thô) | Máy đông khô hoặc tủ sấy 60°C rây 150 µm cân 4 chữ số | 48h sấy 0.5h nghiền/rây 1 người | Yield: ~14–17g từ 30g xơ dừa (~49%) Kiểm tra FTIR lần cuối (so với α-cellulose chuẩn) Bảo quản trong túi zip hút ẩm 4°C |

⚠ Điểm dễ sai nhất trong tiền xử lý

• PRE-2 (NaClO₂): phải thực hiện trong tủ hút — khí ClO₂ gây tổn thương đường hô hấp. Không thay bằng NaClO (chlorine bleach) vì tạo phẩm phụ khác nhau.

• PRE-3 (KOH 10%): rửa THẬT KỸ đến pH 7.0 — KOH sót lại sẽ ảnh hưởng quá trình gelation ở SYN-3.

• Giai đoạn PRE tổng: mất 3–4 ngày liên tục (sấy 60°C chiếm nhiều thời gian). Nên làm batch lớn 1 lần (~50–80g xơ dừa) để dự phòng.

• FTIR là checkpoint bắt buộc sau PRE-3: nếu bỏ qua và tiến hành tổng hợp với cellulose chưa sạch, toàn bộ gel sẽ có tạp chất.

PHẦN 4 ¦ QUY TRÌNH TỔNG HỢP (α-Cellulose → Carbon Porous + KOH Activation) SYN-1 đến SYN-8 · Doping N và Fe · Thông số lò nung · KOH activation bắt buộc

| Tên bước | Thao tác chi tiết & Nồng độ hóa chất | Thiết bị cần thiết | Thời gian & Nhân lực | Checkpoint / Kiểm tra đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pha dung dịch cellulose (Sol preparation) | • Pha NaOH/Urea: NaOH 7% + Urea 12% + H₂O DI (tỷ lệ khối lượng) • Tiền lạnh dung dịch 4°C trong 30 min (tủ lạnh) • Cân α-cellulose (từ PRE-4): 2.0g cho 100 mL dung dịch → nồng độ 2% w/v (điểm bắt đầu tối ưu) • Hòa tan cellulose vào dung dịch NaOH/Urea lạnh • Khuấy mạnh 800–1000 rpm trong 30 min ở -12°C (cho hộp đựng vào nước đá + muối -12°C) • Dung dịch trong suốt/vàng nhạt = thành công | Cốc 250 mL thủy tinh Khuấy từ + đá + muối T = -12°C 800–1000 rpm Nhiệt kế đo T Cân 4 chữ số | 30 min tiền lạnh + 30 min hòa tan = 1h tổng 1 người | Kiểm tra: nhỏ 1 giọt lên kính → không thấy sợi = hòa tan tốt Dung dịch phải trong, không vón cục |
| 2. Thêm tiền chất doping (Doping precursor) | ► Mẫu CA (Undoped): không thêm gì → qua SYN-3 ngay ───────────────────────────────────────────────────── ► Mẫu N-CA: • Urea thêm 20% w/w so với cellulose • Ví dụ: 2g cellulose → thêm 0.40g Urea vào dung dịch • Khuấy đều 5 min ───────────────────────────────────────────────────── ► Mẫu Fe-CA: • FeCl₃·6H₂O: tỷ lệ Fe:C = 0.10:1 mol • MW cellulose repeating unit ~162 g/mol; Fe ~56 g/mol • Ví dụ: 2g cellulose → 2/162 × 0.10 × 270 = 0.33g FeCl₃·6H₂O • Hòa tan FeCl₃ riêng trong 5 mL H₂O DI trước, sau đó thêm vào ───────────────────────────────────────────────────── ► Mẫu N,Fe-CA: thêm cả Urea 20% + FeCl₃ 10 mol% | Cân phân tích 4 chữ số Vial thủy tinh 50 mL Khuấy từ 200 rpm | 10–15 min 1 người ⚠ Làm từng mẫu riêng không làm chung | Màu dung dịch: Fe-CA có màu vàng nâu (FeCl₃) Ghi nhận khối lượng chính xác từng mẫu Nhãn rõ: Mẫu, ngày, batch |
| 3. Tạo Wet Gel (Gelation) | • Thêm HCl 2M từ từ (nhỏ giọt) vào dung dịch cellulose đến pH 7.0 — Lượng HCl cần: ~8–12 mL cho 100 mL dung dịch (thay đổi theo batch) — Nhỏ chậm 1–2 mL/lần, khuấy đều, đo pH sau mỗi lần thêm • Khi pH = 7.0: dừng, đổ vào khuôn (beaker 50 mL hoặc đĩa petri) • Để yên ở nhiệt độ phòng 25°C trong 2h → gel hình thành • KHÔNG khuấy trong 2h gelation Dấu hiệu gel: nghiêng beaker 45° → không chảy | Burette hoặc micropipette HCl 2M (pha từ 36%) máy đo pH khuôn thủy tinh Nhiệt độ phòng 25°C | 30–45 min nhỏ HCl + 2h gelation = ~2.5h 1 người | Gel test: dùng đũa thủy tinh nhấn nhẹ → có lực kháng = gel đúng Nếu không gel sau 3h → kiểm tra pH (phải đúng 7.0) và nồng độ cellulose |
| 4. Solvent Exchange (Thay dung môi) | • Bước này QUAN TRỌNG để tránh co xẹp khi sấy thường • Thêm nước → acetone → tert-Butanol (mỗi bước 3 lần) Bước 4a: Ngâm gel trong H₂O DI 8h × 3 lần (thay nước) Bước 4b: Ngâm trong Acetone 8h × 3 lần (thay acetone) Bước 4c: Ngâm trong tert-Butanol (t-BuOH) 8h × 3 lần • Sau 4c: gel nở lại, cứng hơn, bề mặt mờ đục ⚠ NẾU bỏ qua bước này khi sấy thường → mất 70% BET | Cốc thủy tinh 250 mL Acetone (AR grade) tert-Butanol H₂O DI thiết bị đo thể tích | 3 dung môi × 3 lần × 8h = 72h (3 ngày) Chỉ cần 5–10 min/lần thay DM 1 người (bán tự động) | Kiểm tra DM sau lần rửa cuối: — H₂O wash: kiểm tra pH (phải = 7.0) — t-BuOH wash: tert-BuOH bước cuối phải không màu |
| 5. Sấy khô (Ambient/Freeze) | ► SẤY THƯỜNG (ràng buộc hiện tại): • Sau solvent exchange t-BuOH: • Sấy 60°C/48h trong tủ sấy có quạt tuần hoàn • Mục tiêu: bay dần dung môi, hạn chế co xẹp nhờ t-BuOH (t-BuOH bay chậm hơn nước → giảm lực mao dẫn) • Sản phẩm: Xerogel màu nâu/đen nhạt ⚠ BET dự kiến: 100–250 m²/g → CẦN KOH activation (SYN-7) ───────────────────────────────────────────────────── ► ĐÔNG KHÔ (nếu có thiết bị): • Làm lạnh gel t-BuOH xuống -25°C/12h (freezing) • Đông khô -50°C, <10 Pa, 48h → BET 400–800 m²/g • Không cần KOH activation → bỏ SYN-7 | TỦ SẤY 60°C Quạt tuần hoàn hoặc Máy đông khô -50°C, <10 Pa Thước đo co ngót | Sấy thường: 48h Đông khô: 12h freeze + 48h 1 người (giám sát) | - Đo co ngót (%): (V_gel - V_xerogel)/V_gel × 100% - Nếu co ngót >60% → BET sẽ rất thấp → tăng thời gian solvent exchange - Xerogel đúng: cứng, không bở, màu trắng/vàng nhạt |
| 6. Pyrolysis (Nung carbonhóa) | ► Batch N-CA (mẫu DA sensing): • Cho vào thuyền sứ hoặc ống thạch anh • Nung trong ống lò (tube furnace) hoặc lò thông thường • Khí bảo vệ: Ar hoặc N₂ tinh khiết, lưu lượng 100–150 mL/min • Thêm NH₃ 5% (pha với Ar) nếu có → tăng N-doping • Chương trình nung: 25°C → 300°C: 5°C/min (30 min đoạn này) 300°C → 700°C: 5°C/min (80 min) 700°C: giữ 2h Làm nguội tự nhiên dưới khí Ar đến <100°C ───────────────────────────────────────────────────── ► Batch Fe-CA (mẫu heavy metals): 800°C thay 700°C Chương trình giống, chỉ thay plateau 700→800°C | LÒ ỐNG có khí trơ (tube furnace) hoặc Lò thông thường + bình khí Ar/N₂ Flowmeter thuyền sứ ống thạch anh | 25→700°C: ~2.5h 700°C/2h: 2h Làm nguội: 3–4h Tổng: ~8h/batch 1 người (giám sát lò) | Yield nung: ~45% từ xerogel (xem mass balance) Kiểm tra: 4-point probe σ > 10 S/cm Raman: ID/IG ratio → graphitization degree XRD: peak Fe₃O₄ ở 2θ=35.5° (Fe-CA) |
| 7. KOH Activation (BÙ BET thấp do sấy thường) | ⭐ BẮT BUỘC khi dùng sấy thường • Trộn carbon (từ SYN-6) với KOH theo tỷ lệ 1:3 (w/w) Ví dụ: 1g carbon + 3g KOH, nghiền trộn đều trong cối mã não • Cho vào thuyền Ni hoặc thuyền sứ • Nung lại: 800°C / 1h / khí Ar (100 mL/min) • Chương trình: 25°C → 800°C (5°C/min) → giữ 1h → nguội • SAU NUNG: rửa HCl 0.1M để loại KOH → rửa H₂O DI đến pH 7 • Sấy 60°C/12h • Nghiền, rây <75 µm • Cân yield sau activation: kỳ vọng ~80% giữ lại | Cối mã não thuyền Ni (không dùng sứ với KOH nhiệt độ cao) Lò ống + Ar Beaker + HCl 0.1M máy đo pH rây 75 µm cân 4 chữ số | 2.5h nung + 1h rửa + 12h sấy = ~16h 1 người | BET sau activation: kỳ vọng 300–600 m²/g ⭐ ĐO BET TRƯỚC/SAU activation và báo cáo trong bài → đây là novelty Nếu BET <250 m²/g → thử KOH:carbon = 4:1 hoặc 850°C |
| 8. Nghiền, rây & lưu trữ (Post-processing) | • Nghiền trong cối mã não đến bột mịn đều • Rây qua lưới 75 µm (<75 µm dùng cho ink) • Cân lượng thu được: ghi nhận yield từng mẫu • Lưu trữ trong vial thủy tinh nâu có nắp kín • Bảo quản 4°C, hút chân không nhẹ hoặc dưới N₂ • Dán nhãn: Mẫu / Batch / Ngày / BET / Conductivity | Cối mã não Rây 75 µm Vial thủy tinh nâu Cân 4 chữ số Desiccator | 1h nghiền/rây 1 người | Tổng yield từ xơ dừa: 100g→49g(PRE)→22g(SYN-6)→18g(SYN-7) ~18% Ghi nhận đầy đủ trong notebook: mass, BET, batch number |

✖ 3 Rủi ro cao nhất trong quy trình tổng hợp — PHẢI tránh

• SYN-4 (Solvent exchange): đây là bước quyết định BET sau sấy thường. Bỏ qua hoặc rút ngắn → BET <100 m²/g → điện cực hoạt động kém → không publish được.

• SYN-6 (Nung): không được mở lò khi T >200°C — oxy hóa carbon. Kiểm tra lưu lượng khí trơ bằng cách nhúng đầu ống ra vào nước → bọt khí đều đặn.

• SYN-7 (KOH activation): dùng thuyền Ni, không dùng thuyền sứ — KOH nóng chảy ăn mòn sứ. Rửa HCl sau activation đến pH 7.0 — KOH sót làm bẩn điện cực.

• Ghi notebook: mỗi batch phải ghi ngày, batch số, khối lượng input/output, nhiệt độ thực tế lò, BET đo được. Thiếu thông tin này không viết bài được.

PHẦN 5 ¦ TIMELINE TỔNG HỢP — 3 MẪU SONG SONG Ước tính thực tế cho 1 học viên cao học

| Ngày | Giai đoạn | CA (Undoped) | N-CA (700°C) | Fe-CA (800°C) | Nhân lực thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1–N3 | PRE-0 → PRE-4 Tiền xử lý xơ dừa | Giống nhau — làm 1 batch 30g cho cả 3 mẫu |  |  | 1 người × 3 ngày (sấy tự động đêm) |
| N4 | SYN-1 + SYN-2 Pha dung dịch & Doping | Pha cellulose 2% KHÔNG thêm gì | Pha cellulose 2% + Urea 20 wt% | Pha cellulose 2% + FeCl₃ 10 mol% | 1 người × 3 batch (buổi sáng ~3h) |
| N4 | SYN-3 Gelation | Nhỏ HCl → pH7 Để gel 2h | Nhỏ HCl → pH7 Để gel 2h | Nhỏ HCl → pH7 Để gel 2h | 3 batch × 2.5h = 7.5h (cả ngày) |
| N5–N7 | SYN-4 Solvent Exchange (72h liên tục) | H₂O (3×) → Acetone (3×) → t-BuOH (3×) Thay dung môi 2 lần/ngày, 8h/lần |  |  | 30 min × 2 lần/ngày = thao tác nhẹ |
| N8–N9 | SYN-5 Sấy thường | Sấy 60°C / 48h — cả 3 mẫu trong cùng tủ sấy |  |  | Tự động |
| N10 | SYN-6 Nung carbonhóa | Batch 1: CA (undoped) 700°C (làm cùng N-CA) | Batch 1: N-CA 700°C/2h + NH₃ 5% | Batch 2 (ngày hôm sau): Fe-CA 800°C/2h | 2 batch nung N10: CA+N-CA N11: Fe-CA ~8h/batch |
| N12–N13 | SYN-7 KOH Activation (cả 3 mẫu) | CA + KOH 1:3 800°C/1h → rửa | N-CA + KOH 1:3 800°C/1h → rửa | Fe-CA + KOH 1:3 800°C/1h → rửa | 3 batch activation (có thể làm cùng nhau nếu lò đủ chỗ) |
| N14 | SYN-8 Nghiền, rây, cân | Nghiền + rây <75µm + cân + nhãn — cả 3 mẫu |  |  | 1 người × 2h |
| N15–N21 | ĐO ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU | BET · XRD · FTIR · Raman · SEM/TEM · XPS (gửi mẫu lab phân tích) |  |  | Gửi mẫu + chờ kết quả (thường 1–2 tuần) |

ℹ Tổng thời gian tổng hợp 3 mẫu: ~21 ngày làm việc (~1 tháng)

• Tuần 1 (N1–N7): Tiền xử lý + Pha gel + Solvent exchange — thao tác liên tục, cần có mặt buổi sáng và tối.

• Tuần 2 (N8–N14): Sấy + Nung + Activation + Nghiền — chờ là chính, thao tác thực tế ~3–4h/ngày.

• Tuần 3 (N15–N21): Gửi mẫu đo đặc trưng và chờ kết quả — dành thời gian này để đọc tài liệu và chuẩn bị dung dịch điện hóa.

• Nếu lò nung chỉ có 1 và không đủ chỗ 3 thuyền: nung 2 batch (CA+N-CA ngày 10; Fe-CA ngày 11) — chỉ mất thêm 1 ngày.