Q1

| Kỹ thuật | Thông số đo | Target (Biosensor) | Ý nghĩa nếu sai lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| XPS (N 1s) | • Total N (at.%) | 3–6% | <3%: Doping yếu, LOD cao |
|  | • Pyridinic-N (398.5 eV) | >40% of total N | >8%: Lãng phí TEPA, không tăng S |
|  | • Pyrrolic-N (400.0 eV) | 25–35% | Pyridinic <40%: Active sites ít |
|  | • Graphitic-N (401.2 eV) | 15–25% | Graphitic cao: Conductivity tốt nhưng không xúc tác |
| XPS (Ni 2p) | • Ni²⁺ (855.5 eV) | 45–55% of total Ni | 100% Ni²⁺: Cần oxidize → nung lại |
|  | • Ni³⁺ (857.0 eV) | 45–55% of total Ni | 100% Ni³⁺: Over-oxidized, mất hoạt tính |
|  | • Ni²⁺/Ni³⁺ ratio | ≈1:1 (0.8–1.2) | Ratio ≠1: Electron hopping kém |
| XPS (Co 2p) | • Co²⁺ (780.5 eV) | 30–40% | Co²⁺ cao: Chưa oxy hóa đủ |
|  | • Co³⁺ (782.0 eV) | 60–70% | Co³⁺ thấp: Spinel NiCo₂O₄ không đúng |
|  | • Co²⁺/Co³⁺ ratio | ≈1:2 | Ratio sai: NiCo₂O₄ bị lệch pha |
| Amperometry (+0.5V, PBS) | • Sensitivity | >700 μA·mM⁻¹·cm⁻² | <500: Vật liệu kém, làm lại #1 hoặc #4 |
|  | • LOD | <0.5 μM | 500–700: Acceptable cho Q3 |
|  | • Linear range | 0.01–10 mM (R²>0.99) | >1 μM: Noise cao hoặc S thấp |
|  | • Response time (t₉₀) | <5 s | Range hẹp: Ứng dụng hạn chế>10 s: Diffusion kém (SSA hoặc pore size) |
| CV (−0.2 → +0.6V) | • Glucose oxidation peak | +0.45 → +0.55 V | Peak không rõ: NiCo không hoạt động |
|  | • Peak current density | >5 mA/cm² (5 mM Glc) | Peak shift: pH hoặc potential sai |
|  | • Reversibility | ΔEₚ <100 mV | iₚ thấp: Loading kém hoặc Rct cao |
|  | • Background current | <0.5 mA/cm² | Irreversible: Binder hoặc oxidation |

Q2 – IMPORTANT

| Kỹ thuật | Thông số đo | Target (Biosensor) | Ý nghĩa nếu sai lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| BET | • SSA | 1500–2500 m²/g | <1000: Freeze-dry thất bại, làm lại #2 |
|  | • Mesopore ratio | 50–60% | >3000: Quá nhiều micropore, hao TEPA |
|  | • Dominant pore size | 4–8 nm | Mesopore <40%: Glucose khó vào |
|  | • Isotherm type | Type IV (hysteresis) | Type I: Micropore dominant (KOH quá cao) |
| SEM | • Morphology | 3D network, sponge-like | Dense/compact: Gel sập khi freeze-dry |
|  | • Tubular structure | Diameter 5–50 μm | Không thấy ống: Tiền xử lý #0 quá mạnh |
|  | • Electrode surface | Uniform coating, no cracks | Vết nứt: Tăng PVDF lên 12–15% |
| TEM + EDX | • NiCo particle size | 5–20 nm (optimal 8–12) | <5 nm: Không stable, dễ oxidize |
|  | • Dispersion | Uniform, no aggregation | >50 nm: Vón cục, giảm active sites |
|  | • EDX mapping | Ni, Co đồng đều | Aggregated: TEPA không đủ hoặc T cao |
|  | • Crystallite size | 8–15 nm (HRTEM lattice) | >30 nm: Phản ứng bề mặt giảm |
| Raman | • ID/IG ratio | 0.8–1.0 | <0.7: Quá graphite, ít N-defect |
|  | • D band (~1350 cm⁻¹) | Narrow peak | >1.2: Quá amorphous, conductivity kém |
|  | • G band (~1580 cm⁻¹) | Sharp, symmetric | ID/IG ≈1: Optimal N-doped graphitic |
| XRD | • NiCo₂O₄ spinel peaks | 31.2°, 36.8°, 59.3° | Không có: Không phải spinel |
|  | • Carbon (002) | Broad peak ~25° | Sharp: Over-graphitized (T>700°C) |
|  | • Crystallite size | 8–15 nm (Scherrer) | >30 nm: Particle quá lớn |
| EIS (Nyquist) | • Rct | <50 Ω | >100 Ω: Conductivity/contact kém |
|  | • Rs | <10 Ω | >200 Ω: Response chậm |
|  | • Semicircle | Small (<50 Ω) | Barrier cao tại interface |
|  | • Warburg | 45° line present | Không có: Diffusion-limited |
| Selectivity | • I_Glc/I_AA | >10:1 | <5:1: Không dùng real sample |
|  | • I_Glc/I_UA | >10:1 | PBS pH 7.4, 5 mM Glc + 0.1 mM interferents |
|  | • I_Glc/I_DA | >5:1 | Size exclusion hoặc potential sai |
|  | • I_Glc/I_Fructose | >20:1 |  |
| Stability | • Retention (100 cycles) | >85% | <70%: NiCo mất, binder yếu |
|  | • Storage (7 days, 4°C) | >90% | 70–85%: Acceptable cho Q3 |
|  | • Long-term (30 days) | >80% | <60%: Không commercial viable |
| Real sample | • Recovery (blood/saliva) | 95–105% | Matrix effect mạnh |
|  | • Correlation vs glucometer | R² >0.99 | R² <0.95: Không accurate |
|  | • RSD (n=5) | <5% | RSD >10%: Reproducibility kém |

Q3 – BASIC

| Kỹ thuật | Thông số đo | Target | Ý nghĩa nếu sai lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| FTIR | • Cellulose (1050 cm⁻¹) | Strong (giai đoạn #0) | Xác nhận cellulose tinh khiết |
|  | • Lignin (1730 cm⁻¹) | Weak/Gone | Peak mạnh: Delignification chưa đủ |
|  | • –OH stretch (3300–3500) | Broad | Xác nhận functional groups |
| TGA | • Cellulose Td | ~350°C | Xác nhận purity |
|  | • Ash content (800°C) | 20–30% (= metal loading) | Validate NiCo amount thực tế |
|  | • Weight loss steps | Moisture <5% Organic 60–75% | Ash ≠ target: Loading sai |
| 4-point probe | • Bulk conductivity | 10–50 S/cm | < 5 S/cm: T < 500°C > 100 S/cm: T > 700°C |
| Contact angle | • Water contact angle | <30° | >60°: Kỵ nước <10°: Super-hydrophilic (N-groups cao) |
| ICP-MS / AAS (Optional) | • Ni content | 3–5 wt% | Double-check vs XPS/TGA |
|  | • Co content | 6–10 wt% | Validate loading design |
|  | • Ni:Co ratio | 1:2 (mol) |  |