OUTLINE THÔNG SỐ TỔNG HỢP
CARBON AEROGEL (N-CA VÀ Fe/N-CA)

Đối chiếu — Xác thực kế thừa — Đánh giá từ Thư viện Tài liệu

Nguồn: Xơ dừa Bến Tre | IUH TPHCM | Hóa Phân tích
Sample set: N-CA (700°C) và Fe/N-CA (800°C)

# PHẦN 1. ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU VỚI 8 GIAI ĐOẠN TỔNG HỢP

Thư mục '1 Nguồn tài liệu' chứa ~90 bài báo PDF. Dưới đây là kết quả rà soát, ánh xạ vào từng giai đoạn và đánh giá % kế thừa.

## Tổng hợp đánh giá kế thừa toàn quy trình

| Giai đoạn | % Kế thừa | Số bài hỗ trợ | Thiếu sót chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiền xử lý kiềm | ~90% | 17 | Gravimetry xơ dừa Bến Tre (original) |
| 2. Sol-gel & siêu âm | ~95% | 7 | (Gần hoàn chỉnh) |
| 3. Đúc khuôn & gel hóa | ~70% | 4 | Loại khuôn, thời gian ổn định |
| 4. Trao đổi DM & sấy thăng hoa | ~85% | 7 | Áp suất buồng sấy, tỷ lệ co rút |
| 5. Nhiệt phân | ~95% | 9 | (Gần hoàn chỉnh) |
| 6. Doping Fe | ~80% | 7 | Thời gian ngâm 24h vs 12h |
| 7. Hậu xử lý | ~75% | 4 | HCl vs H₂SO₄; T_anneal = 750°C |
| 8. Chế tạo điện cực & đo | ~90% | 22 | Tối ưu loading, chitosan vs nafion |
| TRUNG BÌNH | ~85% | ~77 bài |  |

## GĐ 1 — Tiền xử lý kiềm (Alkali Pretreatment)

### Tài liệu tham khảo ánh xạ

| # | Tên tài liệu (PDF) | Thông số được xác thực |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cellulose Extraction from Coconut Coir with Alkaline Delignification Process | NaOH 4–6%, 80°C, cơ chế loại lignin |
| 2 | Effect of NaOH Treatment on Coconut Coir Fibre… | Ảnh hưởng nồng độ NaOH (2–10%) lên hình thái sợi dừa |
| 3 | Effects of Liq-to-Solid Ratio and Reaction Temp… | Tỷ lệ lỏng:rắn, nhiệt độ tối ưu |
| 4 | Multi-Objective Optimization… Coir Fiber from Coconut | Tối ưu đa mục tiêu cơ tính sợi dừa sau xử lý |
| 5 | Effect of Bleaching on Physicochemical… | So sánh có/không tẩy trắng H₂O₂ |
| 6 | Investigate coir fibers… Ben Tre… NaOH | Xơ dừa Bến Tre — xử lý NaOH |
| 7 | Green Fabrication of Bio-based Aerogels from Coconut Coir | Quy trình tạo aerogel từ xơ dừa |

### Đánh giá mức độ kế thừa

| Thông số | Xác thực? | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| NaOH 5–6% | ✅ Có | Refs #1, #2, #3 |
| Nhiệt độ 75–80°C | ✅ Có | Refs #1, #3, #4 |
| Thời gian 2–4h | ✅ Có | Refs #1, #5 |
| Tỷ lệ rắn:lỏng | ✅ Có | Ref #3 |
| Không tẩy trắng (no bleaching) | ✅ Có | Ref #5 (so sánh có/không) |
| Weight-loss xơ dừa Bến Tre | ⚠️ Thiếu | Chưa có benchmark → Original Contribution |

→ Kế thừa: ~90%. Thiếu sót duy nhất: chưa có dữ liệu gravimetry riêng cho xơ dừa Bến Tre (sẽ là Original Contribution).

## GĐ 2 — Sol-gel & đánh siêu âm

### Tài liệu tham khảo ánh xạ

| # | Tên tài liệu (PDF) | Thông số được xác thực |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nitrogen-Doped CA… Coir Fibers… Ammonia-Urea System (BÀI CỐT LÕI) | Hệ NH₄OH:Urea:H₂O 11:4:5, tỷ lệ 1:16, siêu âm, 0–5°C |
| 2 | Synthesis of Cellulose Aerogels from Coir via NaOH… | Hệ NaOH:Urea — đối chứng (đã loại bỏ) |
| 3 | New Insights on the Role of Urea… Cellulose in Aqueous Alkali | Vai trò Urea trong hòa tan cellulose |
| 4 | Unique Gelation Behavior of Cellulose in NaOH-Urea… | Động học gel hóa cellulose |
| 5 | Controlling N-Doping Nature at Carbon Aerogels from Biomass… | Kiểm soát dạng N-doping (pyridinic vs graphitic) |

### Đánh giá mức độ kế thừa

| Thông số | Xác thực? | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hệ NH₄OH:Urea:H₂O (11:4:5) | ✅ Có | Fauziyah 2020 (doi:10.1021/acs.iecr.0c03771) |
| Tỷ lệ rắn/lỏng 1:16 | ✅ Có | Ref #1 |
| Thứ tự: NH₃ → Urea → H₂O → Cellulose | ✅ Có | Ref #1 |
| Siêu âm 30 phút, pulse 2s/1s, ice bath ≤10°C | ✅ Có | Ref #1 |
| KHÔNG dùng NaOH:Urea | ✅ Có | Ref #2 làm đối chứng loại bỏ |

→ Kế thừa: ~95%. Fauziyah 2020 cung cấp gần như toàn bộ thông số sol-gel.

## GĐ 3 — Đúc khuôn & gel hóa

Kế thừa: ~70% — 4 bài hỗ trợ

Loại khuôn (silicone vs PP) và thời gian ổn định 30–60 phút chủ yếu là tối ưu nội bộ. Đề xuất: ghi nhận trong lab notebook.

## GĐ 4 — Trao đổi dung môi & sấy thăng hoa

Kế thừa: ~85% — 7 bài hỗ trợ

Áp suất buồng sấy phụ thuộc thiết bị lab. Tỷ lệ co rút (shrinkage %) cần đo và so sánh. Đề xuất: đo kích thước gel trước/sau sấy.

## GĐ 5 — Nhiệt phân (Pyrolysis)

Kế thừa: ~95% — 9 bài hỗ trợ

Chương trình nhiệt 3 ramp được xác thực rõ ràng. Mốc 700°C và 800°C được lý giải đầy đủ. Gần hoàn chỉnh.

## GĐ 6 — Doping Fe (Post-impregnation)

Kế thừa: ~80% — 7 bài hỗ trợ

Thời gian ngâm 24h (so với literature 12h) cần biện luận: aerogel có macropore → cần thời gian dài hơn. Đề xuất: khảo sát 12h vs 24h, so sánh XPS Fe at%.

## GĐ 7 — Hậu xử lý (Acid Leaching + Annealing)

Kế thừa: ~75% — 4 bài hỗ trợ

HCl vs H₂SO₄: cần thống nhất (đề xuất HCl 0.5M). T_anneal = 750°C nằm trong khoảng 700–800°C literature, cần biện luận thêm.

## GĐ 8 — Chế tạo điện cực & đặc trưng điện hóa

→ Kế thừa: ~90% — 22 bài hỗ trợ

Bao gồm cả textbook chuẩn (Bard & Faulkner), review cảm biến điện hóa, và các bài về setup GCE, drop-casting, binder (chitosan/Nafion).

Thiếu sót: Tối ưu loading drop-cast (khảo sát 3, 5, 7, 10 µL), so sánh chitosan vs Nafion binder.

## Tổng hợp thiếu sót & đề xuất bù đắp

| Thiếu sót | Giai đoạn | Mức độ | Đề xuất bù đắp |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravimetry xơ dừa Bến Tre | GĐ 1 | Thấp | Original Contribution — đo và báo cáo |
| Loại khuôn đúc | GĐ 3 | Thấp | Ghi nhận trong Experimental |
| Áp suất buồng sấy thăng hoa | GĐ 4 | TB | Ghi thông số thiết bị cụ thể |
| Tỷ lệ co rút (shrinkage %) | GĐ 4 | TB | Đo kích thước gel trước/sau sấy |
| Thời gian ngâm Fe (24h vs 12h) | GĐ 6 | TB | Khảo sát 12h vs 24h, so XPS Fe at% |
| HCl vs H₂SO₄ acid leaching | GĐ 7 | TB | Thống nhất: HCl 0.5M |
| T_anneal = 750°C | GĐ 7 | TB | Biện luận: thấp hơn T_pyrolysis → tránh phá xốp |
| Tối ưu loading drop-cast | GĐ 8 | TB | Khảo sát 3, 5, 7, 10 µL |
| Chitosan vs Nafion binder | GĐ 8 | Thấp | Thử cả 2, chọn dựa trên ΔEp và RSD |

# PHẦN 2. OUTLINE THÔNG SỐ TỔNG HỢP HOÀN CHỈNH

Tập trung trình bày: Thông số / Điều kiện  ↔  Mục đích & Lưu ý

## GĐ 1 — Tiền xử lý kiềm (Alkali Pretreatment)

Mục đích: Loại lignin/hemicellulose, lộ cellulose, giữ cấu trúc phân cấp tự nhiên.

| Thông số | Điều kiện | Mục đích & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Nguyên liệu | 40g xơ dừa Bến Tre (đã xay nhuyễn) | Xay trước để tăng bề mặt tiếp xúc kiềm |
| Rửa sơ bộ | 800 mL nước vòi, 80 ± 2°C, khuấy 610 rpm, 4 giờ | Loại bụi bẩn, tạp cơ học. Chắt bỏ nước sau lắng |
| Kiềm hóa NaOH | 6% w/v (30g NaOH / 500 mL), 80 ± 2°C, 4 giờ, 610 rpm | Phá vỡ liên kết lignin-cellulose |
| Lọc & rửa | Giấy lọc, rửa nước máy đến pH 6–7 | Kiểm tra pH bằng giấy chỉ thị |
| Sấy khô | 80°C / 4 giờ | Dàn đều tránh vón. Nếu vón → sấy lại + nghiền |
| Tẩy trắng (tuỳ chọn) | 10% H₂O₂ + 3% NaOH (1:1), 1g:20mL, 80°C, 1h × 2 | Loại lignin tàn dư. Có thể bỏ qua |
| Cân khối lượng | Sấy 105°C, cân trước/sau kiềm hóa | Dữ liệu gốc: tính % weight-loss |

⚠ LƯU Ý: Trong quá trình đun có thể thất thoát nước → bù thêm nước cất (không dùng nước vòi).

## GĐ 2 — Tổng hợp Sol-gel & đánh siêu âm

Mục đích: Hòa tan cellulose tạo Sol đồng nhất, đưa N (từ NH₃ + Urea) vào mạng lưới gel.

### Công thức hệ dung môi (cho 1g cellulose)

| Thành phần | Lượng | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| NH₃ 25% | 11 mL | Tạo kiềm hòa tan cellulose + nguồn N-doping |
| Urea | 4 g | Phá cấu trúc hydrat hóa cellulose + nguồn N-doping |
| H₂O DI | 5 mL | Dung môi pha loãng |
| Cellulose pulp | 1 g | — |
| Tổng dung môi | 16 mL | Tỷ lệ rắn/lỏng = 1:16 |

### Quy trình thực hiện

| Bước | Điều kiện | Mục đích & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Pha dung môi | NH₃ → Urea (khuấy tan) → H₂O | TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng NaOH thay NH₃ |
| Cho cellulose | Cho vào sau cùng, bọc kín màng thực phẩm | Tránh NH₃ bay hơi |
| Đánh siêu âm | 30 phút, pulse 2s on / 1s off | Phân tán đồng nhất cellulose |
| Kiểm soát nhiệt | Ice bath ≤ 10°C (ưu tiên 0–5°C) | BẮT BUỘC — NH₃ bay hơi nếu > 10°C |
| Dấu hiệu đạt | Sol đồng nhất, không còn sợi xơ thô | Nếu chưa đạt → tăng thời gian siêu âm |
| Bảo quản sol | -12°C / 24h trong tủ lạnh | Ổn định mạng lưới trước gel hóa |

⚠ CẢNH BÁO: Nếu NH₃ bay hơi khi siêu âm → nồng độ N-doping giảm → XPS N at% < 3% → tín hiệu điện hóa yếu. Luôn giữ ice bath và bọc kín.

## GĐ 3 — Đúc khuôn & gel hóa (Casting & Gelation)

Mục đích: Chuyển Sol thành cấu trúc Hydrogel 3D ổn định.

| Bước | Điều kiện | Mục đích & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Đổ khuôn | Khuôn silicone hoặc ống PP (KHÔNG dùng thủy tinh) | Thủy tinh dính gel, khó tách |
| Nhiệt độ khuôn | 0–5°C | Giữ lạnh tránh gel hóa bất thường |
| Ổn định | Để yên 30–60 phút | Mạng lưới hình thành ban đầu |
| Cấp đông gel hóa | -14°C đến -20°C / 24 giờ | Tạo mạng hydrogel tổ ong |
| Rã đông | Tự nhiên 10–20 phút | Loại bỏ nước dư bề mặt |

## GĐ 4 — Keo tụ, trao đổi dung môi & sấy thăng hoa

Mục đích: Thay nước trong gel bằng dung môi dễ thăng hoa, sau đó sấy loại dung môi mà không phá vỡ mạng 3D.

### 4a. Keo tụ / Coagulation (chia 2 mẫu song song)

| Mẫu | Điều kiện ngâm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| N-CA | Ethanol 98% lạnh (0–5°C), 15 mL/mL gel, 24–48h | Thay thế nước bằng ethanol |
| Fe/N-CA | Ethanol + FeCl₃·6H₂O (0–5°C), 24–48h 1% Fe → 0.048g; 5% Fe → 0.242g | Keo tụ + tẩm Fe vào cấu trúc gel |

### 4b. Rửa / Solvent Exchange

| Bước | Điều kiện | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Rửa ethanol | DI water ≥ 5× thể tích gel, ngâm 2–3h, lặp 2–3 lần | Đến khi hết mùi cồn + pH trung tính |
| Gradient TBA (optional) | 15% TBA 6–8h → 30% TBA 12–24h | Tinh thể hóa tốt hơn khi cấp đông |

⚠ LƯU Ý: KHÔNG rửa quá nhiều lần — tránh rửa trôi urea liên kết trong gel (giảm nguồn N-doping).

### 4c. Sấy thăng hoa / Freeze Drying

| Thông số | Điều kiện | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Cấp đông | -20°C đến -40°C, ≥ 12–24 giờ | Đóng băng hoàn toàn dung môi |
| Bẫy lạnh (Cold trap) | ≤ -30°C | Gom hơi dung môi, bảo vệ bơm chân không |
| Áp suất | < 20 Pa (~0.15 Torr) | Thăng hoa: rắn → khí, không qua lỏng |
| Thời gian | 24–48 giờ (đến khi KL không đổi) | — |

⚠ CẢNH BÁO: Nếu sấy nhiệt thay vì thăng hoa → lực mao quản phá sập mạng gel → BET thấp, mesopore giảm → khuếch tán kém.

## GĐ 5 — Nhiệt phân (Pyrolysis)

Mục đích: Carbon hóa cellulose aerogel, hình thành cấu trúc carbon bán tinh thể với N-doping.

### Thiết lập khí bảo vệ

| Bước | Thông số | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Purge trước nung | N₂, 150–200 mL/min, 15–30 phút | Đẩy hết O₂ ra khỏi lò |
| Duy trì khi nung | N₂, 100 mL/min | Bảo vệ suốt quá trình |
| Duy trì khi cooling | N₂, 100 mL/min | Tránh oxy hóa khi carbon còn nóng |

### Chương trình nhiệt

| Giai đoạn | Khoảng nhiệt | Tốc độ | Giữ nhiệt | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramp 1 | 25 → 150°C | 5°C/min | 30 phút | Loại hoàn toàn ẩm |
| Ramp 2 | 150 → 400°C | 5°C/min | 30 phút | Carbon hóa sơ bộ |
| Ramp 3 | 400°C → T_target | 5°C/min | 2 giờ | Carbon hóa + N-doping |
| Cooling | T_target → < 50°C | Tự nhiên | — | Giữ N₂ liên tục |

### Nhiệt độ mục tiêu

| Mẫu | T_target | Lý do |
| --- | --- | --- |
| N-CA | 700°C | Giữ nhiều pyridinic-N. Đủ cho DPV paracetamol. |
| Fe/N-CA (nền) | 800°C | Tăng graphitization → tăng độ dẫn → nền tốt cho Fe-Nₓ. |

## GĐ 6 — Doping Fe (Post-impregnation) — CHỈ CHO Fe/N-CA

Mục đích: Đưa Fe³⁺ vào mao quản carbon aerogel, tạo tiền chất cho tâm xúc tác Fe-Nₓ.

| Thông số | Điều kiện | Mục đích & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Tiền chất | FeCl₃·6H₂O (MW = 270.3) | Tan tốt trong ethanol |
| Dung môi | Ethanol | KHÔNG dùng nước (Fe(OH)₃ kết tủa trong kiềm) |
| Nồng độ Fe | 1% (0.048g) và 5% (0.242g) / g mẫu | Khảo sát tối ưu → chọn mẫu tốt nhất |
| 30 phút đầu | Siêu âm nhẹ | Đẩy Fe³⁺ vào mao quản ban đầu |
| Thời gian còn lại | Khuấy từ chậm, tổng 24h | Cho Fe³⁺ khuếch tán sâu vào lõi aerogel |
| Sấy sau tẩm | 60°C | Loại ethanol nhẹ nhàng, giữ Fe phân tán |

⚠ CẢNH BÁO: TUYỆT ĐỐI KHÔNG thêm Fe vào hệ NH₃/Urea/H₂O → gây kết tủa Fe(OH)₃ → phá hỏng sol-gel.

## GĐ 7 — Hậu xử lý (Acid Leaching + Annealing) — CHỈ CHO Fe/N-CA

Mục đích: Loại bỏ Fe tự do/Fe oxide không hoạt tính, ổn định tâm xúc tác Fe-Nₓ.

### 7a. Acid Leaching

| Thông số | Điều kiện | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Acid | HCl 0.5M | Hòa tan Fe metallic, Fe₃C, Fe oxide |
| Nhiệt độ | 80°C | Tăng tốc phản ứng hòa tan |
| Thời gian | 8 giờ | Đủ để loại hết Fe không phối trí |
| Sau xử lý | Lọc → rửa DI water → sấy 60°C/12h | Đưa về trạng thái khô sạch |

### 7b. Annealing lần 2

| Thông số | Điều kiện | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Khí | N₂ | Bảo vệ carbon |
| Tốc độ gia nhiệt | 5°C/min | — |
| T_anneal | 750°C | < T_pyrolysis (800°C) → tránh phá xốp. Đủ ổn định Fe-Nₓ |
| Giữ nhiệt | 1 giờ | — |
| Cooling | Tự nhiên trong N₂ | — |
| Kiểm chứng ngay sau | Raman I_D/I_G | Xác nhận cấu trúc carbon không bị hỏng |

## GĐ 8 — Chế tạo điện cực & đặc trưng điện hóa

Mục đích: Chuyển vật liệu bột CA thành điện cực làm việc, đánh giá hiệu năng phân tích.

### 8a. Nghiền, rây & lưu trữ

Nghiền trong cối mã não đến bột mịn đồng đều

Rây qua lưới 75 µm (lấy phần < 75 µm)

Bảo quản: Vial thủy tinh nâu, nắp kín, 4°C, hút chân không nhẹ hoặc bơm N₂

Ghi nhãn đầy đủ: Mẫu / Batch / Ngày / BET / σ

### 8b. Hoạt hóa GCE

| Bước | Điều kiện | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Mài | Al₂O₃ 0.05 µm, hình số 8, 2 min × 2 lần | Làm sạch + tạo bề mặt mới |
| Siêu âm | DI water 1 min × 3 + Ethanol 1 min × 1 | Loại bụi Al₂O₃ |
| Loại Al₂O₃ dư | NaOH 0.1M + anodize +1.8V/10s | — |
| Kiểm tra | CV 3 chu kỳ, 5 mM K₃Fe(CN)₆/0.1M KCl, 50 mV/s | ΔEp < 70 mV; Ipa/Ipc = 0.95–1.05 |

### 8c. Pha Ink & Drop-casting

| Thông số | Điều kiện | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Cân carbon | 5.0 mg ± 0.01 mg | — |
| Dung môi | 950 µL DMF (HPLC grade) | Hoặc Nước:Ethanol |
| Binder | 50 µL Nafion 0.25%/EtOH | Hoặc Chitosan 1% trong acetic acid 1% |
| Siêu âm | Bath, nước đá (< 20°C), 30 phút | KHÔNG probe > 30% amplitude |
| Kiểm tra ink | Đen đồng đều, lắng chậm | DLS D₅₀ < 500 nm = tốt |
| Drop-cast | 7 µL nhỏ chậm từng µL lên GCE | Loading lý thuyết = 35 µg/điện cực |
| Sấy màng | Tự nhiên, 25°C, tủ hút sạch, 2–3h | KHÔNG thổi N₂, KHÔNG sấy nóng |

### 8d. Screening 4 vật liệu

| Phép đo | Dung dịch | Thông số | Tiêu chí Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| CV | 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl | 50 mV/s, 5 chu kỳ | Ip tăng ≥ 30%, ΔEp giảm |
| EIS | 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl | 100 kHz → 0.1 Hz, 10 mV | Rct giảm ≥ 30% |
| ECSA | 0.1M H₂SO₄ | 25–200 mV/s | Tính C_dl → ECSA |
| SWASV sơ bộ | Pb²⁺+Cd²⁺ 100 ppb, acetate pH 4.5 | E_dep=-1.1V, t_dep=120s | Tách peak ≥ 100 mV |

### 8e. Phân tích Pb²⁺/Cd²⁺/Zn²⁺ (SWASV) — Bài Q1/Q2

| Thông số | Khoảng khảo sát | Giá trị khởi đầu |
| --- | --- | --- |
| pH dung dịch nền | 3.5 – 6.0 (acetate buffer) | 4.5 |
| E_dep | -0.8 đến -1.4 V vs Ag/AgCl | -1.1 V |
| t_dep | 60 – 240 s (khuấy 400 rpm) | 120 s |
| SW frequency | 10 – 100 Hz | 25 Hz |
| SW amplitude | 10 – 50 mV | 25 mV |
| Step potential | 2 – 10 mV | 4–5 mV |

LOD mục tiêu: Pb²⁺ < 0.1 µg/L; Zn²⁺ < 10 nM

Đường chuẩn: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb (n=3/điểm)

Ion gây nhiễu: Cu²⁺ ⚠️, Hg²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺, NO₃⁻

Real sample: Nước sông/máy → lọc 0.45 µm → vô cơ hóa ướt → Standard Addition 3 điểm

### 8f. Phân tích Paracetamol (DPV) — Bài Q3/Q4

| Thông số | Khoảng khảo sát | Giá trị khởi đầu |
| --- | --- | --- |
| pH dung dịch nền | 5.0 – 8.0 (PBS) | 7.0–7.4 |
| Pulse amplitude | 10 – 75 mV | 50 mV |
| Pulse width | 10 – 100 ms | 50 ms |
| Step potential | 2 – 10 mV | 5 mV |

LOD mục tiêu: < 0.05 µM

Chất gây nhiễu: AA, UA, DA, glucose, diclofenac, nimesulide, amoxicillin

Real sample: Thuốc viên paracetamol thương mại → Recovery 95–105%

### 8g. Repeatability, Reproducibility, Stability

| Chỉ tiêu | Phương pháp | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| Repeatability | 1 điện cực × 10 lần liên tiếp | RSD < 5% |
| Reproducibility | 5 điện cực độc lập, cùng điều kiện | RSD < 8% |
| Stability | Đo lại sau 0, 7, 14, 30 ngày (bảo quản 4°C) | > 90% Ip sau 14 ngày |

## QUALITY GATE — CHECKLIST SAU MỖI GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Dữ liệu bắt buộc | Tiêu chí PASS | Nếu FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1 | % weight-loss (sấy 105°C) | Có dữ liệu trước/sau | Thiếu Original Contribution |
| GĐ 2 | Nhiệt độ ice bath suốt siêu âm | Sol đồng nhất, T ≤ 10°C | Tăng siêu âm, thêm đá |
| GĐ 3 | Ảnh gel sau cấp đông | Không nứt, không sụp | Tối ưu ethanol exchange |
| GĐ 4 | Hình dạng aerogel sau sấy | Mạng 3D, co rút thấp | Kiểm tra cấp đông |
| GĐ 5 | Yield %, màu, độ giòn | Đen, giòn, không cháy | Kiểm tra purge N₂ |
| GĐ 6 | Lượng FeCl₃, thời gian ngâm | — | — |
| GĐ 7 | Raman I_D/I_G sau annealing | 0.9–1.2 | Defect quá mức / thiếu sites |
| GĐ 8 – Raman | I_D/I_G | 0.9–1.2 | Điều chỉnh T nung |
| GĐ 8 – XPS | N at%, Fe at% | N 3–6%, Fe 1–3%, N:Fe ≥ 4:1 | Điều chỉnh Fe / annealing |
| GĐ 8 – BET | S_BET | > 300 m²/g | KOH activation nếu cần |
| GĐ 8 – CV | ΔEp | < 120 mV | Tối ưu loading, binder |
| GĐ 8 – EIS | Rct | Fe/N-CA < N-CA < GCE | Kiểm tra Fe-Nₓ, màng |

→ Nếu cả 5 chỉ số trên đều PASS → vật liệu đủ nền để chuyển sang tối ưu DPV/SWASV và xây dựng phần Analytical Performance cho bài báo.