# SYNTHESIS PARAMETERS — Fe/N Co-doped Carbon Aerogel Biosensor

# Nguồn: Xơ dừa Bến Tre | IUH TPHCM | Hóa Phân tích

# Sample set: 2 vật liệu — N-CA (700°C) và Fe/N-CA (800°C)

---

## 1. TIỀN XỬ LÝ KIỀM (Alkali Pretreatment)

- NaOH: 5–6 wt%

- Nhiệt độ: 75–80°C

- Thời gian: 2–4h

- Khuấy: liên tục bằng khuấy từ + khuấy tay 20–30 phút

- Yêu cầu: xơ dừa phải được nghiền trước khi xử lý

- Không có bước tẩy trắng (no bleaching)

- Đo khối lượng hao hụt: sấy 105°C trước và sau xử lý (gravimetry — dữ liệu gốc, chưa có benchmark cho xơ dừa Bến Tre)

---

## 2. TỔNG HỢP SOL (Sol Preparation)

Hệ dung môi: NH₄OH:Urea:H₂O (NaOH:Urea đã bỏ hoàn toàn)

Công thức:

- Cellulose pulp: 1g

- NH₃ 25%: 11 mL

- Urea: 4g

- H₂O: 5 mL

- Tổng dung môi: 16 mL → tỷ lệ rắn:lỏng = 1:16

Thứ tự thêm: NH₃ 25% → Urea → H₂O → Cellulose pulp

Điều kiện:

- Nhiệt độ: 0–5°C (bể đá) trong suốt quá trình

- Siêu âm (ultrasonication): 15–20 phút, chế độ pulse 2s on / 1s off

- Duy trì 0–5°C trong suốt siêu âm để tránh NH₃ bay hơi

- Dấu hiệu đạt: sol đồng nhất, không còn sợi xơ

---

## 3. ĐÚC KHUÔN (Casting)

- Khuôn: silicone hoặc ống PP (không dùng thủy tinh)

- Nhiệt độ khuôn: 0–5°C

- Để yên 30–60 phút trước bước tiếp theo

---

## 4. KEO TỤ — FREEZE-EXTRACTION

Phương pháp: Freeze-Extraction (keo tụ lạnh trực tiếp trên khối đóng băng)

Chuẩn bị:

- Cấp đông Sol trong khuôn: −20°C, tối thiểu 12h

- Làm lạnh ethanol 98% xuống 0–5°C trước khi dùng

Thông số keo tụ:

- Môi trường: Ethanol 98%, đã làm lạnh 0–5°C

- Thể tích: 15 mL ethanol / 1 mL thể tích Sol

- Nhiệt độ duy trì: 0–5°C trong suốt quá trình

- Thời gian: 36–48h

- Thay ethanol mới (cùng nhiệt độ) sau 24h đầu

---

## 5. TRAO ĐỔI DUNG MÔI (Solvent Exchange)

Mục tiêu: đẩy ethanol ra khỏi gel, thay bằng nước để freeze dry

- Gạn bỏ ethanol dư

- Thêm DI water, trao đổi 1–2 lần

- KHÔNG rửa quá nhiều lần (tránh rửa trôi urea còn lại trong gel)

- Không cần kiểm tra pH ở bước này

---

## 6. FREEZE DRY (Sấy thăng hoa)

- Cấp đông trước khi đưa vào máy: −20°C / tối thiểu 12h

- Thiết bị: freeze dryer (không dùng sấy thường)

- Không có thông số cụ thể về áp suất và thời gian máy (phụ thuộc thiết bị lab)

---

## 7. NHIỆT PHÂN (Pyrolysis)

Khí: N₂ duy nhất (không dùng Ar)

- Lưu lượng purge trước nung: 150–200 mL/min, thời gian 15–30 phút

- Lưu lượng duy trì khi làm mát: 100 mL/min

Chương trình nhiệt:

- Ramp 1: 25 → 150°C, tốc độ 5°C/min, giữ 30 phút

- Ramp 2: 150 → 400°C, tốc độ 5°C/min, giữ 30 phút

- Ramp 3: 400°C → T_target, tốc độ 5°C/min, giữ 2h

T_target:

- N-CA: 700°C

- Fe/N-CA: 800°C

Làm mát: tự nhiên trong lò, duy trì N₂ 100 mL/min

---

## 8. DOPING Fe — CHỈ ÁP DỤNG CHO Fe/N-CA

Phương pháp: post-impregnation trong ethanol SAU khi đã có aerogel

TUYỆT ĐỐI KHÔNG thêm Fe trực tiếp vào hệ NH₄OH (gây kết tủa Fe(OH)₃)

Hóa chất: FeCl₃·6H₂O (MW = 270.3 g/mol)

Dung môi impregnation: ethanol

Nồng độ khảo sát: 1% và 5% Fe / khối lượng coir (2 mức)

Thời gian ngâm: chưa chốt chính thức (tham khảo 12–24h từ literature tương tự)

---

## 9. XỬ LÝ SAU NHIỆT PHÂN — CHỈ Fe/N-CA

Bước 1 — Acid leaching:

- HCl: 0.5M

- Nhiệt độ: 80°C

- Thời gian: 8h

- Sau đó: lọc → rửa DI water → sấy 60°C / 12h

Bước 2 — Annealing lần 2:

- Tốc độ gia nhiệt: 5°C/min

- T_anneal: CHƯA CHỐT ⚠️ (backup: 750°C nếu XPS N% < 3 at%)

- Giữ nhiệt: 1h

- Khí: N₂

- Làm mát: tự nhiên

---

## 10. CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC

- Nền: GCE (glassy carbon electrode)

- Chất kết dính (binder): chitosan 1% trong acetic acid 1% hoặc các hệ có thể phối hợp với nafion 117

- Phương pháp: drop casting (có thể cân nhắc các phương pháp khác nhằm cải thiện điểm yếu đối với drop casting)

---

## 11. ĐẶC TRƯNG ĐIỆN HÓA

Redox probe: 5–10 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl

- CV: khảo sát đa tốc độ quét → tính D qua Randles-Ševčík

- EIS: so sánh Rct giữa N-CA và Fe/N-CA

- Tiêu chí sơ bộ: ΔEp < 120 mV

Phân tích Cd²⁺, Pb²⁺ và Zn²⁺:

- Kỹ thuật: SWASV

- Dung dịch nền: acetate buffer pH 4.5 (CH₃COOH / CH₃COONa)

- Chuẩn: Pb(NO₃)₂ và ZnCl₂, pha loãng trong HNO₃ 1%

Phân tích Paracetamol:

- Kỹ thuật: DPV / CV

- Dung dịch nền: PBS pH 7.0–7.4 (NaH₂PO₄ / Na₂HPO₄)

- Chuẩn: paracetamol reference standard

---

## 12. MỤC TIÊU XPS

- N tổng: 3–6 at%

- Dạng N ưu tiên: pyridinic-N (kiểm soát là key)

- Fe: 1–3 at%

- Tỷ lệ N:Fe ≥ 4:1

---

## 13. PRE-ELECTRODE SCREENING (trước khi chế tạo điện cực chính thức)

- Raman: tỷ lệ I_D/I_G

- Độ dẫn điện dạng bột: σ = L / (R × A), đo bằng pellet

- Góc tiếp xúc (contact angle)

- Độ phân tán trong dung môi (dispersibility)

---

## 14. OPEN PARAMETERS — CHƯA CHỐT

- T_anneal (bước annealing lần 2 của Fe/N-CA): chưa xác định

- Thời gian ngâm Fe impregnation: chưa chốt chính thức

- Lượng cellulose: 1g (phiên bản hiện tại) — trước đó ghi 2g, cần xác nhận

---

## 15. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CHÍNH

- Fauziyah 2020 — N-CA từ coir, NH₄OH:Urea, ORR: doi:10.1021/acs.iecr.0c03771

- N-CA coir+EFB, pyridinic-N, 2024: doi:10.1021/acsomega.3c09297

- Wu 2024 — Fe-doped algae CA, dopamine sensor: doi:10.3390/s24092787

- Onfray 2023 — biomass carbon sensing review: doi:10.3390/mi14091688

---

## 16. CHIẾN LƯỢC CÔNG BỐ

Bài 1 (Q3/Q4): N-CA + Paracetamol (DPV)

- First Author: bạn cùng lớp | Co-author: Nhật | Last: GVHD

Bài 2 (Q1/Q2): Fe/N-CA + Pb²⁺/Zn²⁺ (SWASV)

- First + Corresponding: Nhật | 2nd: bạn cùng lớp | Last: GVHD

Lưu ý: submit đồng thời hoặc Bài 2 trước Bài 1 để tránh scoop

---

## 17. ĐÓNG GÓP DỮ LIỆU GỐC (Original Contributions)

1. Gravimetry hao hụt khối lượng xơ dừa Bến Tre (105°C, trước và sau NaOH) — chưa có benchmark trong literature

2. Tổ hợp vật liệu mới: coir CA + N/Fe co-doping + biosensor

3. Nền điện hóa dual-analyte (kim loại nặng + paracetamol)

Thông tin bổ sung:

# ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU CARBON AEROGEL — HƯỚNG ỨNG DỤNG BIOSENSOR

# Phân tích tương đồng đa hướng ứng dụng + Xác thực DOI

# Mục tiêu: N-CA và Fe/N-CA từ xơ dừa Bến Tre — phân tích điện hóa

---

## PHẦN 1. OUTLINE ĐẶC TÍNH CARBON AEROGEL CHO BIOSENSOR

### 1.1 Nhóm A — Hình thái & Cấu trúc vật lý

| Kỹ thuật | Thông số đo | Giá trị mục tiêu (biosensor) |

|----------|------------|-------------------------------|

| SEM | Hình thái bề mặt, kích thước lỗ xốp, cấu trúc tổ ong | Macropore liên thông, hierarchical |

| TEM | Cấu trúc lớp graphene, phân bố hạt Fe | Lớp carbon mỏng, Fe phân tán đều |

| BET (N₂, 77K) | S_BET (m²/g) | > 300 m²/g (mục tiêu điện hóa) |

| BJH | V_meso (cm³/g), D_pore (nm) | Mesopore 2–50 nm, V_meso > 0.3 cm³/g |

| TGA | Độ bền nhiệt, % tro (ash) | Tro < 5% |

Nguồn DOI: doi:10.3390/mi14091688 (Onfray 2023); doi:10.3390/s24092787 (Wu 2024)

---

### 1.2 Nhóm B — Thành phần hóa học bề mặt

| Kỹ thuật | Thông số đo | Giá trị mục tiêu |

|----------|------------|------------------|

| XPS toàn phổ | C at%, N at%, O at%, Fe at% | N: 3–6 at%; Fe: 1–3 at%; N:Fe ≥ 4:1 |

| XPS N 1s | Pyridinic-N (~398.5 eV), Pyrrolic-N (~400.1 eV), Graphitic-N (~401.2 eV) | Pyridinic-N chiếm tỷ lệ cao nhất |

| XPS Fe 2p | Fe²⁺/Fe³⁺ ratio, Fe–Nₓ coordination | Fe–Nₓ sites xác nhận bằng peak ~707 eV |

| XPS C 1s | sp² C (284.6 eV), C–N, C–O | sp² C > 60% |

| FTIR | Nhóm chức bề mặt: –OH, C=N, C–N | Xác nhận N-doping và nhóm chức hoạt động |

Nguồn DOI: doi:10.1021/acs.iecr.0c03771 (Fauziyah 2020); doi:10.1021/acsomega.3c09297 (2024)

---

### 1.3 Nhóm C — Cấu trúc carbon & Mức độ graphite hóa

| Kỹ thuật | Thông số đo | Giá trị mục tiêu |

|----------|------------|------------------|

| Raman | D-band (1340 cm⁻¹), G-band (1579 cm⁻¹) | Xác nhận cấu trúc carbon |

| Raman | Tỷ lệ I_D/I_G | 0.9–1.2 (defect cao = active sites nhiều) |

| Raman | 2D-band (~2700 cm⁻¹) | Đánh giá mức độ graphene hóa |

| XRD | Peak (002) ~26°, (100) ~43° | Bán tinh thể, không cần graphite hóa hoàn toàn |

Nguồn DOI: doi:10.3390/nano13050817 (Nanomaterials 2023)

---

### 1.4 Nhóm D — Tính chất điện

| Kỹ thuật | Thông số đo | Giá trị mục tiêu |

|----------|------------|------------------|

| Đo 4 mũi dò hoặc pellet | Độ dẫn điện σ (S/cm) = L/(R×A) | σ > 1 S/cm (đủ cho điện cực) |

| Góc tiếp xúc (Contact angle) | Độ ưa nước bề mặt (°) | < 90° (ưa nước → tiếp xúc tốt với dung dịch) |

| Dispersibility | Khả năng phân tán trong ethanol/nước | Phân tán đồng đều, không vón sau 30 phút |

---

### 1.5 Nhóm E — Điện hóa nền (Baseline electrochemistry)

| Kỹ thuật | Thông số đo | Mục tiêu |

|----------|------------|----------|

| CV (K₃Fe(CN)₆/KCl) | ΔEp (mV) | < 120 mV |

| CV đa tốc độ quét | D (cm²/s) — Randles-Ševčík | Tính hệ số khuếch tán |

| EIS | R_ct (Ω), R_s (Ω), Warburg | R_ct Fe/N-CA << R_ct N-CA |

| CV (K₃Fe(CN)₆) | EASA (cm²) = I_p / (2.69×10⁵ × n^1.5 × D^0.5 × ν^0.5) | So sánh N-CA vs Fe/N-CA |

---

### 1.6 Nhóm F — Thông số phân tích điện hóa (RIÊNG cho Biosensor)

| Thông số | Công thức / Phương pháp | Mục tiêu |

|----------|------------------------|----------|

| LOD | 3σ/slope | Pb²⁺ < 0.1 µg/L; Paracetamol < 0.1 µM |

| LOQ | 10σ/slope | — |

| Sensitivity | µA / (µM·cm²) | So sánh với literature |

| Linear range | µM hoặc µg/L | Phủ nồng độ thực tế |

| Selectivity | Interference test: ion cạnh tranh (Cu²⁺, Cd²⁺, AA, UA) | Recovery 95–105% |

| Repeatability | RSD% (n=5, cùng điện cực) | RSD < 5% |

| Reproducibility | RSD% (n=5, điện cực khác nhau) | RSD < 8% |

| Stability | % giữ tín hiệu sau 7–30 ngày | > 90% sau 14 ngày |

| Real sample | Recovery% trong mẫu thực | 95–105% |

---

## PHẦN 2. BẢNG TƯƠNG THÍCH (%) GIỮA BIOSENSOR VÀ CÁC HƯỚNG KHÁC

Cơ sở đánh giá: so sánh số lượng thông số đặc trưng dùng chung / tổng thông số mỗi hướng.

Nguồn xác thực: doi:10.3390/mi14091688; doi:10.1021/acs.iecr.2c03058; doi:10.3390/nano13050817

| Hướng ứng dụng | Tương đồng với Biosensor (%) | Cơ sở |

|----------------|------------------------------|-------|

| **Supercapacitor** | **~75–80%** | Cùng dùng: BET, XPS, Raman, SEM/TEM, CV, EIS, XRD, FTIR, conductivity |

| ORR / Fuel cell | ~55–60% | Cùng dùng: XPS N-type, Fe–Nₓ sites, electron transfer kinetics, EIS |

| Adsorption / Xử lý nước | ~35–40% | Cùng dùng: BET, SEM, FTIR, XRD — phần điện hóa không dùng |

| Battery | ~40–45% | Cùng dùng: XRD, Raman, XPS, CV — GCD và rate capability không dùng |

| EMI Shielding | ~20–25% | Chỉ dùng chung: SEM, conductivity, Raman |

KẾT LUẬN: Supercapacitor có độ tương đồng cao nhất với Biosensor (~75–80%).

---

## PHẦN 3. CHI TIẾT PHÂN TÍCH SUPERCAPACITOR ↔ BIOSENSOR

### 3.1 Thông số DÙNG CHUNG (tương đồng cao — kế thừa trực tiếp)

| Thông số | Supercapacitor | Biosensor | Ghi chú |

|----------|---------------|-----------|---------|

| S_BET (m²/g) | > 500 m²/g (năng lượng cao) | > 300 m²/g (đủ cho sensing) | Biosensor không cần cực đại, cần phân bố đều |

| V_meso (cm³/g) | Mesopore tối ưu cho ion khuếch tán | Cùng mục tiêu | Dùng chung hoàn toàn |

| I_D/I_G (Raman) | 0.9–1.2 (defect = pseudo-capacitance) | 0.9–1.2 (defect = active sites) | Cùng target, cùng lý do vật lý |

| XPS N at% | Tăng capacitance qua pseudo-cap | Tăng electrocatalysis | Giá trị khác nhau nhưng kỹ thuật đo giống nhau |

| XPS N-type | Pyridinic, Pyrrolic, Graphitic | Pyridinic ưu tiên cao hơn | Phân tích giống, ý nghĩa khác |

| EIS — R_ct | Đánh giá ion transport | Đánh giá electron transfer | Cùng kỹ thuật, diễn giải khác |

| CV | Tính capacitance, redox | Tính EASA, D, ΔEp | Cùng kỹ thuật, thông số tính khác |

| SEM/TEM | Pore morphology | Pore morphology | Dùng chung 100% |

| XRD | Graphitization | Graphitization | Dùng chung 100% |

| Conductivity (σ) | S/cm — ảnh hưởng ESR | S/cm — ảnh hưởng background current | Dùng chung 100% |

| FTIR | Nhóm chức | Nhóm chức liên quan đến analyte | Dùng chung 100% |

---

### 3.2 Thông số SUPERCAPACITOR không dùng trong Biosensor

| Thông số | Lý do không dùng |

|----------|-----------------|

| Specific capacitance (F/g) | Không liên quan đến LOD/sensitivity |

| Energy density (Wh/kg) | Thông số năng lượng, không phân tích |

| Power density (W/kg) | Thông số năng lượng, không phân tích |

| GCD (galvanostatic charge-discharge) | Kỹ thuật đặc thù supercap |

| Cycle stability (1000–10000 cycles) | Biosensor chỉ cần 7–30 ngày |

| Rate capability | Không liên quan sensing |

| Coulombic efficiency | Không liên quan sensing |

---

### 3.3 Thông số BIOSENSOR phải tự nghiên cứu — không có trong Supercapacitor

Đây là phần cần tìm riêng, không thể kế thừa từ supercapacitor literature:

| Thông số | Phân loại | Kỹ thuật / Phương pháp | DOI tham chiếu |

|----------|-----------|------------------------|----------------|

| LOD / LOQ | Phân tích định lượng | 3σ/slope và 10σ/slope từ đường chuẩn | doi:10.3390/s24092787 |

| Sensitivity (µA/µM·cm²) | Hiệu năng sensor | Slope đường chuẩn / EASA | doi:10.3390/mi14091688 |

| Linear dynamic range | Phân tích định lượng | Khảo sát nồng độ I_p vs C | doi:10.3390/s24092787 |

| Selectivity | Đặc trưng sensor | Interference test — coexisting species | doi:10.1021/acs.iecr.2c03058 |

| Anti-fouling | Bền bề mặt điện cực | Kiểm tra tín hiệu trước/sau matrix phức tạp | doi:10.3390/bios14010009 |

| Repeatability (RSD%) | Độ lặp lại | n=5, cùng điện cực | — |

| Reproducibility (RSD%) | Độ tái lặp | n=5, điện cực độc lập | — |

| Stability (% signal retention) | Bền theo thời gian | Đo lại sau 7, 14, 30 ngày | — |

| Real sample recovery (%) | Xác thực thực tế | Spike-and-recovery trong mẫu thực | — |

| Electron transfer coefficient α | Cơ chế điện hóa | Tafel plot hoặc Butler-Volmer | — |

| Diffusion coefficient D | Cơ chế khuếch tán | Randles-Ševčík: I_p = 2.69×10⁵ n^1.5 A D^0.5 C ν^0.5 | — |

| Deposition potential/time (SWASV) | Tối ưu hóa | Khảo sát E_dep và t_dep cho Pb²⁺/Zn²⁺ | — |

| pH tối ưu | Điều kiện phân tích | Khảo sát pH dung dịch nền | — |

| Accumulation time | Điều kiện SWASV | Khảo sát thời gian làm giàu | — |

---

## PHẦN 4. ỨNG DỤNG THÔNG SỐ ORR VÀO BIOSENSOR (hướng tương đồng thứ 2)

Hướng ORR tương đồng ~55–60% — khai thác phần Fe–Nₓ sites:

### Phần dùng chung ORR ↔ Biosensor

| Thông số | Vai trò trong ORR | Vai trò trong Biosensor |

|----------|------------------|------------------------|

| XPS pyridinic-N at% | Active site cho O₂ reduction | Active site cho electrocatalysis analyte |

| XPS Fe–Nₓ coordination (~707 eV) | Catalytic center | Catalytic center cho Pb²⁺, paracetamol |

| EIS — electron transfer rate | Đánh giá kinetics ORR | Đánh giá kinetics sensing |

| CV — onset potential | Hoạt tính xúc tác | Overpotential cho oxidation/reduction analyte |

| Raman D/G ratio | Defect density | Defect density = active sites |

### Phần ORR KHÔNG dùng trong Biosensor

| Thông số ORR | Lý do loại bỏ |

|-------------|---------------|

| Half-wave potential (E₁/₂) | Đặc thù ORR |

| Tafel slope (mV/dec) | Đặc thù ORR kinetics |

| RRDE (rotating ring disk) | Thiết bị đặc thù |

| H₂O₂ yield % | Không liên quan |

| Koutecky-Levich plot | Đặc thù ORR |

| n (electron transfer number ORR) | Đặc thù ORR |

---

## PHẦN 5. TRÌNH TỰ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU — ĐỀ XUẤT CHO N-CA & Fe/N-CA

### Giai đoạn Pre-screening (trước chế tạo điện cực)

1. Raman → I_D/I_G: loại mẫu không đạt

2. σ (pellet): loại mẫu dẫn kém

3. Dispersibility: kiểm tra khả năng coating

4. Contact angle: xác nhận tính ưa nước

### Giai đoạn Characterization chính

5. SEM/TEM: hình thái, pore structure

6. BET/BJH: S_BET, V_meso, D_pore

7. XRD: graphitization, peak Fe (nếu có)

8. FTIR: nhóm chức

9. XPS toàn phổ + deconvolution N 1s, Fe 2p, C 1s

10. TGA: độ bền nhiệt

### Giai đoạn Electrochemical baseline

11. CV (K₃Fe(CN)₆) đa tốc độ → ΔEp, D, EASA

12. EIS → R_ct N-CA vs Fe/N-CA

### Giai đoạn Sensing (riêng cho Biosensor)

13. Tối ưu hóa điều kiện đo (pH, E_dep, t_dep)

14. Đường chuẩn → LOD, LOQ, Sensitivity, Linear range

15. Interference test → Selectivity

16. Repeatability + Reproducibility + Stability

17. Real sample validation → Recovery%

---

## PHẦN 6. THÔNG SỐ MỤC TIÊU TỐI THIỂU ĐỂ CÔNG BỐ Q1/Q2

| Thông số | Ngưỡng tối thiểu Q2 | Ngưỡng cạnh tranh Q1 | Nguồn benchmark |

|----------|--------------------|-----------------------|----------------|

| S_BET | > 200 m²/g | > 400 m²/g | doi:10.3390/mi14091688 |

| I_D/I_G | 0.9–1.2 | — | doi:10.3390/nano13050817 |

| N at% (XPS) | 3–6% | > 5% pyridinic | doi:10.1021/acsomega.3c09297 |

| R_ct giảm so với GCE | > 50% | > 70% | doi:10.3390/s24092787 |

| LOD Pb²⁺ | < 1 µg/L | < 0.1 µg/L | WHO guideline: 10 µg/L |

| LOD Paracetamol | < 0.1 µM | < 0.05 µM | doi:10.3390/s24092787 |

| Sensitivity | cạnh tranh top 50% | top 20% literature | — |

| Real sample recovery | 95–105% | 98–102% | — |

| Stability | > 85% sau 7 ngày | > 90% sau 14 ngày | — |

---

## TÀI LIỆU DOI XÁC THỰC

1. doi:10.3390/mi14091688 — Onfray 2023 — Biomass carbon sensing review (tổng hợp thông số)

2. doi:10.3390/s24092787 — Wu 2024 — Fe-CA dopamine biosensor (analogy system)

3. doi:10.1021/acs.iecr.0c03771 — Fauziyah 2020 — N-CA coir NH₄OH:Urea

4. doi:10.1021/acsomega.3c09297 — N-CA coir+EFB pyridinic-N 2024

5. doi:10.3390/nano13050817 — CA supercapacitor BET/Raman/XPS 2023

6. doi:10.1021/acs.iecr.2c03058 — Biomass carbon electrochemical sensing review

7. doi:10.3390/bios14010009 — Heavy metal ion sensing review 2023

---

## PHẦN 7. BENCHMARK THÔNG SỐ PHÂN TÍCH — DỮ LIỆU ĐỂ SO SÁNH KHI VIẾT BÀI

### 7.1 Pb²⁺ — SWASV (Literature benchmark)

| Vật liệu điện cực | LOD | Sensitivity (µA/µM·cm²) | Linear range | DOI |

|-------------------|-----|--------------------------|--------------|-----|

| B,N,S,P-doped carbon aerogel | < 0.1 µg/L | — | 0.001–60 µM | doi:10.1016/j.microc.2023.109382 |

| Biochar + nanodiamonds + chitosan/GCE | 0.056 µmol/L | 5.3 µA/µmol·cm² | 0.25–6.0 µM | doi:10.1016/j.microc.2020.105085 |

| Fe doped carbon xerogel / chitosan/GCE | 97 fM | 9.2×10⁵ µA/µM | — | PMC10670808 |

| Fe₃O₄/MWCNT/GCE | — | 125.91 µA/mM·cm² | — | doi:10.20944/preprints202307.0064 |

| **Mục tiêu N-CA / Fe/N-CA** | **< 0.1 µg/L** | **cạnh tranh top 20%** | — | — |

---

### 7.2 Zn²⁺ — SWASV (Literature benchmark)

| Vật liệu điện cực | LOD | Linear range | Điều kiện | DOI |

|-------------------|-----|--------------|-----------|-----|

| HDPBA-MWCNTs/CPE | 2.48 nM | 0.02–10 µM | BR buffer pH 6, E_dep = −1.30V, t = 120s | doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17346 |

| Bi-film/GCE | 0.1 µg/L | 1–200 µg/L | Acetate buffer pH 4.5 | — |

| Cu-based disposable | 100 nM | 100 nM–40 µM | Acetate buffer pH 6 | doi:10.1021/ac500277j |

| **Mục tiêu** | **< 10 nM** | **0.01–50 µM** | Acetate pH 4.5 | — |

---

### 7.3 Paracetamol — DPV (Literature benchmark)

| Vật liệu điện cực | LOD | Sensitivity | Linear range | Real sample | DOI |

|-------------------|-----|------------|--------------|-------------|-----|

| Fe–NC–800/GCE (Fe-N carbon) | 0.026 µM | — | 0–100 µM | Tablet ✓ | doi:10.3390/molecules28073006 |

| N-CMOS/GCE (N-doped carbon) | 0.030 µM | 1.97 µA/µM·cm² | 0.1–80 µM | — | doi:10.1039/d1an00966d |

| rGO/PPy NTs/SPE | 0.04 µM | — | 0.1–390 µM | Tablet ✓ | — |

| Y-CDs/Cu₂O/GCE (biomass) | 90 nM | — | 0.5–100 µM | Tablet ✓ | doi:10.1080/00032719.2024.2343365 |

| N-doped biochar/β-CD-MOF | < 50 nM | — | — | ✓ | PMC10054116 |

| **Mục tiêu N-CA** | **< 0.05 µM** | **> 1.5 µA/µM·cm²** | **0.1–100 µM** | Thuốc viên ✓ | — |

---

### 7.4 Thông số điều kiện tối ưu SWASV cần khảo sát (Pb²⁺/Zn²⁺)

| Thông số | Khoảng khảo sát | Tham chiếu |

|----------|----------------|------------|

| pH dung dịch nền | 3.5–6.0 | Acetate buffer — tối ưu thường 4.5 |

| Điện thế làm giàu E_dep | −0.8 đến −1.4 V vs Ag/AgCl | Pb²⁺: −1.0V; Zn²⁺: −1.3V thường gặp |

| Thời gian làm giàu t_dep | 60–240 s | 120s là phổ biến |

| Tốc độ khuấy | 200–600 rpm | Trong quá trình deposition |

| Biên độ SW (amplitude) | 10–50 mV | Thường 25 mV |

| Tần số SW (frequency) | 10–100 Hz | Thường 25 Hz |

| Bước thế (step potential) | 2–10 mV | Thường 5 mV |

---

### 7.5 Thông số điều kiện tối ưu DPV cần khảo sát (Paracetamol)

| Thông số | Khoảng khảo sát | Tham chiếu |

|----------|----------------|------------|

| pH dung dịch nền | 5.0–8.0 | PBS — tối ưu thường 7.0–7.4 |

| Biên độ xung (pulse amplitude) | 10–75 mV | Thường 50 mV |

| Thời gian xung (pulse width) | 10–100 ms | Thường 50 ms |

| Bước thế (step potential) | 2–10 mV | Thường 5 mV |

| Tốc độ quét | 5–100 mV/s | — |

| Thể tích drop cast | 3–10 µL | Tối ưu tín hiệu vs background |

---

## PHẦN 8. INTERFERENCE TEST — DANH SÁCH CHẤT CẦN KHẢO SÁT

### Cho Pb²⁺/Zn²⁺ (SWASV)

Ion cạnh tranh cần test: Cu²⁺, Cd²⁺, Hg²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺

Nồng độ thường dùng: 5–50× nồng độ analyte mục tiêu

Tiêu chí chấp nhận: tín hiệu thay đổi < 10%

### Cho Paracetamol (DPV)

Chất cần test: ascorbic acid (AA), uric acid (UA), dopamine (DA), glucose,

diclofenac, nimesulide, amoxicillin, hydroquinone, catechol

Nguồn: doi:10.3390/molecules28073006

---

## PHẦN 9. CẤU TRÚC PHẦN KẾT QUẢ — GỢI Ý CHO BÀI BÁO

### Bài 1 (N-CA — Paracetamol — Q3/Q4)

3.1 Characterization: SEM, BET, Raman, XPS (N at%, N-type), FTIR

3.2 Electrochemical baseline: CV/EIS N-CA vs GCE

3.3 Optimization DPV: pH, pulse parameters

3.4 Analytical performance: LOD, LOQ, linear range, sensitivity

3.5 Selectivity: interference test

3.6 Real sample: thuốc viên paracetamol — recovery%

### Bài 2 (Fe/N-CA — Pb²⁺/Zn²⁺ — Q1/Q2)

3.1 Characterization: SEM, TEM, BET, Raman, XPS (N at%, Fe at%, Fe–Nₓ), XRD

3.2 Electrochemical baseline: CV/EIS N-CA vs Fe/N-CA vs GCE — chứng minh Fe–Nₓ synergy

3.3 Optimization SWASV: pH, E_dep, t_dep, SW parameters

3.4 Analytical performance Pb²⁺: LOD, LOQ, linear range, sensitivity

3.5 Analytical performance Zn²⁺: LOD, LOQ, linear range, sensitivity

3.6 Simultaneous detection: tách peak Pb²⁺ và Zn²⁺

3.7 Selectivity: interference ions

3.8 Real sample: nước máy, nước sông — spike and recovery

---

## NGUỒN DOI BỔ SUNG (Phần 7–9)

- doi:10.3390/molecules28073006 — Fe–NC/GCE paracetamol DPV 2023

- doi:10.1039/d1an00966d — N-CMOS paracetamol 2021

- doi:10.1080/00032719.2024.2343365 — biomass carbon dot paracetamol 2024

- doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17346 — Zn²⁺ SWASV MWCNT 2023

- doi:10.1021/ac500277j — Zn²⁺ disposable ASV

- doi:10.20944/preprints202307.0064 — heavy metal SWASV review 2023