🧪 QUY TRÌNH TỔNG HỢP CARBON AEROGEL XƠ DỪA (N,S-DOPED)

Mục tiêu: Chế tạo vật liệu điện cực cho Siêu tụ điện/Cảm biến.

Phương pháp: Sấy thường (APD) + Nung One-pot.

GIAI ĐOẠN 0: CHUẨN BỊ (PREPARATION)

1. Hóa chất:

- Xơ dừa: Đã xử lý sơ bộ (rửa sạch, sấy khô, xay thành bột mịn qua rây 120 mesh). Tốt nhất nên tẩy trắng bằng NaClO/H2O2 để loại bớt Lignin, giúp Cellulose tan tốt hơn.

- NaOH (Xút): Tinh khiết.

- Thiourea: (Tác nhân tạo khí + Nguồn N/S).

- TEPA (Tetraethylenepentamine): (Chất liên kết ngang + Nguồn N).

- KOH: (Chất hoạt hóa tạo lỗ).

- Dung môi: Nước cất, Ethanol (Cồn tuyệt đối), n-Hexane.

- Khí: Bình khí Nitơ N2 cho lò nung.

2. Dụng cụ:

- Máy khuấy từ, Bếp gia nhiệt.

- Tủ lạnh/Tủ đông (-12°C).

- Tủ sấy (có quạt gió).

- Lò nung ống (Tube Furnace).

- Khuôn đúc (Đĩa Petri thủy tinh hoặc cốc nhỏ).

GIAI ĐOẠN 1: TẠO DUNG DỊCH SOL & CÀI ĐẶT CẤU TRÚC (SOL-GEL)

Mục đích: Hòa tan cellulose và đưa các tác nhân (Thiourea, TEPA) vào vị trí.

- Pha hệ dung môi:

  - Cân 7g NaOH + 12g Thiourea + 81ml Nước cất.

  - Khuấy tan hoàn toàn.

  - Thêm 1.5g TEPA vào dung dịch, khuấy đều.

- Làm lạnh sâu (Pre-cooling):

  - Để dung dịch vào tủ đông (-12°C) cho đến khi nó bắt đầu đông sệt lại (khoảng 2-4 tiếng). Bắt buộc phải lạnh thì mới hòa tan được cellulose.

- Hòa tan Xơ dừa:

  - Lấy dung dịch lạnh ra, cho ngay 3g Bột xơ dừa vào.

  - Khuấy mạnh (tốc độ cao) trong 15-30 phút. Bạn sẽ thấy dung dịch trở nên trong hơn và rất nhớt (dạng Sol).

GIAI ĐOẠN 2: TẠO GEL & KHÓA KHUNG HÓA HỌC (GELATION & CURING)

Mục đích: Kích hoạt TEPA để "hàn" các sợi cellulose lại thành khối rắn.

- Đổ khuôn: Rót dung dịch Sol vào khuôn (đĩa petri) với độ dày mong muốn (khoảng 2-5mm).

- Đóng rắn nhiệt (Curing):

  - Đậy kín khuôn (để dung môi không bay hơi).

  - Đặt vào tủ ấm 60°C trong 3 - 5 giờ.

  - Hiện tượng: Dung dịch sẽ đông đặc lại thành khối Gel màu vàng nhạt/trắng ngà.

- Già hóa & Rửa (Aging & Washing):

  - Lấy khối Gel ra, ngâm vào nước cất để rửa sạch NaOH dư (thay nước đến khi pH trung tính).

  - Sau đó, ngâm Gel vào Ethanol 50% trong 12 giờ để ổn định cấu trúc.

GIAI ĐOẠN 3: SẤY THƯỜNG (AMBIENT PRESSURE DRYING)

Mục đích: Rút nước ra mà không làm sập lỗ xốp (nhờ TEPA giữ khung).

- Trao đổi dung môi (Solvent Exchange):

  - Ngâm Gel vào Ethanol 99%: 3 lần (mỗi lần 3 tiếng) →   Để đuổi hết nước.

  - Ngâm Gel vào n-Hexane: 3 lần (mỗi lần 2 tiếng) →  Để giảm sức căng bề mặt xuống cực thấp.

- Sấy khô:

  - Vớt Gel từ Hexane ra, đặt vào tủ sấy gió ở 60°C.

  - Sấy trong 6-12 giờ đến khi khối lượng không đổi.

  - Sản phẩm: Bạn thu được Aerogel Polymer (Cellulose-TEPA) khô, nhẹ, xốp.

GIAI ĐOẠN 4: NUNG (ACTIVATION & CARBONIZATION)

Mục đích: Chuyển sang Carbon, đục lỗ và pha tạp N/S cùng lúc.

- Ngâm tẩm KOH (Impregnation):

  - Pha dung dịch KOH loãng.

  - Ngâm Aerogel khô vào dung dịch KOH sao cho tỷ lệ khối lượng KOH : Aerogel = 2 : 1 (hoặc 3:1).

  - Sấy khô lại mẫu ở 80-100°C để nước bay hơi hết, KOH bám chặt vào khung.

- Nung (Pyrolysis):

  - Đặt mẫu vào thuyền sứ, đưa vào lò ống.

  - Thổi khí N2 (lưu lượng 100-200 ml/phút) trong 30 phút để đuổi không khí.

  - Chương trình nhiệt:

    - Tăng từ nhiệt độ phòng lên 200°C (giữ 1h) →   Ổn định hóa.

    - Tăng từ 200°C lên 750°C (tốc độ 3-5°C/phút).

    - Giữ tại 750°C trong 90 phút.

    - Làm nguội tự nhiên.

GIAI ĐOẠN 5: HẬU XỬ LÝ (POST-TREATMENT)

Mục đích: Làm sạch tạp chất để có điện cực tinh khiết.

- Rửa Axit:

  - Lấy sản phẩm đen (than) ra, ngâm vào dung dịch HCl 1M.

  - Hiện tượng: Sẽ có sủi bọt khí (do K kim loại/K2CO3 phản ứng).

- Rửa nước:

  - Lọc và rửa lại bằng nước cất nóng nhiều lần cho đến khi nước rửa trung tính (pH=7).

- Sấy thành phẩm:

  - Sấy khô bột than ở 100°C.

  - Sản phẩm cuối cùng: Bột N,S-doped Hierarchical Porous Carbon Aerogel.

Đây là giai đoạn "One-pot" tích hợp. 3 kỹ thuật xảy ra cùng lúc theo thang nhiệt độ:

- ~200°C - 400°C: Kỹ thuật Thổi khí (Chemical Blowing) kích hoạt.

  - Thiourea/TEPA phân hủy $\to$ Sinh khí $\to$ Làm nở cấu trúc (Tạo Mesopore).

- ~400°C - 600°C: Kỹ thuật Pha tạp (In-situ Doping) kích hoạt.

  - Khung Cellulose biến thành than. N và S từ khí phân hủy bị "bẫy" lại trong khung than đang hình thành.

- ~700°C - 750°C: Kỹ thuật Hoạt hóa (Chemical Activation) kích hoạt.

  - KOH nóng chảy, bắt đầu ăn mòn mạnh mẽ các vách carbon $\to$ Tạo Micropore.