Dựa trên các tài liệu đã cung cấp, việc thêm chất tạo liên kết ngang (cross-linkers) và vật liệu khung xương (backbone materials) vào quy trình tổng hợp Carbon Aerogel (đặc biệt là từ sinh khối như xơ dừa) thường diễn ra ở giai đoạn tạo sol (sol-gel process), nhưng cách thức cụ thể phụ thuộc vào bản chất vật lý hay hóa học của chúng.

Dưới đây là chi tiết cách các chất này được thêm vào trong quy trình:

### 1. Đối với Chất tạo liên kết ngang Vật lý (PVA, Xanthan Gum)

Các chất này thường được thêm trực tiếp vào dung dịch cellulose ngay từ đầu để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất trước khi tạo gel.

- Cách thêm:

- Hòa tan: Polyvinyl Alcohol (PVA) và Xanthan Gum (XTG) được hòa tan cùng với sợi cellulose (đã xử lý) trong nước cất 1, 2.

- Phân tán: Hỗn hợp này sau đó được khuấy từ (thường khoảng 1 giờ) và đánh siêu âm (khoảng 30 phút) để đảm bảo các chất liên kết và sợi cellulose phân tán đều, đồng nhất và loại bỏ bọt khí 3, 4.

- Gia nhiệt (Ủ): Sau khi trộn, hỗn hợp thường được ủ ở nhiệt độ khoảng 70-80°C trong 1-2 giờ. Bước này rất quan trọng để thúc đẩy sự tương tác vật lý (liên kết hydro) giữa các nhóm hydroxyl của cellulose và các chuỗi PVA/XTG trước khi đem đi cấp đông 3, 5.

### 2. Đối với Hệ dung môi kiêm Chất liên kết (NaOH/Urea/Thiourea)

Đây là trường hợp đặc biệt khi chất liên kết cũng chính là hệ dung môi để hòa tan cellulose.

- Cách thêm:

- Pha dung dịch lạnh: Hỗn hợp NaOH, Urea (hoặc Thiourea) và nước được pha theo tỷ lệ nhất định (ví dụ 7:12:81 theo khối lượng) và làm lạnh xuống nhiệt độ thấp (thường là -5°C đến -12°C) 6, 7.

- Hòa tan Cellulose: Bột cellulose từ xơ dừa được thêm trực tiếp vào dung dịch lạnh này.

- Kích hoạt: Quá trình khuấy và siêu âm được thực hiện ngay trong dung dịch lạnh này. Tại nhiệt độ thấp, NaOH phá vỡ liên kết hydro của cellulose, trong khi Urea "bao bọc" lấy chuỗi cellulose để ngăn chúng tái kết tụ, đóng vai trò như một "miếng đệm" giữ cho cấu trúc gel ổn định 8, 6, 9.

### 3. Đối với Chất tạo liên kết ngang Hóa học (TEPA)

Chất này thường được thêm vào sau khi cellulose đã được phân tán/hòa tan nhưng trước khi gel hình thành hoàn toàn.

- Cách thêm:

- Sau khi cellulose đã được hòa tan/phân tán trong hệ dung môi (như NaOH/Urea), chất liên kết ngang hóa học như Tetraethylenepentamine (TEPA) được thêm vào dung dịch 10.

- Phản ứng: Hỗn hợp được khuấy để TEPA phân tán và tiếp xúc với các sợi cellulose. TEPA sẽ bám lên bề mặt sợi và tạo các cầu nối cộng hóa trị (cụ thể là liên kết N-O hoặc tương tác giữa nhóm amine và hydroxyl) giữa các sợi cellulose, tạo ra cấu trúc mạng lưới bền vững hơn 11, 12.

- Sau đó hỗn hợp mới được đem đi cấp đông và sấy thăng hoa.

### 4. Đối với Vật liệu khung xương / Liên kết dọc (CNTs, Sợi Carbon)

Cách thêm các vật liệu này phụ thuộc vào việc chúng đóng vai trò là "chất độn" (filler) hay "chất nền" (substrate).

- Trường hợp là chất độn (Filler):

- Chúng được phân tán trực tiếp vào dung dịch tiền chất (sol) cùng với các thành phần khác. Ví dụ, ống nano carbon (CNTs) hoặc graphene oxide được trộn vào dung dịch polymer/cellulose, sau đó dùng siêu âm để phân tán đều trước khi quá trình gel hóa xảy ra 13, 14.

- Trường hợp là chất nền (Substrate/Template):

- Mọc trực tiếp: CNTs có thể được trồng trực tiếp trên một nền dẫn điện (như giấy carbon vi sợi - MFCP) bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD). Sau đó, tiền chất aerogel (như dung dịch PAN) được phủ lên trên hệ thống khung xương này 15, 16.

- Cách này tạo ra một cấu trúc composite trong đó aerogel bao phủ xung quanh các sợi CNTs đã được cố định sẵn, giúp tăng cường độ dẫn điện và độ bền cơ học mà không cần chất kết dính 17, 18.

### Tóm tắt quy trình thêm các chất

| STT | Loại chất | Thời điểm thêm | Phương pháp kỹ thuật chính | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVA / XTG | Khi pha trộn nguyên liệu ban đầu | Khuấy từ; Siêu âm; Ủ nhiệt (≈70 °C) | Tạo liên kết hydro với cellulose; tăng độ nhớt hệ sol; hạn chế hiện tượng lắng và phân pha |
| 2 | NaOH / Urea | Là dung môi hòa tan cellulose | Làm lạnh sâu (≈ −12 °C); Khuấy liên tục | Phá vỡ cấu trúc tinh thể cellulose; ổn định chuỗi polymer ở trạng thái hòa tan |
| 3 | TEPA | Sau khi cellulose đã hòa tan | Khuấy trộn trong dung dịch đồng nhất | Tạo liên kết cộng hóa trị bền vững; bổ sung nhóm chức amine hoạt tính |
| 4 | CNTs (độn trong khối) | Khi pha dung dịch sol | Siêu âm cường độ cao | Tăng độ dẫn điện nội khối; gia cường cơ học từ bên trong mạng aerogel |
| 5 | CNTs (nền dẫn) | Trước khi tạo gel | CVD tạo lớp CNTs; sau đó nhúng/phủ gel | Tạo khung xương dẫn điện vĩ mô; loại bỏ nhu cầu sử dụng chất kết dính |