📋 BẢNG TỔNG HỢP: KỸ THUẬT CHARACTERIZATION

| Nhóm tính chất | Kỹ thuật đo | Thông số chính | Mục tiêu cho biosensor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cấu trúc | BET | SSA, pore size | 1500-2500 m²/g, mesopore >50% |
|  | SEM/TEM | Morphology, NiCo size | Hạt nano 5-20 nm, phân tán đều |
| 2. Hóa học bề mặt | XPS | N, S, Ni, Co content | N: 3-6%, S: 1-2%, Ni+Co: 5-10% |
|  | XRD | Pha tinh thể | NiCo₂O₄ spinel |
|  | Raman | ID/IG ratio | 0.8-1.0 |
| 3. Điện hóa | 4-point probe | Conductivity | 10-50 S/cm |
|  | EIS | Rct | <50 Ω |
|  | Amperometry | Sensitivity, LOD | >700 μA·mM⁻¹·cm⁻², <0.5 μM |
|  | CV | Redox potential | Peak ~+0.5 V |
|  | TGA | Ash content | 5-15% |

| Giai đoạn | Kỹ thuật (Tool) | Mục tiêu chứng minh (Key Claim) | Ngân sách dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1: Sàng lọc (Screening) | SEM (Cơ bản) | Cấu trúc xốp được hình thành. | ~500k (2 mẫu đại diện) |
|  | CV + Amperometry (Trong NaOH) | Tìm ra mẫu có độ nhạy cao nhất. | 0 VNĐ |
|  | Selectivity | Chứng minh không bị nhiễu bởi AA/UA. | 0 VNĐ |
| GĐ 2: Xác thực (Validation) | BET | Chứng minh diện tích bề mặt lớn hỗ trợ khuếch tán. | ~1.2 triệu (1 mẫu tốt nhất) |
|  | XRD | Xác nhận đúng pha tinh thể spinel NiCo2O4. | ~600k (1 mẫu tốt nhất) |
|  | EIS | Chứng minh Rct thấp nhất tại mẫu tối ưu. | 0 VNĐ |
| GĐ 3: Nâng cao (Paper Q1/Q2) | XPS (Cực quan trọng) | Giải thích cơ chế: Tại sao mẫu này tốt? (Do tỷ lệ Ni3+ cao / nhiều O-vacancies). | ~2.5 triệu (1 mẫu tốt nhất) |
|  | Real Sample | Đo trong nước ngọt/huyết thanh người (pha loãng). | ~50k (Mua mẫu nước) |

  XRD: Xác định pha tinh thể

  XPS: Phân tích dạng liên kết N, S, P

  BET: Diện tích bề mặt và phân bố lỗ xốp

  SEM/TEM: Hình thái học

  CV, GCD, EIS: Tính chất điện hóa

🔬 PHÂN TÍCH THÊM NÊN LÀM

Để hiểu rõ vật liệu của bạn:

- XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy):

  - Xác định dạng liên kết N (pyridinic, pyrrolic, graphitic)

  - Xác định S (C-S-C, C-SOₓ, thiophene)

  - Xác định trạng thái oxy hóa Ni/Co

- Raman Spectroscopy:

  - Tỷ lệ ID/IG → Độ disorder/graphitization

  - Nên đạt ID/IG = 0.8-1.0 (cân bằng giữa defect và dẫn điện)

- TEM + EDX mapping:

  - Kích thước hạt Ni/Co (mục tiêu: 5-20 nm)

  - Phân bố đều hay vón cục?

- N₂ adsorption-desorption (BET):

  - Diện tích bề mặt: Mục tiêu >1500 m²/g

  - Phân bố pore: Micropore (< 2nm) cho EDLC, Mesopore (2-50nm) cho ion transport