TÀI LIỆU CHUẨN HÓA QUY TRÌNH
PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN #0 & #1

TIỀN XỬ LÝ (DELIGNIFICATION) VÀ SOL-GEL Fe/N-CARBON AEROGEL
(Nguồn xơ dừa Bến Tre - Chuẩn Unicode hóa học)

__________________________________________________________________

# GIAI ĐOẠN #0: TIỀN XỬ LÝ (Pre-treatment - Delignification)

## 🎯 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Loại bỏ lignin, hemicellulose và tạp chất từ xơ dừa thô → Cellulose tinh khiết (70-80%) + Bảo tồn cấu trúc ống rỗng tự nhiên

Giai đoạn này quyết định chất lượng nền tảng - Nếu còn lignin dư → Carbon sẽ không đồng nhất, conductivity thấp

## 🧪 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

| **Hóa chất/Thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **Vai trò** | **Điều kiện hoạt động** |
| --- | --- | --- | --- |
| Xơ dừa thô | Từ vỏ trái dừa, cắt ngắn 2- | Nguyên liệu gốc | Rửa sạch bụi đất, phơi khô sơ |
|  | 3 cm |  | bộ |
| NaOH pellets | AR grade, ≥96% | Phá vỡ lignin (delignification) | ⚠Ăn mòn mạnh - Găng tay |
|  |  |  | cao su dày |
| Nước cất (DI water) | Conductivity <1 μS/cm | Rửa sạch kiềm, acid | Cần ~10-15 lít/batch 100g xơ |
| Bếp đun có khuấy từ | T_max 120°C, khuấy 200- | Gia nhiệt đều, tránh cháy đáy | Dùng bình cầu 2-5 lít |
|  | 400 rpm |  |  |
| Bình phản ứng thủy | 2-5 lít, có nắp hồi lưu | Chứa dung dịch kiềm + xơ dừa | Kính borosilicate chịu kiềm |
| tinh |  |  | tốt |
| Nhiệt kế | 0-150°C, ±1°C | Monitoring nhiệt độ chính xác | Nhúng sát hỗn hợp phản ứng |
| pH meter | Dải 0-14, ±0.1 pH | Kiểm tra pH sau rửa | Hiệu chuẩn buffer pH 4, 7, 10 |
| Lưới lọc inox | Mesh 200 (75 μm) | Lọc xơ sau xử lý | Rửa sạch sau mỗi lần dùng |
| Tủ sấy đối lưu | 60°C, ±2°C | Sấy khô xơ sau tiền xử lý | Thông gió tốt để thoát ẩm |
| Cân kỹ thuật | ±0.01g, max 500g | Cân khối lượng trước/sau xử lý | Tính yield cellulose |

📋 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

## Bước 0A: Delignification (Loại Lignin)

| **STT** | **Thao tác kỹ** | **Điều kiện cụ thể** | **Mục đích** | **Cơ chế hóa học** | **Target đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | thuật |  |  |  |  |
| 0A.1 | Chuẩn bị | • Cắt ngắn 2-3 | Loại bụi, đất, tạp | Rửa trôi vật lý | Xơ sạch, không còn |
|  | xơ dừa | cm | chất bề mặt |  | mùi ẩm mốc |
|  |  | • Rửa nước máy |  |  |  |
|  |  | 3 lần |  |  |  |
|  |  | • Vắt khô nhẹ |  |  |  |
| 0A.2 | Pha dung | • NaOH 1.5M | Hòa tan kiềm đều | NaOH → Na⁺ + OH⁻ | Dung dịch trong, |
|  | dịch kiềm | (~6% w/v) |  |  | không kết tủa |
|  |  | • Thể tích: 20 |  |  |  |
|  |  | ml/g xơ khô |  |  |  |
|  |  | • Nhiệt độ: 25°C |  |  |  |
| 0A.3 | Nấu kiềm | • 80°C, 90 phút | Phá vỡ liên kết | Lignin + OH⁻ → Phenolate | Dung dịch chuyển |
|  | lần 1 | • Khuấy 200 rpm | lignin-cellulose | (tan trong nước) | nâu sẫm (lignin hòa |
|  |  | • Tỷ lệ xơ:NaOH |  | Hemicellulose → Xylan | tan) |
|  |  | = 1:20 (w/v) |  | fragments(tan) |  |
|  |  |  |  | Cellulose ít tan vì kết tinh cao |  |
| 0A.4 | Lọc & rửa | • Lọc qua lưới | Loại lignin tan, | Rửa trôi phenolate, Na⁺ | pH nước rửa = 9-10 |
|  | 1 | inox | kiềm dư |  |  |
|  |  | • Rửa nước ấm |  |  |  |
|  |  | (60°C) 5-7 lần |  |  |  |
|  |  | • Vắt nhẹ |  |  |  |
| 0A.5 | Nấu kiềm | • NaOH 1.5M | Loại lignin còn | Tương tự lần 1, nhưng hiệu | Dung dịch chuyển |
|  | lần 2 | mới | sót sâu bên trong | quả hơn vì cấu trúc đã lỏng | vàng nhạt (ít lignin |
|  |  | • 80°C, 90 phút |  |  | hơn) |
|  |  | • Khuấy 200 rpm |  |  |  |
| 0A.6 | Lọc & rửa | • Rửa DI water | Loại sạch kiềm | Rửa đến [OH⁻] < 0.01M | pH = 7.0 ± 0.5 |
|  | 2 | đến pH 7-8 | còn lại |  |  |
|  |  | • Kiểm tra pH |  |  |  |
|  |  | bằng pH meter |  |  |  |

[!] LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Nếu sau 2 lần nấu xơ vẫn còn vàng sậm → Nấu lần 3 (80°C, 60 phút) Không nấu quá 3 lần → Cellulose bị phân hủy, độ bền cơ học giảm

## Bước 0B: Sấy Khô

| **STT** | **Thao tác kỹ** | **Điều kiện cụ thể** | **Mục đích** | **Cơ chế vật lý** | **Target đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | thuật |  |  |  |  |
| 0B.1 | Vắt nước | • Dùng tay vắt nhẹ | Loại nước tự | Lực cơ học đẩy nước ra | Độ ẩm ~60-70% |
|  |  | (không vặn xoắn) | do |  |  |
|  |  | • Hoặc ly tâm 2000 |  |  |  |
|  |  | rpm, 5 phút |  |  |  |
| 0B.2 | Sấy đối lưu | • 60°C, 12-16h | Bay hơi nước | Nhiệt độ thấp tránh phân | Độ ẩm <5% |
|  |  | • Trải mỏng trên khay | còn lại | hủy cellulose |  |
|  |  | inox |  |  |  |
| 0B.3 | Cân khối | • Cân chính xác khối | Tính yield | - | Yield = 40-50% khối |
|  | lượng | lượng khô | cellulose |  | lượng ban đầu |

## Công thức tính:

Cellulose content (%) = (Khối lượng khô sau xử lý / Khối lượng xơ thô ban đầu) × 100%

Target: 40-50% (cellulose ~70-80%, còn lại mất do loại lignin/hemicellulose)

## 🔬 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

| **Kỹ thuật** | **Thông số đo** | **Target** | **Ý nghĩa** | **Hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q |
| FTIR | Peaks: C=O (1730 cm⁻¹, lignin), C-O- | Lignin peak giảm | Chứng minh | Q3 |
|  | C (1050 cm⁻¹, cellulose) | >80%; | delignification thành công |  |
|  |  | Cellulose peak mạnh |  |  |
| TGA | T_decomposition | Cellulose: Td | Xác nhận cellulose tinh | Q3 |
|  |  | ~350°C; | khiết |  |
|  |  | Lignin: Td ~250- |  |  |
|  |  | 450°C (rải) |  |  |
| Visual | Màu sắc | Trắng kem → trắng | Đánh giá định tính nhanh | Q3 |
| inspection |  | sáng |  |  |

Thông số đo

Ý nghĩa

Kỹ thuật

Target

Hạng Q

| **SEM (cross-** | Cấu trúc ống rỗng | Đường kính 5-50 | Xác nhận tubular structure | Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| section) |  | μm, không sụp | bảo tồn |  |

## 🔗 KẾT QUẢ MẪU CHỐT

| **Điều kiện xử lý** | **Cellulose content** | **Lignin còn lại** | **Màu sắc** | **Cấu trúc ống** | **Đánh giá** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) | (%) |  | rỗng |  |
| Chưa xử lý | ~40% | ~30% | Nâu sẫm | Nguyên vẹn | Không dùng |
|  |  |  |  |  | được |
| Nấu kiềm 1 lần | ~55% | ~15% | Vàng kem / nâu nhạt | Nguyên vẹn | Chưa đủ sạch |
| Nấu kiềm 2 lần ⭐ | 65-75% | <8% | Vàng rơm / vàng nhạt | Nguyên vẹn | Optimal |
| Nấu kiềm 3 lần | ~70% | <6% | Vàng nhạt | Một số ống bị nứt | Over-treatment |

## 💡 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

## Tại sao phải loại lignin?

Lignin = polyphenol không đều → Carbon hóa không đồng nhất

Chứa nhiều O, S → Giảm conductivity

Cấu trúc vô định hình → Không tạo graphitic carbon

## Tại sao dùng NaOH thay vì acid?

Acid (H₂SO₄) phá cả cellulose → Yield thấp

NaOH chọn lọc với lignin (phenolic OH) → Giữ được cellulose

Hạng Q: Q3 (Cơ bản, bắt buộc nhưng không phức tạp)

# GIAI ĐOẠN #1: SOL-GEL & IN-SITU METAL DOPING

## 🎯 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

## Hòa tan cellulose → Tái kết tủa thành mạng 3D + Doping đồng thời NiCo nanoparticles phân tán đều (insitu synthesis)

Giai đoạn này là QUAN TRỌNG NHẤT cho việc tạo cấu trúc 3D và phân tán kim loại - Quyết định 60% hiệu năng cuối cùng

## 🧪 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

| **Hóa chất/Thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **Vai trò** | **Điều kiện hoạt động** |
| --- | --- | --- | --- |
| Cellulose từ #0 | Độ ẩm <5%, cắt nhỏ | Nguồn carbon chính | Khối lượng tính chính xác (ví dụ: |
|  | <1 cm |  | 5.0g) |
| NaOH pellets | AR grade, ≥96% | Phá vỡ liên kết H | Dùng NaOH tươi, tránh hút ẩm |
|  |  | cellulose |  |
| Thiourea (hoặc Urea) | AR grade, ≥99% | Ức chế tái kết tủa sớm + | ⚠Thiourea độc hơn urea, đeo |
|  |  | N-source nhẹ | găng tay |
| TEPA | 95%, liquid | N-source chính + | ⚠Ăn da, kích ứng - Dùng |
| (Tetraethylenepentamine) |  | Chelator kim loại | pipette thủy tinh |
| NiCl₂·6H₂O | AR grade, ≥98% | Nguồn Ni | Hòa tan tốt trong nước lạnh |
| CoCl₂·6H₂O | AR grade, ≥98% | Nguồn Co | Hòa tan tốt trong nước lạnh |
| DI water | Conductivity <1 | Dung môi | Khử khí trước dùng (sôi 10 phút, |
|  | μS/cm |  | để nguội trong N₂) |
| Tủ lạnh sâu | -18°C đến -25°C | Làm lạnh dung dịch kiềm | Nhiệt độ ổn định ±2°C |
| Magnetic stirrer lạnh | T: -20°C đến 100°C, | Khuấy ở nhiệt độ âm | Cần chậu làm lạnh bằng ethylene |
|  | 500 rpm |  | glycol |

| **Hóa chất/Thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **Vai trò** | **Điều kiện hoạt động** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình tam giác | 250-500 ml, thủy tinh | Chứa dung dịch | Kính borosilicate chịu nhiệt tốt |
| Tủ ấm | 60°C, ±1°C | Gel hóa | Không khí tĩnh, không rung |
| Khuôn nhựa PE | ∅5 cm × 2 cm sâu | Đổ gel vào định hình | Rửa sạch acetone trước dùng |
| Nhiệt kế -50 đến 150°C | ±0.5°C | Monitoring nhiệt độ | Loại digital có đầu dò kim loại |
|  |  | chính xác |  |

## 📋 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

## Bước 1A: Hòa Tan Cellulose (Dissolution)

| **STT** | **Thao tác kỹ thuật** | **Điều kiện cụ thể** | **Mục đích** | **Cơ chế hóa học** | **Target đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A.1 | Làm lạnh | • NaOH: 7% (w/v) | Tiền làm lạnh để | Nhiệt độ thấp → Độ | Dung dịch trong, |
|  | NaOH/Thiourea | • Thiourea: 12% | cellulose tan | nhớt giảm, tăng khả | sánh như gel nhẹ |
|  |  | (w/v) | nhanh | năng xâm nhập |  |
|  |  | • Làm lạnh -18°C, 4h |  |  |  |
| 1A.2 | Thêm cellulose | • 5g cellulose/100 ml | Ngăn cellulose | NaOH + Thioureaphá | Cellulose tan dần, |
|  |  | dung dịch | tái kết tủa ngay | liên kết H giữa chuỗi | dung dịch đặc sệt |
|  |  | • Thêm từ từ, khuấy |  | cellulose: |  |
|  |  | 500 rpm |  | • OH⁻ tấn công -OH của |  |
|  |  | • Nhiệt độ: -12°C đến |  | glucose unit |  |
|  |  | -15°C |  | • Thiourea tạo phức với |  |
|  |  |  |  | Na⁺ → Giảm ion |  |
|  |  |  |  | aggregation |  |
|  |  |  |  | • Cellulose "bơi" tự do |  |
|  |  |  |  | trong dung dịch |  |
| 1A.3 | Khuấy hòa tan | • -12°C, khuấy 400 | Hòa tan hoàn | Tiếp tục phá H-bond, | Dung dịch trong |
|  |  | rpm, 60 phút | toàn cellulose | cellulose chain riêng rẽ | suốt → hơi đục |
|  |  | • Dung dịch trong |  |  | (gel nhẹ) |
|  |  | bình đặt trong chậu |  |  |  |
|  |  | lạnh |  |  |  |

[!] LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Nếu nhiệt độ >-10°C → Cellulose kết tủa lại → Thất bại

Nếu <-20°C → Dung dịch đông đặc, không khuấy được

## Bước 1B: In-Situ Metal Doping

| **STT** | **Thao tác kỹ** | **Điều kiện cụ thể** | **Mục đích** | **Cơ chế hóa học** | **Target đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | thuật |  |  |  |  |
| 1B.1 | Pha dung | • NiCl₂·6H₂O: 0.5M | Chuẩn bị nguồn kim | Ni²⁺, Co²⁺ tồn tại dạng | Dung dịch |
|  | dịch kim | • CoCl₂·6H₂O: 1.0M | loại | [Ni(H₂O)₆]²⁺, [Co(H₂O)₆]²⁺ | trong, xanh lam |
|  | loại | • Tỷ lệ Ni:Co = 1:2 |  |  | (Co²⁺) |
|  |  | (mol) |  |  |  |
|  |  | • Hòa tan trong DI |  |  |  |
|  |  | water lạnh (5°C) |  |  |  |
| 1B.2 | Thêm | • TEPA: 1.5-3.0g (0.01- | TEPA chelate Ni²⁺, | TEPA có 5 nitơ | Dung dịch |
|  | TEPA | 0.02 mol) | Co²⁺ → Ngăn kết | (pentadentate ligand): | chuyển xanh |
|  |  | • Thêm từ từ vào dung | tủa hydroxide | Ni²⁺ + TEPA → | thẫm, không |
|  |  | dịch kim loại |  | [Ni(TEPA)]²⁺(phức bền) | tủa |
|  |  | • Khuấy 25°C, 10 phút |  | Co²⁺ + TEPA → |  |
|  |  |  |  | [Co(TEPA)]²⁺ |  |
|  |  |  |  | → Kim loại bị "khóa" ở |  |
|  |  |  |  | dạng phức, không kết tủa |  |
| 1B.3 | Trộn vào | • Thêm từ từ dung dịch | Phân tán đều kim | Phức kim loại "bơi" giữa | Gel đồng nhất, |
|  | cellulose gel | [Metal-TEPA] vào | loại vào mạng | các chuỗi cellulose → Phân | màu xanh đều |
|  |  | cellulose gel | cellulose | tán nano-level | khắp |
|  |  | • Nhiệt độ: -12°C |  |  |  |
|  |  | • Khuấy 300 rpm, 30 |  |  |  |
|  |  | phút |  |  |  |

## Tại sao dùng TEPA?

Chelator mạnh: Giữ Ni/Co không kết tủa Ni(OH)₂/Co(OH)₂ ở pH cao

N-source: TEPA phân hủy 200-400°C → N doping

Size control: Phức TEPA nhỏ (<2nm) → Sau carbonization → NiCo nano <20nm

## Bước 1C: Gelation (Tạo Gel)

| **STT** | **Thao tác kỹ** | **Điều kiện cụ thể** | **Mục đích** | **Cơ chế vật lý** | **Target đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | thuật |  |  |  |  |
| 1C.1 | Đổ khuôn | • Đổ gel vào khuôn | Định hình gel | - | Gel đều, không bọt |
|  |  | PE |  |  | khí |
|  |  | • Độ dày: 1-2 cm |  |  |  |
| 1C.2 | Gia nhiệt | • 60°C, 12h | Cellulose tái kết tủa | Nhiệt độ tăng→ Giảm | Gel rắn, đàn hồi nhẹ, |
|  | gel hóa | • Không rung, | tạo mạng 3D | độ tan cellulose: | giữ được hình |
|  |  | không di chuyển |  | • Chuỗi cellulose gần |  |
|  |  |  |  | nhau |  |
|  |  |  |  | • Tái tạo H-bond giữa các |  |
|  |  |  |  | chuỗi |  |
|  |  |  |  | • Tạo "nút thắt" vật lý |  |
|  |  |  |  | (junction zones) |  |
|  |  |  |  | • Kim loại bị "kẹt" trong |  |
|  |  |  |  | mạng |  |
| 1C.3 | Lấy gel ra | • Nhẹ nhàng lấy | Kiểm tra chất lượng | - | Gel không nứt, |
|  |  | khỏi khuôn | gel |  | không rỉ nước |
|  |  | • Quan sát cấu trúc |  |  |  |

## Cơ chế tạo mạng 3D:

Cellulose chains (linear) --[cooling at -12°C]--> Dissolved chains (mobile) ↓ [heating at 60°C] ↓ Physical crosslinking (H-bonds) ↓ 3D network hydrogel + [Metal-TEPA] trapped inside

## 🔬 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

| **Kỹ thuật** | **Thông số đo** | **Target** | **Ý nghĩa** | **Hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q |
| SEM (freeze-dried | Mạng lưới 3D liên | Sợi nano đan xen, không | Chứng minh 3D network | Q3 |
| gel) | kết | đứt gãy |  |  |
| TEM + EDX | Phân tán Ni, Co | Đốm Ni/Co <5nm, phân tán | Xác nhận in-situ doping thành | Q2 |
| mapping |  | đều | công |  |
| ICP-MS | Ni, Co content | Ni: 3-5%; Co: 6-10% | Validate loading kim loại | Q3 |
|  | (wt%) |  |  |  |
| Particle size (TEM) | Trước carbonization | Phức [Metal-TEPA]: <2nm | Tiền đoán size sau nung | Q3 |

## 🔗 KẾT QUẢ MẪU CHỐT

| **Điều kiện** | **Cellulose tan** | **Phân tán NiCo** | **Gel** | **Cấu trúc** | **Đánh giá** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) |  | strength | 3D |  |
| Thiourea 8%, -10°C | 70% | Vón cục nhẹ | Yếu | Không đều | Chưa tối ưu |
| Thiourea 12%, | >95% | Đồng nhất | Tốt | Liên kết | Optimal |
| -15°C ⭐ |  |  |  | chặt |  |
| Urea 12%, -15°C | 85% | Đồng nhất | Tốt | Liên kết | OK, nhưng urea kém hơn |
|  |  |  |  | chặt | thiourea |
| Không TEPA | >95% | Kết tủa | Tốt | Tốt | Mất kim loại (tủa ra ngoài) |
|  |  | hydroxide |  |  |  |

Kết luận: Thiourea 12% + TEPA 2-3g là combo tối ưu

## 💡 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao phải -12°C đến -18°C?

-10°C: Cellulose kết tủa → Thất bại

<-20°C: Dung dịch quá đặc, không khuấy được

-12°C đến -15°C: Sweet spot cho dissolution

## Tại sao Ni:Co = 1:2?

Co³⁺/Co⁴⁺ có hoạt tính xúc tác glucose cao hơn Ni

Ni stabilize cấu trúc spinel NiCo₂O₄

1:2 là tỷ lệ tạo spinel lý tưởng

## Tại sao gel hóa ở 60°C?

<50°C: Gel quá chậm (>24h)

70°C: Cellulose phân hủy một phần

60°C: Gel trong 10-12h, không