QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM — PHẦN 1. Pb²⁺ + Cd²⁺ · SWASV · 4 Mẫu: CA / N-CA / Fe-CA / N,Fe-CA · 800°C · Sensors & Actuators B Phần 1: Phạm vi xác nhận · Vật tư · Tiền xử lý · Tổng hợp 4 mẫu · Timeline

PHẦN 1 ¦ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐÃ XÁC NHẬN 1 bài báo · Heavy Metals (Pb²⁺ + Cd²⁺) · 4 mẫu vật liệu tất cả 800°C

| Hạng mục | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Số bài báo mục tiêu | 1 bài báo (tập trung, chất lượng cao) | Tập trung 1 hướng → dữ liệu sâu hơn → dễ publish Q1 hơn làm rải 2 hướng |
| Analyte | Pb²⁺ + Cd²⁺ (Heavy metals) | Tính mới cao: CA từ biomass + ambient drying + KOH activation cho stripping chưa được báo cáo nhiều |
| Kỹ thuật điện hóa | SWASV (Square Wave Anodic Stripping) Acetate buffer 0.1M, pH 4.5 | SWASV nhạy hơn DPASV cho kim loại nặng nồng độ thấp (ppb) |
| Số mẫu vật liệu | 4 mẫu ĐẦY ĐỦ: CA · N-CA · Fe-CA · N,Fe-CA | N,Fe-CA là ứng viên chính (synergy N+Fe); 3 mẫu còn lại làm đối chứng so sánh |
| Nhiệt độ nung | 800°C cho TẤT CẢ 4 mẫu (Ar + NH₃ 5% cho N-CA và N,Fe-CA) | 800°C tối ưu conductivity cho stripping; N-doping vẫn đạt 3–8% nhờ NH₃ trong khí nung |
| Target journal | Sensors and Actuators B: Chemical IF ~8.5 (Q1, Elsevier) | Journal phù hợp nhất cho electrochemical sensor dùng carbon material |
| Thời gian thực hiện | 8–9 tháng thực nghiệm + 2 tháng viết = ~10–11 tháng | Thu hẹp phạm vi → rút ngắn ~2 tháng so với kế hoạch 2 bài |

✔ Thay đổi quan trọng so với kế hoạch cũ — đọc trước khi bắt đầu

• Bỏ DA/UA/AA: toàn bộ thời gian và nhân lực tập trung vào Heavy metals — 1 bài báo làm sâu tốt hơn 2 bài làm rải.

• Tất cả 4 mẫu đều nung 800°C: không cần batch 700°C nữa — đơn giản hóa quy trình, chỉ 1 chương trình lò duy nhất.

• N,Fe-CA là ứng viên chính: synergy giữa N (tăng hydrophilicity, active sites) và Fe (site hấp phụ/phức hóa Pb²⁺/Cd²⁺) dự đoán cho hiệu suất tốt nhất.

• Tên trong bài báo: "biomass-derived N,Fe co-doped porous carbon from coconut fiber" — KHÔNG gọi aerogel nếu dùng sấy thường.

PHẦN 2 ¦ 4 MẪU VẬT LIỆU — SO SÁNH SONG SONG CA · N-CA · Fe-CA · N,Fe-CA — tất cả nung 800°C

| Thông số | CA (Undoped) | N-CA (N-doped) | Fe-CA (Fe-doped) | N,Fe-CA (Co-doped) ⭐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai trò trong nghiên cứu | Đối chứng âm (baseline) | Đối chứng doping đơn (so sánh vai trò N) | Đối chứng doping đơn (so sánh vai trò Fe) | ⭐ Ứng viên chính (synergy N+Fe) |
| Tiền chất doping (thêm vào SYN-2) | Không thêm | Urea 20 wt% (+ NH₃ 5% khi nung) | FeCl₃·6H₂O Fe:C = 0.1:1 mol | Urea 20 wt% + FeCl₃·6H₂O 0.1 mol% |
| Nhiệt độ nung | 800°C / 2h / Ar 100 mL/min | 800°C / 2h Ar + NH₃ 5% 100 mL/min total | 800°C / 2h / Ar 100 mL/min | 800°C / 2h Ar + NH₃ 5% 100 mL/min total |
| Dự đoán BET (sau KOH activation) | 300–450 m²/g | 350–500 m²/g (N tăng reactivity pore) | 300–500 m²/g (Fe có thể giảm nhẹ BET) | 350–550 m²/g (synergy có thể cao nhất) |
| Dự đoán với Pb²⁺ (Ip SWASV) | Thấp (baseline) | Trung bình (N ít ảnh hưởng stripping) | ★ Cao (Fe site hấp phụ Pb) | ★★ Cao nhất (Fe + N → tăng Ip và selectivity) |
| Đặc trưng quan trọng cần đo | BET, XRD, FTIR Raman, SEM | BET, XRD, FTIR Raman, XPS (%N) | BET, XRD, FTIR Raman, ICP (%Fe) XRD: Fe₃O₄ peak | BET, XRD, FTIR Raman, XPS (%N+%Fe) ICP, SEM-EDX |
| Nhãn mẫu (ghi notebook) | CA-800-B[batch#] | N-CA-800-B[batch#] | Fe-CA-800-B[batch#] | N/Fe-CA-800-B[batch#] |

ℹ Vai trò từng mẫu trong bài báo

• CA (undoped): LUÔN PHẢI CÓ — là đường cơ sở (baseline); reviewer sẽ từ chối nếu thiếu.

• N-CA: chứng minh vai trò N-doping đơn lẻ; so sánh với Fe-CA để phân tích synergy.

• Fe-CA: thường có Ip(Pb) cao nhất trong số 3 mẫu đơn; là ứng viên mạnh nhất sau N,Fe-CA.

• N,Fe-CA ⭐: dự đoán kết quả tốt nhất — nếu đúng thì bài báo có luận điểm rõ ràng về synergy; nếu Fe-CA lại tốt hơn thì cần giải thích cơ chế (có thể là do N cản trở Fe site).

PHẦN 3 ¦ DANH MỤC VẬT TƯ ĐẦY ĐỦ Toàn bộ hóa chất từ tiền xử lý đến selectivity test · 30 loại hóa chất/vật tư

| Giai đoạn | Hóa chất / Vật tư | Quy cách | Lượng dùng (1 batch) | Nhà cung cấp | Ghi chú sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiền xử lý | NaOH pellet | AR 98% | 100g | Xilong/TQ hoặc Merck | PRE-1: pha 6% w/v |
|  | H₂O₂ | AR 30% | 15g | Merck/Sigma | PRE-2: H₂O₂ 5–6% + NaOH 1–2%, tủ hút |
|  | KOH pellet | AR 85% | 70g | Xilong/TQ | PRE-3: 10% w/v; SYN-7: activation |
|  | HCl 36% | AR | 40 mL | Xilong/TQ | SYN-6: rửa HCl 0.5M (Fe-CA/N,Fe-CA); SYN-7: rửa HCl 1M |
| Tổng hợp gel | NaOH pellet | AR 98% | 15g | Xilong/TQ | SYN-1: pha 7% w/v (7g/100 mL) |
|  | Urea (gel) | AR 99% | 15g | Xilong/TQ | SYN-1: pha 12% w/v (12g/100 mL) |
|  | Urea (N-doping) | AR 99% | 3g | Xilong/TQ | SYN-2: 20 wt% vs cellulose (0.40g/2g cell) |
|  | FeCl₃·6H₂O | AR 99% | 3g | Xilong/TQ | SYN-2: Fe:C=0.1:1 mol (0.33g/2g cell); FW=270 |
|  | Ethanol | AR 99.5% | 500 mL | Xilong/TQ | SYN-4: Solvent Exchange bước 2 – EtOH 30→50→70→100% |
|  | Acetone | AR 99.5% | 500 mL | Xilong/TQ | SYN-4: bước cuối – Acetone 50→100% |
| KOH Activation | KOH pellet | AR 85% | 20g | Xilong/TQ | SYN-7: tỷ lệ 1:3 carbon:KOH w/w |
|  | Thuyền Ni | — | 4–6 cái | Nhà cung cấp thiết bị | SYN-7: chịu KOH nóng — KHÔNG dùng thuyền sứ |
| Khí nung | Ar tinh khiết (99.999%) | Bình khí | 1 bình | Nhà cung cấp khí công nghiệp | SYN-6: 100 mL/min; SYN-7: 100 mL/min |
|  | N2 | Bình khí hoặc cylinder | 1 bình nhỏ | Nhà cung cấp khí | SYN-6: cho N-CA và N,Fe-CA; pha với Ar thành 5% NH₃ |
| Điện cực | GCE Ø3mm | — | 10–15 cái | CH Instruments, Pine, hoặc TQ ~200k/cái | Hoạt hóa bằng Al₂O₃ 0.05µm trước mỗi buổi đo |
|  | Nafion 5% solution | Sigma D521 | 1 mL (bottle 5 mL) | Sigma-Aldrich ~100–130 USD | Pha 0.25% trong ink; bảo quản 4°C tối |
|  | N,N-DMF | HPLC grade | 100 mL | Xilong/TQ hoặc Merck | Dung môi pha ink; bảo quản khô, tránh ánh sáng |
|  | Al₂O₃ powder 0.05 µm | — | 1 gói | CH Instruments hoặc TQ | Mài bề mặt GCE |
|  | Vải mài nhung (polishing cloth) | — | 1 miếng | CH Instruments/TQ | Dùng kèm Al₂O₃ |
| Điện hóa | CH₃COONa (Sodium acetate) | AR 99% | 20g | Xilong/TQ | Acetate buffer 0.1M pH 4.5: 8.2g/L + điều pH bằng AcOH |
|  | CH₃COOH (Acetic acid) | AR 99.5% | 10 mL | Xilong/TQ | Điều pH acetate buffer về 4.5 |
|  | Pb(NO₃)₂ | AR 99% | 2g | Xilong/TQ | Stock Pb²⁺ 1000 ppm: 1.598g/1L H₂O DI có 0.5% HNO₃ |
|  | CdCl₂ | AR 99% | 1g | Xilong/TQ | Stock Cd²⁺ 1000 ppm: 0.822g/500 mL H₂O DI có 0.5% HNO₃ |
|  | KCl | AR 99% | 15g | Xilong/TQ | Điện giải nền 0.1M KCl cho test CV |
|  | K₃[Fe(CN)₆] | AR 99% | 2g | Xilong/TQ | Test điện cực: 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl |
|  | HNO₃ 65% | AR | 50 mL | Xilong/TQ | Vô cơ hóa mẫu nước thực (+ H₂O₂ 30%) |
|  | H₂O₂ 30% | AR | 20 mL | Xilong/TQ | Vô cơ hóa mẫu nước thực |
| Interferents (selectivity) | Cu(NO₃)₂ | AR 99% | 0.5g | Xilong/TQ | Test Cu²⁺ — interferent quan trọng nhất |
|  | ZnCl₂, Fe(NO₃)₃ MnCl₂, CaCl₂, MgCl₂ NaCl, KNO₃ | AR | Mỗi loại 0.5–1g | Xilong/TQ | Selectivity test vs 8 ion phổ biến |

ℹ Chi phí ước tính (không tính thiết bị lò, BET, potentiostat)

• Hóa chất tiền xử lý + tổng hợp: ~500–800k VNĐ/batch đầy đủ 4 mẫu.

• Nafion 5% (Sigma, 5mL): ~100–130 USD — chi phí lớn nhất, đặt hàng nhóm để tiết kiệm.

• GCE Ø3mm (TQ, 10 cái): ~1.5–2 triệu VNĐ — có thể tái sử dụng sau khi mài.

• Pb(NO₃)₂ và CdCl₂: ~200–400k VNĐ tổng — dùng ít, đủ cho toàn bộ nghiên cứu.

• Tổng chi phí tiêu hao ước tính: ~3–5 triệu VNĐ cho toàn bộ nghiên cứu 1 bài báo.

PHẦN 4 ¦ QUY TRÌNH TỔNG HỢP (α-Cellulose → Carbon + KOH Activation) SYN-1 đến SYN-8 · Bảng so sánh 4 mẫu song song · 800°C cho tất cả

4.1. Giai đoạn tiền xử lý

| # | Bước | Thao tác chi tiết & Nồng độ hóa chất | Thiết bị cần thiết | Thời gian & Nhân lực | Checkpoint kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE-0 | Chuẩn bị xơ dừa | • Cân 30 – 50g xơ dừa thô (đã loại vỏ cứng ngoài) • Cắt/băm nhỏ 1–2 cm, loại tạp thô bằng tay • Rửa H₂O DI 3 lần để loại đất, cát, muối. • Sấy 80-105°C/(18-24h) đến khối lượng không đổi (cân 2 lần cách 2h) | Tủ sấy 80°C (24h) hoặc 105°C (18h) Cân 4 chữ số Beaker 1L | 0.5h cắt + 24h sấy 1 người | Khối lượng sau sấy: ghi vào notebook Độ ẩm <5% Màu: nâu vàng, đồng đều |
| PRE-1 | Xử lý NaOH (loại lignin & hemicellulose) (tỉ lệ 1:20 g/ml) | • Pha NaOH 6% w/v • Ngâm 30g xơ dừa trong 600 mL NaOH 6% (tỉ lệ 1:20) • Đun 80°C ±2°C, khuấy từ 400 rpm, có nắp đậy • Thời gian: 2h × 2 – 3 chu kỳ (thay dd NaOH mới giữa chu kỳ) • Lọc qua giấy lọc #1, rửa H₂O DI đến pH 6.5–7.0 • Sấy 80°C/24h trước khi qua PRE-2 | Bếp khuấy từ 80°C ±2°C; 400 rpm Bình 1L có nắp Giấy lọc #1 Máy đo pH | 2×2h + 1h rửa = ~5h 1 người | FTIR sau PRE-1: Peak 1510 cm⁻¹ (lignin C=C) phải GIẢM >50% Nếu không → lặp thêm 1 chu kỳ NaOH |
| PRE-2 | Tẩy trắng H₂O₂ (loại lignin còn lại) | Phương án 1: H₂O₂:NaOH (1:1) wt% (tỉ lệ 1:20_xơ dừa:hệ dd) và Đun 80°C ±2°C, khuấy nhẹ 200 rpm, 2 h Phương án 2*: 6% (w/w) H2O2 và 4% (w/v) NaOH. Hỗn hợp được khuấy liên tục ở 80 °C trong vòng 100 phút • Lọc, rửa H₂O DI đến pH 7.0 • Lặp 1–2 lần đến khi pulp trắng đều • Sấy sơ bộ 60°C/2h | Bếp 75°C 200 rpm Giấy lọc #1 pH meter | 1h × 1–2 chu kỳ + 30 min rửa 1 người ⚠ An toàn | Màu pulp: trắng kem/trắng đều FTIR: peak 1510 cm⁻¹ cần BIẾN MẤT hoàn toàn Nếu còn vàng → lặp thêm 1 chu kỳ |

4.2. Giai đoạn tổng hợp

| # | Bước | Thao tác chi tiết |  | CA (Undoped) | N-CA | Fe-CA | N/Fe-CA ⭐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-1 | Chuẩn bị dung dịch (tạo Sol) | 1. Chuẩn bị hệ dung dịch (chung cho 4 mẫu): Phương án 1: NaOH:Urea:H2O với Tỉ lệ: (7:12:81) (dùng 100 ml/mẫu) Chi phí được tối ưu Phương án 2: NH4OH:Urea:H2O tỉ lệ (4:12:84) (dope N tốt). Đắt • Bảo quản lạnh dung dịch pha: từ - 12°C / 30 – 60’ trong tủ lạnh. 2. Chuẩn bị hệ dung dịch (cho mẫu Fe-CA và N/Fe-C.A) Sử dụng: FeCl₃·6H₂O: 0.17 – 0.33 – 0.5 – 0.67 gram |  | - Không thêm gì | - Tăng Urea tăng N doping vào hệ. - Thêm Urea mỗi mẫu khảo sát lần lượt: 0 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 gram. | - Tỉ lệ doping nguyên tố Fe đối với 1 C (Fe:C): 0 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 | Sử dụng mẫu doping tối ưu của mẫu N-CA và Fe-CA Đánh giá Co-doping. |
| SYN-2 | Thêm tiền chất doping và tạo gel | - Cân α-Cellulose: 2.0g cho vào 100 mL dung dịch → nồng độ 2% w/w - Khuấy 300–400 rpm 1000rpm trong hộp đá+muối (-12°C) / 30 min • Dung dịch trong suốt hoặc vàng nhạt = đạt |  | KHÔNG thêm gì → qua SYN-3 | Minh chứng hàm lượng tối ưu khi doping | - Sol đạt → Nâng nhiệt sol lên 35–40°C. - Nhỏ từng giọt dung dịch FeCl₃ vào sol (pre-gel) | - Sol đạt → Thêm Urea doping → khuấy 5 phút. - Nâng nhiệt lên 35–40°C Nhỏ từng giọt FeCl₃ → khuấy nhẹ 3 phút |
| SYN-3 | Solvent Exchange (thay dung môi) | 1. Ngâm gel trong H₂O DI, 8h × 3 lần (thay nước), rửa đến pH 7 2. Ngâm trong Ethanol (AR), 8h × 3 lần (tăng dần nồng độ từ 30 – 90%) 3. Ngâm trong Acetone hoặc n-Hexane, 8h × 3 lần 4. Gel nở, cứng hơn, bề mặt mờ đục = đúng |  | ⭐ QUAN TRỌNG: bước này giảm BET loss khi sấy thường. (cân nhắc TMCS (trimethylchlorosilane) 8% trong dd hexane tăng BET) Giống nhau cả 4 mẫu 72h (3 ngày). Thay dung môi 2 lần/ngày (5–10 min/lần) |  |  |  |
| SYN-4 | Sấy thường 60°C (Ambient dry) | Giai đoạn 1 – Pre-dry (tủ hút): | 25°C / 2–4h để acetone bề mặt bay hơi tự nhiên | KIỂM TRA ĐẠT: Cân mẫu mỗi 24h/36h/48h → Δm < 0.005g giữa 2 lần = khô đủ • Màu sắc: CA / N-CA → trắng / vàng nhạt ✅ Fe-CA / N,Fe-CA → nâu vàng/cam đỏ ✅ |  | • Đo co ngót: (Vwet − Vdry)/Vwet × 100% Dự đoán: 20–40% (Acetone) / 10–20% (Hexane+TMCS) Nếu: >40% = cấu trúc bị phá vỡ • Ghi khối lượng xerogel: dự đoán ~60% mass gel ban đầu |  |
|  |  | Giai đoạn 2 – Low-T dry | 40°C / 4–6h cửa lò hé 1–2 cm |  |  |  |  |
|  |  | Giai đoạn 3 – Final dry: | +5°C mỗi 30 phút → đến 60°C 60°C / 12–24h / cửa đóng |  |  |  |  |
| SYN-5 | Nung Carbon hóa 700°C | - PURGE: Bơm khí bảo vệ qua lò 15–30 phút TRƯỚC khi bật gia nhiệt (150–200 mL/min). Lưu lượng nung: Ar 100 mL/min - Chương trình lò: (khảo sát ở các nhiệt độ 600 – 800°C) 25°C → 150°C: 5°C/min (25 min) 150°C: Giữ 30 min 150°C → 400°C: 5°C/min (50 min) 400°C: Giữ 30 min 400°C → T°mục tiêu: 5°C/min. Sau đó giữ 2h Làm nguội tự nhiên dưới khí bảo vệ đến <100°C (~3–4h) |  | - | - | Làm sạch sau nung: - Rửa với 0.5 M HCl (50 –100 mL /1g carbon) - Thời gian: 2–4 giờ, nhiệt độ phòng (khuấy nhẹ), lọc và sấy khô 60°C/12h. loại Fe₂O₃, Fe₃O₄, Fe(OH)₃, FeCl₂/FeCl₃ dư. Rửa pH đến 6.5 – 7 | Làm sạch sau nung: - Rửa với 0.5 M HCl (50 –100 mL /1g carbon) - Thời gian: 2–4 giờ, nhiệt độ phòng (khuấy nhẹ), lọc và sấy khô 60°C/12h. loại Fe₂O₃, Fe₃O₄, Fe(OH)₃, FeCl₂/FeCl₃ dư Rửa pH đến 6.5 – 7 |
| SYN-6 | KOH Activation (thực hiện thêm nếu SSA thấp) | • Trộn carbon từ SYN-5 với KOH rắn tỷ lệ 1:3 (w/w) và nghiền. Khảo sát đồng thời với tỉ lệ C và KOH (1:1 ; 1:2 ; 1:3) • Cho vào thuyền alumina (không dùng sứ — KOH ăn mòn sứ) KHÔNG dùng thiết bị ống thạch anh. Dùng khí Ar/N2 100 mL/min • 25°C → 800°C: 5°C/min → giữ 1h → nguội tự nhiên • Sau nung: rửa HCl 1M/ 2 – 4 giờ (khoảng 40ml) • Rửa H₂O DI đến pH 6.5 – 7.0 (5–7 lần) và Sấy 60°C / 12h |  | Nhiệt độ nung: 800°C / 1h | Nhiệt độ nung: 700°C / 1h bảo toàn pyridinic N | Nhiệt độ nung: 800°C / 1h | Nhiệt độ nung: 700°C / 1h bảo toàn pyridinic N |
| SYN-7 | Nghiền, rây & lưu trữ | • Nghiền trong cối mã não đến bột mịn đồng đều • Rây qua lưới 75 µm (lấy phần <75 µm dùng cho ink) • Cân lượng thu được cuối cùng — ghi notebook • Lưu trong vial thủy tinh nâu có nắp kín • Bảo quản 4°C, hút chân không nhẹ hoặc dưới N₂ • Dán nhãn đầy đủ: Mẫu / Batch / Ngày / BET / σ Cân yield: dự đoán ~50–65% giữ lại |  | - | - | - | - |

✖ 3 rủi ro cao nhất trong tổng hợp

• SYN-4 (Solvent exchange): không được rút ngắn — đây là bước duy nhất có thể bù BET thấp khi sấy thường. Bỏ qua = BET <100 m²/g = điện cực kém.

• SYN-6 (Nung): NH₃ độc hại — phòng thí nghiệm phải thông gió tốt; kiểm tra van xả và fitting kín trước khi bật lò. KHÔNG mở lò khi T >200°C.

• SYN-7 (KOH activation): dùng thuyền Ni — KOH nóng chảy ở 360°C ăn mòn sứ hoàn toàn. Rửa HCl và H₂O kỹ — KOH sót làm tăng pH dung dịch điện hóa, sai kết quả.

PHẦN 5 ¦ TIMELINE TỔNG HỢP — 4 MẪU SONG SONG (21 NGÀY) Ước tính cho 1 học viên cao học · 2 batch nung riêng biệt

| Ngày | Giai đoạn | Công việc | Output kiểm chứng | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1–N3 | PRE-0→4 Tiền xử lý (30–50g xơ dừa) | PRE-0: Cắt, rửa, sấy 60°C/24h PRE-1: NaOH 6%, 80°C, 2×2h PRE-2: H₂O₂ 5–6% + NaOH 1–2%, 75°C, 1–2 chu kỳ (tủ hút) PRE-3: KOH 10%, 25°C, 2h → rửa pH 7 PRE-4: Sấy 60°C/48h → nghiền rây 150µm | FTIR: lignin 1510 cm⁻¹ = 0 XRD: CrI >70% Yield: ~49% (~14–17g/30g) | Tủ hút PRE-2 bắt buộc Rửa KOH kỹ đến pH 7.0 |
| N4 | SYN-1+2 Pha dung dịch & Doping | Pha NaOH7%/Urea12%/H₂O → tiền lạnh -12°C Pha 4 batch dung dịch cellulose 2% w/v riêng biệt Thêm doping: CA=không; N-CA=Urea; Fe-CA=FeCl₃; N,Fe-CA=cả hai | 4 vial dung dịch cellulose đã pha doping nhãn rõ | Cân chính xác ±0.01g Làm tuần tự từng batch |
| N4 | SYN-3 Gelation (cả ngày) | Thermal gelation 40–60°C→ đổ vào khuôn → để gel 2h Làm lần lượt 4 mẫu | 4 wet gel đạt (nghiêng không chảy) | Không khuấy trong 2h gel Gel lần lượt, không đồng thời |
| N5–N7 | SYN-4 Solvent Exchange (72h) | H₂O DI 3×8h → Acetone 3×8h → EtOH tăng dần → Acetone 3×8h Thay dung môi 2 lần/ngày, ~5–10 min/lần | pH rửa H₂O cuối = 7.0 t-BuOH cuối không màu | Thao tác nhẹ, ~30 min/ngày Không rút ngắn bước này |
| N8–N9 | SYN-5 Sấy thường 60°C | Sấy 48h trong tủ sấy quạt tuần hoàn Đo co ngót thể tích sau sấy | Co ngót <50% Xerogel cứng, màu trắng/vàng | Không sấy nóng >70°C Không thổi N₂ trực tiếp |
| N10 | SYN-6 Batch 1 Nung 800°C (CA + Fe-CA) | Chương trình lò: 5°C/min→800°C→2h→nguội Khí Ar 100 mL/min (CA và Fe-CA không cần NH₃) | Yield ~45% từ xerogel σ >10 S/cm (4-point probe) | Kiểm tra flow khí trước nung KHÔNG mở lò khi T>200°C |
| N11 | SYN-6 Batch 2 Nung 800°C (N-CA + N,Fe-CA) | Chương trình lò giống Batch 1 Khí Ar 95 mL/min + NH₃ 5 mL/min (N-CA và N,Fe-CA cần NH₃) | Yield ~45% XRD: Fe₃O₄ (N,Fe-CA) | NH₃ độc hại — kiểm tra van xả Thông gió phòng thí nghiệm |
| N12–N13 | SYN-7 KOH Activation (cả 4 mẫu) | Mỗi mẫu: carbon:KOH = 1:3 trong thuyền Ni 700°C/1h cho N-CA, N,Fe-CA→ rửa HCl 0.1M → rửa H₂O DI pH7 → sấy 60°C/12h | BET sau activation: >300 m²/g = pass | Thuyền Ni bắt buộc Đo BET trước VÀ sau activation |
| N14 | SYN-8 Nghiền, rây, lưu trữ | Nghiền cối mã não → rây <75µm → cân → nhãn → lưu 4 mẫu: CA · N-CA · Fe-CA · N,Fe-CA | ≥400mg usable/mẫu = ≥1.6g tổng | Nhãn đầy đủ: tên/batch/ngày/BET/σ |
| N15–N21 | Đặc trưng vật liệu | Gửi đo: BET, XRD, FTIR, Raman, SEM/TEM Gửi XPS: định lượng %N (N-CA, N,Fe-CA) Gửi ICP-OES: %Fe (Fe-CA, N,Fe-CA) Phân tích kết quả + viết phần Materials characterization | Bộ số liệu đặc trưng đầy đủ 4 mẫu, so sánh song song | Chờ lab (~2–3 tuần) Dùng thời gian này chuẩn bị dung dịch điện hóa |

✔ Tổng thời gian tổng hợp: ~21 ngày làm việc

• Tuần 1 (N1–N7): Tiền xử lý + Pha gel + Solvent exchange — cần có mặt buổi sáng và tối để thay dung môi.

• Tuần 2 (N8–N13): Sấy + Nung 2 batch + KOH activation — lò hoạt động chủ yếu; thao tác thực tế ~3–4h/ngày.

• Tuần 3 (N14–N21): Nghiền/rây + Gửi đặc trưng — dành thời gian đọc literature và chuẩn bị dung dịch điện hóa.

• 2 batch nung riêng (N10: CA+Fe-CA không NH₃; N11: N-CA+N,Fe-CA có NH₃) là an toàn hơn và dễ kiểm soát khí hơn làm cùng lúc.