QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM CHI TIẾT — PHẦN 2/2 Chế tạo Màng Điện Cực · Đo Điện Hóa · Ma Trận Tối Ưu · Xử Lý Mẫu Thực

PHẦN 6 ¦ QUY TRÌNH CHẾ TẠO MÀNG ĐIỆN CỰC EL-1 đến EL-4 · Ink preparation · Drop-casting · Kiểm tra Pass/Fail

| # | Tên bước | Thao tác chi tiết | Thiết bị cần thiết | Thời gian & Nhân lực | Checkpoint / Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-1 | Hoạt hóa GCE (Surface activation) | • Đặt GCE Ø3mm lên vải mài nhung mềm • Nhỏ 1–2 giọt Al₂O₃ 0.05 µm lên vải • Mài theo chiều số 8 (figure-8) 2 phút • Rửa siêu âm trong H₂O DI 1 min × 3 lần • Rửa siêu âm trong acetone 1 min × 1 lần • Rửa lại H₂O DI, thổi khô bằng N₂ • KIỂM TRA: CV trong 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl → ΔEp phải <80 mV; Ip anodic/cathodic ≈ 1.0 | Vải mài nhung Al₂O₃ 0.05µm Sonicator (bath) N₂ gas Potentiostat Cell 3 điện cực | 10–15 min/điện cực Làm trước mỗi buổi 1 người | CV [Fe(CN)₆]: ΔEp <80mV Ipa/Ipc = 0.95–1.05 Nếu ΔEp >120mV → mài lại Ghi lại kết quả vào notebook |
| EL-2 | Pha Ink (Ink preparation) | • Cân chính xác 5.0 mg ±0.01mg carbon (CA/N-CA/Fe-CA) vào vial thủy tinh 2 mL • Thêm 970 µL DMF (HPLC) + 30 µL Nafion 5% → Nafion cuối 0.25% (cho Heavy metals) → Nafion cuối 0.1% (cho DA/UA/AA) Pha Nafion 0.25%: 30µL Nafion5% + 570µL DMF → 600µL dùng chung 1 batch • Dán nhãn vial: tên mẫu + ngày + nồng độ Nafion • Sonication bath dưới nước đá: 30 min (giữ nhiệt độ <20°C trong suốt sonication) • KHÔNG dùng probe sonicator >30% amplitude • Bảo quản 4°C, dùng trong 7 ngày | Cân phân tích 4 chữ số Vial thủy tinh 2 mL có nắp Micropipette 1000µL và 200µL Sonicator bath Nước đá (bucket) Tủ lạnh 4°C | 45–60 min/batch ink 1 người (làm 4 loại ink = 1 buổi sáng) | DLS (nếu có): D₅₀ <500 nm = tốt Kiểm tra màu: ink đều, không lắng cặn Không dùng nếu: lắng cặn sau 30 min, hoặc D₅₀ >800nm → sonication thêm 10 min |
| EL-3 | Phủ GCE (Drop-casting) | • Đặt GCE mới mài (từ EL-1) lên giá đỡ thẳng đứng • Lắc nhẹ vial ink trước khi dùng (KHÔNG vortex mạnh) • Lấy 7 µL ink bằng micropipette (nồng độ 5 mg/mL) → khối lượng phủ lý thuyết = 35 µg/điện cực • Nhỏ CHẬM từng µL lên bề mặt GCE (tránh bọt khí) • Để khô TỰ NHIÊN trong tủ hút sạch, nhiệt độ phòng KHÔNG thổi N₂, KHÔNG sấy nóng • Thời gian khô: 2–3h (đủ để DMF bay hết) • Sau khô: cân lại điện cực để xác nhận mass loading Kỳ vọng: 30–40 µg/điện cực (biến động ±5 µg) • Làm n=5 điện cực/mẫu để kiểm tra RSD% | Micropipette 10 µL Giá đỡ GCE thẳng Tủ hút sạch Cân phân tích (đo mass loading) Giấy thấm sạch | 5 min phủ/điện cực + 2–3h khô Làm 5 điện cực/mẫu = 1 buổi chiều | Cân trước/sau: mass loading = 30–40 µg, RSD <10% Quan sát dưới kính hiển vi quang học: màng phải đồng đều, không có vùng trắng hay bong Nếu RSD% >10%: cải thiện kỹ thuật pipette, tốc độ nhỏ giọt |
| EL-4 | Kiểm tra điện cực sau phủ (Post-coating check) | • CV trong 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl (50 mV/s, 3 chu kỳ) Kỳ vọng: Ip tăng so với GCE trần; ΔEp giảm • EIS trong 5 mM K₃Fe(CN)₆ / 0.1M KCl Tần số 100 kHz → 0.1 Hz; biên độ 10 mV Nyquist plot: Rct phải nhỏ hơn GCE trần • Ghi lại: ECSA tính từ double-layer charging (CV 0.1M H₂SO₄) ECSA = Q_dl / (C_dl_specific × 0.4 mF/cm²) • So sánh ECSA giữa 4 loại vật liệu và bare GCE • Điện cực PASS → bảo quản khô, tránh bụi Dùng trong 7 ngày kể từ ngày phủ | Potentiostat (CHI 760 hoặc Autolab) Cell 3 điện cực Ag/AgCl 3M KCl (RE) Pt wire (CE) Dung dịch test Phần mềm phân tích EIS | 30–45 min/điện cực (CV + EIS + ECSA) 1 người | EIS pass: Rct giảm so với bare GCE (ít nhất 20%) CV [Fe(CN)₆]: Ip tăng ≥30% so với bare GCE Nếu Ip GIẢM → màng quá dày (giảm thể tích phủ xuống 5µL) ECSA: N,Fe-CA > N-CA > Fe-CA > CA (undoped) > bare GCE |

⚠ Điểm mấu chốt chế tạo màng — ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng publish

• Nafion concentration: 0.25% cho Heavy metals (màng âm cản thêm interferent); 0.1% cho DA/UA/AA (tránh cản AA quá mức gây mất peak AA).

• Cân mass loading TỪNG điện cực sau phủ — reviewer thường hỏi "loading mass" trong review. Không có số liệu này là điểm yếu.

• RSD% giữa 5 điện cực phải <8% — nếu không đạt, cải thiện kỹ thuật drop-cast: giữ micropipette thẳng 90°, nhỏ chậm 1µL/giây.

• Sấy khô trong tủ hút sạch — bụi bám vào màng wet sẽ tạo điểm khiếm khuyết, làm Ip không đồng đều.

PHẦN 7 ¦ QUY TRÌNH ĐO ĐIỆN HÓA — BÀI BÁO 1: HEAVY METALS HM-1 đến HM-7 · SWASV · Pb²⁺ + Cd²⁺ · Acetate buffer pH 4.5 · Xử lý mẫu thực

| # | Tên bước | Thao tác chi tiết & Nồng độ cụ thể | Thiết bị | Thời gian & Nhân lực | Pass/Fail criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-1 | Chuẩn bị dung dịch test & stock solutions | • Stock Pb²⁺ 1000 ppm: 1.598g Pb(NO₃)₂ vào bình 1L H₂O DI có 0.5% HNO₃ • Stock Cd²⁺ 1000 ppm: 0.822g CdCl₂ vào bình 500 mL H₂O DI có 0.5% HNO₃ • Acetate buffer 0.1M pH 4.5: Pha CH₃COONa 0.1M (8.2g/L) + CH₃COOH 0.1M (5.7 mL/L) Trộn đến pH 4.5 (đo bằng pH meter đã hiệu chỉnh) • Dung dịch test hàng ngày: pha loãng stock vào acetate buffer pH 4.5 Ví dụ test 50 ppb Pb²⁺: 50µL stock 1000ppm vào 1L acetate buffer • Ghi nhận: ngày pha, batch, pH đo được, người pha | Bình định mức 100mL, 500mL, 1L pH meter hiệu chỉnh 2 điểm Micropipette 100–1000µL Cân 4 chữ số HNO₃ 65% (AR) | 1–2h pha dung dịch (làm 1 lần/tuần) 1 người | pH acetate buffer: 4.5 ±0.05 Kiểm tra với pH meter sau mỗi lần pha Bảo quản stock trong tủ lạnh 4°C (dùng 1 tháng) Dung dịch test pha fresh mỗi ngày đo |
| HM-2 | Thiết lập hệ 3 điện cực & Pre-conditioning | • Lắp: WE = GCE/Fe-CA; CE = Pt wire; RE = Ag/AgCl 3M KCl • Dung dịch: acetate buffer 0.1M pH 4.5, thể tích 5 mL • Thổi N₂ vào dung dịch 5 min (khử oxy hòa tan) — Duy trì N₂ phía trên dung dịch trong suốt quá trình đo • Pre-conditioning: CV 5 chu kỳ từ -1.4V đến 0.5V ở 100 mV/s → Hoạt hóa bề mặt điện cực trong môi trường đo thực • Sau pre-conditioning: rửa dung dịch, thêm dung dịch test mới | Cell điện hóa 10 mL Pt wire CE Ag/AgCl RE 3M KCl Bình N₂ (khí trơ, tinh khiết) Tubbing dẫn khí Potentiostat | 15–20 min/thiết lập 1 người | CV pre-conditioning: đường cong ổn định sau 3–5 chu kỳ (2 chu kỳ cuối trùng nhau) = điện cực đã cân bằng Nếu không ổn định sau 10 chu kỳ → kiểm tra RE và tiếp xúc điện |
| HM-3 | Đo SWASV (Tối ưu hóa) | • Thông số ban đầu (điểm xuất phát tối ưu hóa): E_dep = -1.2V; t_dep = 120s; khuấy 400 rpm trong t_dep Dừng khuấy 5s (equilibration) trước quét Quét: -1.2V → 0.2V; SW freq = 25 Hz; amplitude = 25 mV; step = 4 mV • Nồng độ test cho tối ưu hóa: [Pb²⁺] = 100 ppb, [Cd²⁺] = 100 ppb • Đo 3 lần lặp tại mỗi điều kiện (n=3, tính RSD%) • Rửa điện cực sau mỗi lần: quét E = +0.4V / 60s (stripping sạch) rồi dung dịch blank 30s để xác nhận về baseline • Ghi nhận: Ip(Pb), Ip(Cd), E_peak(Pb), E_peak(Cd), baseline | Potentiostat (CHI 760 / Autolab PGSTAT) Phần mềm: CHI hoặc Nova Máy khuấy từ nhỏ (stir bar ≤5mm) Cell điện hóa Timer | 10–15 min/phép đo × n=3 lặp × số điều kiện 1 người | Peak Cd²⁺: khoảng -0.78V vs Ag/AgCl Peak Pb²⁺: khoảng -0.55V vs Ag/AgCl ΔE(Pb-Cd) > 150 mV → peaks tách rõ Nếu Cd²⁺ không thấy peak → thêm Bi³⁺ 0.4mM vào dung dịch đo |
| HM-4 | Đường chuẩn (Calibration curve) | • Sau khi có điều kiện tối ưu từ HM-3: • Pha series nồng độ: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb Pb²⁺ và Cd²⁺ (đo lẫn nhau trong cùng 1 dung dịch) • Đo SWASV điều kiện tối ưu tại mỗi nồng độ (n=3) • Plot: Ip (µA) vs [M²⁺] (ppb) • Tính LOD = 3σ/slope; LOQ = 10σ/slope (σ = độ lệch chuẩn của 10 lần đo blank liên tiếp) • Vùng tuyến tính: xác định dải nồng độ có R² >0.999 • Xác nhận: LOD Pb²⁺ <0.5 ppb; LOD Cd²⁺ <0.2 ppb (Q1 target) | Như HM-3 Phần mềm phân tích: OriginPro hoặc Excel | 3h đo + 1h xử lý Mỗi điểm nồng độ ~15 min × 8 điểm × 3 lặp 1 người (đo) +GVHD (review) | R² >0.999 trong dải tuyến tính LOD Pb <0.5 ppb; LOD Cd <0.2 ppb Nếu LOD không đạt: tăng t_dep (lên 300s) và kiểm tra lại BET vật liệu |
| HM-5 | Selectivity test | • Test 10 ion nhiễu phổ biến tại nồng độ 10× [analyte]: Cu²⁺, Zn²⁺, Hg²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺, NO₃⁻ • Đo riêng từng interferent: thêm 1000 ppb interferent vào dung dịch chứa 100 ppb Pb²⁺ + 100 ppb Cd²⁺ • So sánh Ip có và không có interferent • Tiêu chí pass: ΔIp <5% → không nhiễu đáng kể • ⚠ Cu²⁺ thường là interferent lớn nhất → cần trình bày kỹ trong bài | Như HM-3 Cu(NO₃)₂, ZnCl₂, HgCl₂ (⚠ HgCl₂ độc) Fe(NO₃)₃, MnCl₂, CaCl₂ MgCl₂, NaCl, KCl | 1 ngày đo selectivity 1 người | Tất cả: ΔIp <5% → pass (không nhiễu) Cu²⁺ ΔIp <10% → chấp nhận được Ghi lại % thay đổi Ip trong bảng selectivity → trình bày trong bài |
| HM-6 | Stability & Reproducibility | • Reproducibility inter-electrode: đo n=5 điện cực riêng biệt cùng điều kiện, cùng dung dịch → tính RSD% Ip • Reproducibility intra-electrode: đo 1 điện cực × 10 lần liên tiếp → tính RSD% Ip • Stability: bảo quản điện cực 4°C/khô Đo ngày 0, 7, 14, 30 → ghi nhận % Ip còn lại Tiêu chí: >90% Ip sau 14 ngày; >80% sau 30 ngày | Như HM-3 Tủ lạnh 4°C Hộp desiccator | 1 ngày stability test ban đầu + theo dõi 30 ngày 1 người | Inter-electrode RSD <5% → pass Intra RSD <3% → pass Sau 14 ngày: Ip >90% → pass Nếu fail → kiểm tra kỹ thuật phủ (EL-3) và cải thiện |
| HM-7 | Real Sample Test (Nước sông/máy) | • Thu mẫu nước thực: nước sông, nước máy, nước thải (nếu có) • XỬ LÝ MẪU (bắt buộc): — Thêm HNO₃ 65%: 2 mL HNO₃ vào 50 mL mẫu — Thêm H₂O₂ 30%: 0.5 mL vào 50 mL mẫu — Đun nhẹ 80°C/30 min trên bếp điện (vô cơ hóa ướt) — Làm nguội, điều chỉnh pH về 4.5 bằng NaOH 1M/HNO₃ 1M — Lọc qua 0.45 µm, định mức về thể tích ban đầu • Phương pháp standard addition: Đo mẫu blank (Ip_mẫu) Thêm chuẩn 3 nồng độ (spike 1×, 2×, 3× nền) Plot Ip vs nồng độ thêm → extrapolate nồng độ gốc • So sánh với ICP-MS (nếu có) để validation | Bình cầu 100 mL Bếp điện HNO₃ 65% (AR) H₂O₂ 30% (AR) máy lọc 0.45 µm pipette NHƯ HM-3 | 1h xử lý mẫu + 1h đo n=3 mẫu thực 1 người | Recovery = [tìm được]/[spike thêm] × 100% = 95–105% → pass RSD% <5% Nếu recovery ngoài 90–110% → kiểm tra lại xử lý mẫu hoặc matrix effect |

✖ Lỗi thường gặp khi đo Heavy Metals — dẫn đến bị reject

• KHÔNG bỏ thổi N₂ — O₂ hòa tan tạo peak khử O₂ che mất peak Pb²⁺/Cd²⁺ (O₂ khử tại -0.7V ≈ E_peak Cd²⁺).

• KHÔNG quên rửa điện cực bằng E=+0.4V/60s sau mỗi lần stripping — sót kim loại trên điện cực làm sai Ip lần đo tiếp.

• Mẫu thực PHẢI vô cơ hóa — bỏ bước này là thiếu sót nghiêm trọng, reviewer kiểm tra ngay trong M&M.

• Cu²⁺ selectivity PHẢI có trong bài — nếu bỏ qua, reviewer chắc chắn yêu cầu bổ sung trong revision.

PHẦN 8 ¦ QUY TRÌNH ĐO ĐIỆN HÓA — BÀI BÁO 2: DOPAMINE/UA/AA DA-1 đến DA-6 · DPV · DA+UA+AA đồng thời · PBS pH 7.0 · Xử lý huyết thanh

| # | Tên bước | Thao tác chi tiết & Nồng độ cụ thể | Thiết bị | Thời gian & Nhân lực | Pass/Fail criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA-1 | Chuẩn bị dung dịch & Stock | • Stock DA 10 mM: 190 mg Dopamine HCl vào 100 mL PBS pH 7.0 → LÀM FRESH MỖI NGÀY; bảo quản <4°C dưới N₂, dùng trong 2h • Stock UA 10 mM: 168 mg Uric Acid + 0.2 mL NaOH 1M → hòa tan → định mức 100 mL bằng PBS pH 7.0 • Stock AA 100 mM: 1.76g Ascorbic Acid vào 100 mL PBS pH 7.0 → Chuẩn bị fresh; AA bị oxy hóa nhanh trong không khí • PBS 0.01M pH 7.0: 0.234g NaH₂PO₄ + 0.344g Na₂HPO₄ vào 200 mL H₂O DI điều chỉnh pH về 7.0 ±0.05 • Dung dịch test: pha loãng từ stock vào PBS ngay trước đo | Bình định mức Búp bê N₂ pH meter Cân 4 chữ số Micropipette | 1h pha/ngày LÀM FRESH HẰNG NGÀY 1 người | DA PHẢI dùng trong 2h kể từ khi pha (kiểm tra bằng UV-Vis 280nm nếu có) AA: màu vàng nhạt = oxy hóa 1 phần → pha mới pH PBS: 7.0 ±0.05 — đo lại mỗi ngày |
| DA-2 | Pre-conditioning hệ 3 điện cực | • WE = GCE/N-CA; CE = Pt wire; RE = Ag/AgCl 3M KCl • Dung dịch: PBS 0.01M pH 7.0, thể tích 5 mL • Thổi N₂ 5 min (khử oxy), duy trì N₂ phía trên suốt buổi đo • Pre-conditioning: CV 5 chu kỳ, -0.2V đến +0.8V, 100 mV/s trong PBS trống (không có analyte) • Điện cực ổn định khi đường CV chu kỳ 4 và 5 trùng nhau | Cell điện hóa Ag/AgCl RE 3M KCl Pt wire CE bình N₂ Potentiostat | 15 min/thiết lập 1 người | CV ổn định sau 5 chu kỳ Baseline phẳng giữa -0.2V và +0.8V trong PBS trống = điện cực sẵn sàng |
| DA-3 | Xác định cơ chế bằng CV (Scan rate study) | • Pha dung dịch: DA 1 mM + UA 0.2 mM + AA 1 mM trong PBS pH 7.0 • Đo CV tại các scan rate: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300 mV/s • Quét: -0.2V → +0.8V • Tính Ip vs v và Ip vs √v: — Ip tuyến tính với √v → diffusion-controlled — Ip tuyến tính với v → adsorption-controlled • Ghi nhận ΔE(DA-AA) tại mỗi scan rate • Chọn scan rate cho DPV dựa trên kết quả này (thường 5–10 mV/s cho DPV) | Potentiostat Phần mềm tính toán OriginPro hoặc Excel | 1–2h đo 1h phân tích dữ liệu 1 người | R²(Ip vs √v) hoặc R²(Ip vs v) > 0.995 → cơ chế rõ ràng ΔE(DA-AA) ≥ 0.18V → đủ để phân tách bằng DPV Nếu ΔE <0.15V → thử tăng Nafion lên 0.5% trong ink |
| DA-4 | Tối ưu pH (DPV) | • Pha: DA 50 µM + UA 100 µM + AA 500 µM trong đệm ở pH khác nhau • Thay đổi pH: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.4, 8.0 (dùng PBS điều chỉnh bằng HCl 0.1M/NaOH 0.1M) • Đo DPV mỗi điều kiện pH (điều kiện DPV ban đầu: 5 mV/s; ΔE_pulse=25mV) • Plot: Ip(DA), Ip(UA), Ip(AA) vs pH • Plot: ΔE(DA-AA) vs pH → chọn pH cho ΔE max • Kỳ vọng: pH 7.0 cho ΔE(DA-AA) tốt nhất với N-CA | Như DA-3 pH meter 2-point calibrated HCl 0.1M, NaOH 0.1M | 2–3h đo 1 người | ΔE(DA-AA) ≥ 0.18V tại pH tối ưu → pass Cả 3 peak DA, UA, AA phải tách rõ → không merge Chọn pH cho ΔE max VÀ Ip(DA) cao nhất |
| DA-5 | Đường chuẩn Simultaneous Detection | • Dùng điều kiện tối ưu từ DA-3 và DA-4 • DPV điều kiện chuẩn: pH tối ưu, 5 mV/s, ΔE_pulse=25mV • Thay đổi từng analyte, 2 analyte còn lại cố định: Series DA: 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100 µM (UA = 200 µM; AA = 1 mM; cố định) Series UA: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 µM (DA = 50 µM; AA = 1 mM; cố định) Series AA: 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 µM (DA = 50 µM; UA = 200 µM; cố định) • Đo n=3 lặp mỗi điểm; tính LOD (3σ/slope) cho từng analyte | Như DA-3 OriginPro để fit đường chuẩn | 1 ngày đo đường chuẩn 3 series × 9 điểm × 3 lặp 1 người | LOD(DA) <0.05 µM; LOD(UA) <1 µM; LOD(AA) <5 µM → Q1 target R² >0.999 trong dải tuyến tính Mỗi peak không dịch chuyển >5 mV khi 2 analyte còn lại thay đổi → chứng tỏ independent detection |
| DA-6 | Real Sample (Nước tiểu/Huyết thanh) | • Mẫu nước tiểu nhân tạo: NaCl 1.17g + NH₄Cl 1.0g + Na₂SO₄ 1.5g + K₂HPO₄ 2.5g + nước DI → 1L Điều chỉnh pH 6.0 Spike thêm DA (50 µM) + UA (300 µM) + AA (500 µM) • Mẫu huyết thanh người: Pha loãng 10× trong PBS; lọc qua màng ultrafiltration 3 kDa (loại protein); spike analyte trước/sau lọc • Phương pháp standard addition (3 nồng độ spike) • Recovery = ([tìm được]/[spike]) × 100% • Tiêu chí: Recovery 95–105%; RSD <5% | Bình định mức màng lọc 0.22 µm màng ultrafiltration 3 kDa (Amicon Ultra hoặc tương đương) Potentiostat Centrifuge | 2h xử lý mẫu + 1h đo n=3 mẫu 1 người | Recovery 95–105% → pass (Q1 yêu cầu) RSD <5% (n=3) Nếu recovery >110%: matrix effect → cần pha loãng thêm hoặc standard addition nhiều điểm hơn |

✖ Lỗi thường gặp khi đo DA/UA/AA — dẫn đến bị reject

• Dopamine oxy hóa trong không khí — dung dịch DA phải làm fresh mỗi ngày; kiểm tra bằng UV-Vis (λmax=280nm, nếu mất peak là DA đã bị oxy hóa).

• Nếu ΔE(DA-AA) <0.15V trên N-CA → bài không publish được ở Q1 — phải cải thiện bằng: tăng pyridinic-N (nung 700°C + NH₃), hoặc thêm Nafion 0.5% vào ink.

• Simultaneous detection PHẢI có thí nghiệm thay đổi từng analyte trong khi 2 analyte còn lại cố định — thiếu thí nghiệm này reviewer sẽ yêu cầu ngay.

• Real sample huyết thanh cần ultrafiltration 3kDa — thiếu bước này dẫn đến protein fouling trên điện cực, Ip giảm mạnh sau 1–2 lần đo.

PHẦN 9 ¦ MA TRẬN THỬ NGHIỆM TỐI ƯU HOÁ Giai đoạn nào cần tối ưu? Giai đoạn nào cố định? Bao nhiêu phép đo?

Bảng 9.1  Tổng quan: Giai đoạn nào cần ma trận tối ưu?

| Giai đoạn | Tên | Cần tối ưu? | Biến số cần tối ưu | Lý do | Phương pháp tối ưu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE-1→4 | Tiền xử lý xơ dừa | ❌ KHÔNG (cố định) | — | Quy trình chuẩn hóa đã có từ literature; mục tiêu là loại lignin hoàn toàn — FTIR xác nhận là đủ; không cần DOE | Theo protocol chuẩn + FTIR confirmation |
| SYN-1→5 | Pha gel & Solvent exchange | ⚠ MỘT PHẦN (nồng độ cellulose) | Nồng độ cellulose (1%, 2%, 3%, 4%) | Nồng độ ảnh hưởng đến độ xốp gel và BET. Tuy nhiên: 2% là điểm xuất phát tốt từ literature → chỉ cần test 1–2 điểm nếu BET không đạt | Test 2–4 điểm chọn BET cao nhất |
| SYN-6 | Nung Carbonhóa | ⚠ GIỚI HẠN (nhiệt độ) | Nhiệt độ: 700 vs 800°C Thời gian: 1h vs 2h | 2 nhiệt độ đã được xác định rõ vai trò (DA→700°C, metals→800°C) Chỉ cần test thêm thời gian nếu Raman/XPS chưa đạt yêu cầu | Factorial 2×2 (2 T° × 2 t) |
| SYN-7 | KOH Activation | ✅ CÓ (quan trọng) | Tỷ lệ KOH:C (1:2, 1:3, 1:4) Nhiệt độ: 750, 800, 850°C | BET rất nhạy với tỷ lệ KOH và nhiệt độ activation. Đây là bước quyết định BET của sản phẩm cuối → PHẢI tối ưu | One-factor-at-a-time (OFAT) Khởi đầu 1:3 / 800°C |
| EL-1→4 | Chế tạo màng điện cực | ✅ CÓ (thể tích phủ) | Thể tích phủ: 3,5,7,10µL Nồng độ Nafion: 0.1,0.25,0.5% | Cả hai ảnh hưởng trực tiếp đến Ip và RSD% giữa các điện cực | OFAT screen 4–5 levels |
| Điện hóa Heavy metals | HM-2→7 | ✅ PHỨC TẠP (5 biến số) | pH, E_dep, t_dep, SW freq, amplitude | 5 biến số phải tối ưu tuần tự (không đồng thời) — mỗi biến fix sau khi tối ưu | OFAT tuần tự (xem ma trận riêng) |
| Điện hóa DA/UA/AA | DA-3→5 | ✅ PHỨC TẠP (4 biến số) | pH, scan rate, ΔE_pulse, tốc độ quét | 4 biến số tuần tự; pH là quan trọng nhất (ΔE peak) | OFAT tuần tự (xem ma trận riêng) |
| Real sample | HM-7 / DA-6 | ❌ KHÔNG (chuẩn hóa) | — | Phương pháp standard addition là chuẩn — không có biến số cần tối ưu thêm (chỉ cần n=3 mẫu thực) | Standard addition protocol cố định |

ℹ Giải thích màu sắc bảng 9.1

• 🟡 Vàng (Cần tối ưu ✅): giai đoạn có biến số ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối — PHẢI có ma trận thử nghiệm.

• 🟠 Cam (Một phần ⚠): test nhẹ 2–3 điểm là đủ — không cần DOE đầy đủ.

• 🟢 Xanh (Không cần ❌): protocol chuẩn từ literature, chỉ cần xác nhận bằng checkpoint.

• Nguyên tắc: tập trung thời gian vào giai đoạn KOH activation (SYN-7) và điều kiện điện hóa (HM/DA) — đây là 2 khu vực quyết định chất lượng bài báo.

Bảng 9.2  Ma trận tối ưu: KOH Activation (SYN-7)

| Biến số | Mức 1 | Mức 2 ★ | Mức 3 | Đo lường | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ KOH:C (w/w) | 1:2 | ★ 1:3 | 1:4 | BET (m²/g) sau activation | Bắt đầu với 1:3; tăng nếu BET <250 m²/g |
| Nhiệt độ activation | 750°C | ★ 800°C | 850°C | BET + Conductivity (4-point probe) | 800°C là mặc định; kiểm tra với cả N-CA và Fe-CA |
| Thời gian giữ nhiệt | 30 min | ★ 1h | 2h | BET + yield sau activation | 1h là cân bằng giữa BET cao và tránh mất yield quá nhiều |
| Lưu lượng khí Ar | 50 mL/min | ★ 100 mL/min | 150 mL/min | Chất lượng carbon (độ đen đều) | 100 mL/min là chuẩn; quan trọng hơn là ổn định flow |

Bảng 9.3  Ma trận tối ưu tuần tự: Heavy Metals SWASV — Bài báo 1

Tổng số phép đo cho tối ưu Heavy Metals: 15+15+18+36+12 = 96 phép đo (khoảng 8–10 ngày làm việc)

| Thứ tự | Biến số tối ưu | Các mức khảo sát | Thông số cố định (từ bước trước) | n lặp /điểm | Chỉ tiêu → chọn mức tối ưu | Số TN (phép đo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | pH dung dịch (Quan trọng nhất) | 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 | E_dep=-1.2V; t_dep=120s SW: f=25Hz, a=25mV, step=4mV | n=3 | Ip(Pb²⁺) và Ip(Cd²⁺) max → chọn pH cho tổng Ip lớn nhất | 5 levels × 3 = 15 |
| ② | E_dep (Thế tích lũy) | -0.8 · -1.0 · -1.2 · -1.4 · -1.6V | pH tối ưu từ ① t_dep=120s; SW giữ nguyên | n=3 | Ip(Pb) max + ΔE(Pb-Cd) > 150mV Tránh bọt H₂ (<-1.4V thường gặp) | 5 × 3 = 15 |
| ③ | t_dep (Thời gian tích lũy) | 30 · 60 · 120 · 180 · 240 · 300s | pH + E_dep tối ưu từ ①② | n=3 | Plot Ip vs t_dep → chọn plateau point (tại đó tăng t_dep không tăng Ip thêm) | 6 × 3 = 18 |
| ④ | SW Parameters (Freq + Amplitude) | f: 10, 25, 50, 100 Hz a: 15, 25, 50 mV | pH + E_dep + t_dep tối ưu | n=3 | Độ nhọn peak (FWHM nhỏ) + Ip lớn ΔE(Pb-Cd) phải ≥150mV | 4×3 levels × 3 = 36 |
| ⑤ | [Buffer] nồng độ đệm | 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5M acetate | Bốn biến trên cố định | n=3 | Ip ổn định + đường nền phẳng (tránh drift pH khi đo lâu) | 4 × 3 = 12 |

Bảng 9.4  Ma trận tối ưu tuần tự: DA/UA/AA DPV — Bài báo 2

Tổng số phép đo cho tối ưu DA/UA/AA: 21+7+18+15+15 = 76 phép đo (khoảng 6–8 ngày làm việc, chạy song song Bài 1)

| Thứ tự | Biến số tối ưu | Các mức khảo sát | Thông số cố định (từ bước trước) | n lặp /điểm | Chỉ tiêu → chọn mức tối ưu | Số TN (phép đo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | pH dung dịch (Quan trọng nhất) | 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.4 · 8.0 | DPV: 5mV/s; ΔE=25mV DA 50µM+UA 200µM+AA 1mM | n=3 | ΔE(DA-AA) max VÀ Ip(DA) cao nhất Thường pH 7.0 là tối ưu với N-CA | 7 × 3 = 21 |
| ② | Scan rate (CV) → xác định cơ chế | 10 · 25 · 50 · 100 · 150 · 200 · 300 mV/s | pH tối ưu từ ① DA 1mM trong PBS | n=1 (cơ chế) | Plot Ip vs √v (diffusion) hoặc Ip vs v (adsorption) Chọn kỹ thuật và điều kiện DPV phù hợp | 7 × 1 = 7 |
| ③ | ΔE pulse (DPV) (Biên độ xung) | 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mV | pH + cơ chế từ ①② Scan 5 mV/s (ban đầu) | n=3 | ΔE(DA-AA) lớn + peak nhọn (FWHM nhỏ) Quá lớn → peak nở → khó tách | 6 × 3 = 18 |
| ④ | Scan rate DPV | 1 · 2 · 5 · 10 · 20 mV/s | pH + ΔE_pulse tối ưu từ ①③ | n=3 | Tách peak DA/AA/UA rõ nhất + thời gian đo chấp nhận được (thường 2–5 mV/s là tốt) | 5 × 3 = 15 |
| ⑤ | t_acc (nếu adsorption) | 0 · 30 · 60 · 120 · 180s tại E=0V | Bốn biến trên cố định | n=3 | Chỉ cần nếu bước ② cho thấy adsorption control Plot Ip vs t_acc → chọn plateau | 5 × 3 = 15 (nếu cần) |

PHẦN 10 ¦ TIMELINE TỔNG THỂ 12 THÁNG — TOÀN BỘ NGHIÊN CỨU Từ xơ dừa thô đến 2 bài báo submitted

| Tháng | Giai đoạn | Công việc chính | Deliverable (Output kiểm chứng) | Rủi ro chính | Nhân lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Tổng hợp vật liệu | PRE-0→4: Tiền xử lý xơ dừa (30–50g) SYN-1→5: Pha gel, solvent exchange, sấy thường SYN-6: Nung 700°C (CA + N-CA) và 800°C (Fe-CA) SYN-7: KOH activation + tối ưu tỷ lệ KOH | FTIR (lignin mất) BET trước/sau KOH XRD + Raman | BET <200 m²/g → điều chỉnh KOH | 1 HV chính + GVHD tư vấn |
| T2 | Đặc trưng vật liệu | Gửi mẫu: BET, XRD, FTIR, Raman, SEM/TEM Gửi mẫu XPS (định lượng N, Fe) Gửi ICP-OES (Fe wt%) Phân tích & viết phần Materials characterization | Bộ số liệu đặc trưng đầy đủ BET >300 m²/g %N 3–8% (XPS) %Fe 5–15% (ICP) | Chờ kết quả lab (thường 2–3 tuần) | 1 HV + gửi mẫu ngoài |
| T2–T3 | Tạo màng & Screening | EL-1→4: Hoạt hóa GCE, pha ink, drop-cast Screening 4 vật liệu trong K₃Fe(CN)₆ và analyte test Tối ưu thể tích phủ (3/5/7/10µL) Tối ưu Nafion (0.1/0.25/0.5%) Xác nhận Fe-CA tốt nhất cho HM, N-CA cho DA | RSD% <8% (n=5) Ip ranking: vật liệu ECSA comparison | RSD% >10% → cải thiện drop-cast | 1 HV |
| T3–T5 | Tối ưu & Bài báo 1 Heavy Metals | HM-1→7 đầy đủ: Tối ưu pH, E_dep, t_dep, SW params (96 phép đo) Đường chuẩn Pb²⁺, Cd²⁺ (n=3 mỗi điểm) Selectivity (Cu²⁺, Zn²⁺, Hg²⁺, Fe³⁺) Reproducibility (n=5 điện cực) + Stability (30 ngày) Real sample nước sông + nước máy (n=3) | LOD Pb <0.5ppb LOD Cd <0.2ppb R²>0.999 Recovery 95–105% | Cu²⁺ interfere mạnh → test buffer có EDTA | 1 HV |
| T4–T6 | Tối ưu & Bài báo 2 DA/UA/AA | DA-1→6 đầy đủ (song song với Bài 1): Tối ưu pH, scan rate, DPV params (76 phép đo) Simultaneous detection DA+UA+AA Selectivity vs AA, glucose, Na⁺, K⁺ Reproducibility + Stability Real sample nước tiểu nhân tạo + huyết thanh | ΔE(DA-AA) >0.18V LOD DA <0.05µM Recovery 96–104% | AA oxy hóa nhanh → dùng fresh daily | 1 HV |
| T6–T7 | Viết Bài báo 1 | Cấu trúc bài: Intro → M&M → Results → Discussion → Conclusion So sánh LOD với ≥10 bài literature (bảng so sánh) Vẽ figure chất lượng cao (300 dpi, font Arial 12pt) GVHD review + chỉnh sửa → Submit | Draft manuscript + Cover letter | GVHD bận → lên lịch trước | 1 HV + GVHD |
| T7–T9 | Viết Bài báo 2 | Tương tự Bài 1 Nhấn mạnh: simultaneous detection = contribution chính Section riêng: mechanism (N-CA vs AA via DFT/XPS) | Draft manuscript + Graphical abstract | — | 1 HV + GVHD |
| T9–T11 | Submit & Revision | Submit Bài 1 → nhận review ~4–8 tuần Submit Bài 2 → nhận review ~4–8 tuần Phản hồi reviewer: bổ sung TN nếu cần Resubmit → chờ decision | Accepted/Revision per journal | Revision yêu cầu thêm TN lớn | 1 HV + GVHD |
| T11–T12 | Bảo vệ Luận văn | Tổng hợp kết quả vào luận văn Chuẩn bị slide bảo vệ Bảo vệ trước hội đồng | Luận văn + 1–2 bài báo submitted/accepted | — | 1 HV |

✔ Tóm tắt toàn bộ kế hoạch — đọc trước khi bắt đầu

• ① THÁNG 1: làm batch tổng hợp, ưu tiên tối ưu KOH activation trước — BET >300 m²/g là điều kiện tiên quyết cho toàn bộ nghiên cứu.

• ② THÁNG 2: chờ kết quả đặc trưng vật liệu — dành thời gian đọc literature và chuẩn bị dung dịch điện hóa.

• ③ THÁNG 3–6: làm điện hóa song song 2 hướng — chia tuần luân phiên (tuần 1+3: heavy metals; tuần 2+4: DA); tiết kiệm thời gian tổng thể.

• ④ THÁNG 7–9: viết song song 2 bài — phần Materials & Methods (tổng hợp vật liệu) dùng chung; chỉ cần viết riêng phần Results & Discussion.

• ⑤ Nếu BÀI 1 (Heavy metals) được accept trước khi bảo vệ → đủ điều kiện bảo vệ ở hầu hết trường. Bài 2 có thể submit sau bảo vệ.