QUY TRÌNH CHẾ TẠO: Ni/Co-DOPED CARBON AEROGEL TỪ XƠ DỪA

(Hệ dung môi: NaOH/Thiourea/TEPA + Muối Kim loại)

🛠️ GIAI ĐOẠN 0: CHUẨN BỊ (MẺ TIÊU CHUẨN 100ml)

1. Hóa chất:

- Xơ dừa: Đã xay nhỏ, qua rây (kích thước < 150 μm).

- Hệ dung môi: NaOH (hạt), Thiourea (CH4N2S), Nước cất.

- Phụ gia: TEPA (Tetraethylenepentamine).

- Tiền chất Kim loại (Chọn 1 trong 2):

  - Muối Niken: NiCl2⋅6H2O (Màu xanh lá).

  - Muối Coban: CoCl2⋅6H2 hoặc CoNO32 (Màu hồng/đỏ).

- Dung môi sấy: Ethanol 99%, $n$-Hexane.

- Chất hoạt hóa: KOH.

2. Thiết bị:

- Máy khuấy từ, Bếp gia nhiệt.

- Tủ đông (-12°C).

- Lò nung ống (Tube Furnace) + Bình khí Nitơ (N2).

- Máy ly tâm (Centrifuge) - Rất quan trọng để rửa nhanh.

🧪 GIAI ĐOẠN 1: TẠO SOL & CHELATION (QUAN TRỌNG NHẤT)

- ha dung môi: Cân 7g NaOH + 12g Thiourea + 81ml Nước cất. Khuấy tan.

- Thêm Kim loại:

  - Cho 0.3g - 0.5g Muối Ni (hoặc Co) vào dung dịch. Khuấy tan hoàn toàn.

  - Tỷ lệ: Khoảng 10-15% khối lượng so với lượng xơ dừa sắp cho vào.

- Thêm TEPA (Tạo phức):

  - Nhỏ từ từ 1.5g TEPA vào.

  - Hiện tượng: Dung dịch sẽ đổi màu đậm hơn hoặc chuyển sắc (do phức [Metal-TEPA] hình thành). Khuấy 15 phút.

- Làm lạnh: Để dung dịch vào tủ đông (-12°C) đến khi sệt lại (khoảng 2-3 tiếng).

- Hòa tan Xơ dừa:

  - Lấy dung dịch lạnh ra, cho nhanh 3g Bột xơ dừa vào.

  - Khuấy tốc độ cao trong 30 phút. Dung dịch trở nên sệt, bóng, màu đậm (Dạng Sol).

🍮 GIAI ĐOẠN 2: TẠO GEL

- Đổ khuôn: Đổ Sol ra đĩa Petri hoặc khuôn silicon (độ dày ~ 3-5mm). Đậy kín.

- Già hóa nhiệt (Curing): Ủ ở 60°C trong 6-12 giờ.

  - Cơ chế: TEPA khâu mạch cellulose và kim loại lại thành khối rắn.

- Rửa Gel:

  - Ngâm khối Gel vào nước cất. Thay nước 3-4 lần để loại bỏ NaOH dư.

  - Mẹo: Cắt Gel thành các viên nhỏ hạt lựu (3x3mm) ngay lúc này để các bước sau nhanh hơn.

💨 GIAI ĐOẠN 3: TRAO ĐỔI DUNG MÔI & SẤY (AN TOÀN)

- Trao đổi Ethanol: Ngâm hạt Gel vào Ethanol (2 lần x 2 tiếng). Có thể lắc nhẹ.

- Trao đổi Hexane: Vớt từ Ethanol sang ngâm trong n-Hexane (2 lần x 2 tiếng). Đậy kín để không bay hơi.

- Bay hơi tự nhiên (Trong tủ hút):

  - Vớt hạt Gel ra khay inox.

  - Để trong tủ hút gió (nhiệt độ phòng) khoảng 2 - 4 tiếng.

  - Dấu hiệu: Hạt gel khô bề mặt, chuyển màu trắng đục/ngà.

- Sấy đuổi (Trong tủ sấy):

  - Chuyển vào tủ sấy 60°C trong 3 tiếng.

  - Thu được: Polymer Aerogel chứa kim loại (Khô, xốp).

🔥 GIAI ĐOẠN 4: NUNG & HOẠT HÓA (ONE-POT)

Lưu ý: trộn KOH ngay vào mẫu khô trước khi nung.

- Tẩm KOH:

  - Pha dung dịch KOH đậm đặc (ít nước).

  - Trộn hạt Aerogel khô với dung dịch KOH theo tỷ lệ khối lượng KOH : Aerogel = 3 : 1.

  - Sấy sơ bộ ở 110°C cho khô nước hoàn toàn.

- Nung (Pyrolysis):

  - Xếp mẫu vào thuyền sứ. Đưa vào lò ống.

  - Thổi khí N2 (200 ml/phút) trong 30 phút.

  - Gia nhiệt:

    - Tăng lên 350°C (3°C/phút) →Giữ 30 phút (Để S ổn định).

    - Tăng lên 750°C (5°C/phút) →Giữ 90 phút.

  - Làm nguội tự nhiên trong dòng khí N2.

🚿 GIAI ĐOẠN 5: HẬU XỬ LÝ (QUAN TRỌNG VỚI KIM LOẠI)

- Nguyên tắc: KHÔNG DÙNG HCl ĐẬM ĐẶC. (Vì axit sẽ hòa tan mất hạt nano NiSx/CoSx vừa tạo thành).

- Thực hiện:

  - Cho bột than đen vào nước cất nóng (60-80°C).

  - Khuấy đều và Ly tâm (5000 vòng/phút, 5 phút). Đổ nước trong đi.

  - Lặp lại 4-5 lần cho đến khi nước rửa có pH trung tính (pH ~ 7).

  - Nếu pH không giảm: Dùng Axit Acetic loãng (Giấm ăn) để trung hòa nhẹ ở lần rửa thứ 2, sau đó rửa lại bằng nước.

- Sấy thành phẩm: Sấy bột than ở 100°C.

→ SẢN PHẨM: NiSx/N,S-doped Carbon Aerogel.

🔬 GIAI ĐOẠN 6: KIỂM TRA NHANH (CHECKLIST)

Trước khi đem đi đo điện hóa, hãy kiểm tra cảm quan:

- Màu sắc: Phải đen nhánh, mịn.

- Nam châm (Nếu dùng Niken/Coban): Đưa nam châm lại gần bột.

  - Nếu thấy hút nhẹ: Chúc mừng! Bạn đã tạo thành công hạt nano kim loại từ tính (Ni/Co) bên trong carbon.

  - Nếu không hút: Có thể kim loại đã bị oxy hóa hết hoặc rửa trôi mất (kiểm tra lại bước rửa).

- Độ xốp: Thả một ít bột vào nước. Nó sẽ nổi lúc đầu, nhưng sau đó chìm dần và sủi bọt khí li ti → Có lỗ xốp tốt.

🔌 GIAI ĐOẠN 7: TẠO MÀNG ĐIỆN CỰC (COATING)

(Phương pháp: Slurry Coating trên lưới Niken)

1. CHUẨN BỊ VẬT TƯ

- Vật liệu hoạt tính (Active Material): Bột Carbon Aerogel A và B (đã nghiền thật mịn).

- Chất dẫn điện (Conductive Agent): Carbon Super P (hoặc Acetylene Black). Giúp nối các hạt than lại để dẫn điện.

- Chất kết dính (Binder): PVDF (dạng bột). Giúp dán bột vào lưới.

- Dung môi: NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone).

- Đế dẫn dòng (Current Collector): Lưới Niken (Nickel Foam) - Loại dày 1mm hoặc 1.6mm.

2. XỬ LÝ LƯỚI NIKEN

Lưới mua về thường dính dầu mỡ và lớp oxit, nếu không rửa thì điện cực sẽ tiếp xúc kém.

- Cắt lưới Niken thành các miếng nhỏ (kích thước 1 cm x 2 cm). Trong đó 1x1cm là vùng phủ mẫu, 1x1cm còn lại để kẹp dây đo.

- Rửa sạch:

  - Ngâm Acetone (10 phút) + Rung siêu âm $\to$ Sạch dầu mỡ.

  - Ngâm HCl 1M (5-10 phút) → Sạch rỉ oxit.

  - Rửa lại nước cất + Ethanol → Sấy khô.

- Cân khối lượng từng miếng lưới sạch (mlưới). Ghi lại.

3. PHA TRỘN HUYỀN PHÙ (SLURRY PREPARATION)

Tỷ lệ vàng: 80 : 10 : 10 (Vật liệu : Super P : PVDF).

Thực hiện song song 2 lọ A và B:

- Cân hóa chất (Cho 1 mẻ nhỏ):

  - Vật liệu A (hoặc B): 80 mg.

  - Super P: 10 mg.

  - PVDF: 10 mg.

- Nghiền khô: Cho cả 3 thứ bột vào cối mã não, nghiền trộn đều bằng tay trong 15-20 phút.

- Tạo độ sệt:

  - Nhỏ từng giọt NMP vào hỗn hợp bột.

  - Khuấy liên tục hoặc dùng máy rung siêu âm cho đến khi tạo thành dung dịch đen sệt, độ nhớt giống như mật ong hoặc sơn móng tay. Đừng pha loãng quá sẽ bị chảy.

4. QUÉT MẪU (COATING)

- Đặt miếng lưới Niken lên tấm kính phẳng.

- Dùng dao gạt (Spatula) hoặc chổi lông nhỏ, phết hỗn hợp sệt lên diện tích 1 cm x 1 cm của lưới Niken.

- Mẹo kỹ thuật:

  - Cố gắng ép cho bột chui vào trong các lỗ của lưới (vì Niken foam là cấu trúc 3D).

  - Độ dày lý tưởng: Phủ kín mắt lưới là được. Lượng tải (Mass loading) nên khoảng 3 - 5 mg/cm². Đừng quét dày quá sẽ bị nứt.

5. SẤY & ÉP (DRYING & PRESSING)

- Sấy khô:

  - Đặt các điện cực vào tủ sấy chân không (hoặc tủ sấy thường) ở 80°C.

  - Thời gian: 8 - 12 giờ (để bay hơi hết dung môi NMP độc hại).

- Ép (Pressing) - Bắt buộc:

  - Điện cực sau sấy thường xốp và tiếp xúc kém.

  - Kẹp điện cực vào giữa 2 tờ giấy can (hoặc giấy nến).

  - Đưa vào máy ép thủy lực. Ép với áp lực 10 MPa (khoảng 100 kg/cm²) trong 1 phút.

  - Mục đích: Làm phẳng bề mặt và giảm điện trở tiếp xúc (ESR).

6. CÂN & NGÂM TẨM (FINAL STEP)

- Cân lại: Cân khối lượng điện cực thành phẩm ($mtổng$).

  - Tính khối lượng vật liệu hoạt tính:

  - mactive= mtổng- mlưới×0.8.

  - Con số này dùng để nhập vào máy đo để tính C (F/g).

- Ngâm hoạt hóa:

  - Trước khi đo, ngâm toàn bộ điện cực vào dung dịch điện ly (KOH 6M) ít nhất 12 giờ (qua đêm).

  - Lý do: Carbon Aerogel có nhiều lỗ xốp nhỏ, cần thời gian để nước chui vào sâu bên trong thì đo mới chính xác. Nếu không ngâm, dung lượng đo được sẽ rất thấp.

⏱️ TỔNG KẾT QUY TRÌNH

- Pha Sol One-pot

- Tạo Gel & Sấy Hexane

- Nung 750°C

- Rửa nước nóng

- Quét lên lưới Niken