| Tiêu chí | ✅ NÊN LÀM: Phủ Huyền Phù (Slurry Coating) | ❌ KHÔNG NÊN: Màng Tự Đứng (Free-standing) |
| --- | --- | --- |
| 1. Bản chất vật liệu | Phù hợp tuyệt đối với dạng BỘT. Quy trình của bạn tạo ra than hoạt tính dạng bột mịn, rời rạc1111. | Chỉ phù hợp với dạng SỢI/TẤM. Yêu cầu vật liệu phải có cấu trúc sợi dài (như CNTs, Graphene) để tự đan cài. Bột than xơ dừa không thể tự liên kết. |
| 2. Độ bền cơ học | Rất cao (Nhờ khung đỡ). Lưới Niken đóng vai trò "xương sống" chịu lực2. Bột than nằm gọn trong các hốc của lưới nên không bị rơi ra. | Rất thấp (Giòn). Carbon sinh khối nung 750°C rất giòn (như than củi). Màng sẽ nứt vỡ ngay khi kẹp kìm cá sấu để đo. |
| 3. Độ dẫn điện | Ổn định & Kiểm soát được. Dùng chất dẫn điện (Super P) và ép nén (10 MPa) giúp giảm điện trở tiếp xúc tối đa3. | Rủi ro cao. Về lý thuyết là dẫn tốt hơn (do không có keo), nhưng thực tế nếu màng bị nứt (micro-cracks), dòng điện bị ngắt quãng $\to$ Số liệu sai. |
| 4. Độ lặp lại (Reliability) | Cao (Chuẩn công nghiệp). Dễ dàng kiểm soát khối lượng nạp (3-5 mg/cm²) và độ dày màng4. | Thấp. Khó kiểm soát độ dày đồng đều trên toàn bộ màng nếu không có thiết bị chuyên dụng (như máy lọc chân không chính xác). |
| 5. Thao tác thực nghiệm | Dễ thao tác. Trộn bột như làm bánh, quét lên lưới là xong5555. | Phức tạp & Rủi ro. Đòi hỏi kỹ thuật bóc tách màng cực khó. Tỷ lệ hỏng mẫu khi gắp mẫu rất cao. |
| 6. Khả năng mở rộng (Scale-up) | Dễ dàng. Có thể quét trên diện tích lớn để làm pin túi (pouch cell) sau này. | Khó khăn. Màng tự đứng diện tích lớn rất dễ rách, khó ứng dụng thực tế. |

💡 TẠI SAO BẠN PHẢI CHỌN "SLURRY COATING"? (LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ)

Khi hội đồng hỏi, hãy dùng 3 "Viên đạn bạc" này để trả lời:

- Do đặc thù Vật lý: "Vật liệu của em được tổng hợp bằng phương pháp Sol-gel và nghiền cơ học thành bột mịn, không phải dạng sợi nano (nanofibers), nên về mặt vật lý nó không thể tự đan kết thành màng tự đứng được."

- Do quy trình Hoạt hóa: "Em sử dụng hoạt hóa KOH ở nhiệt độ cao (750°C) để tạo lỗ xốp. Quá trình này làm vật liệu trở nên xốp nhưng giòn. Nếu làm màng tự đứng, nó sẽ vỡ vụn ngay, không đảm bảo độ bền cơ học để đo đạc chính xác."

- Do tính Chuẩn hóa: "Phương pháp Slurry Coating trên lưới Niken cho phép em kiểm soát chính xác tỷ lệ pha trộn (80:10:10), đảm bảo số liệu về dung lượng riêng (F/g) là trung thực và có thể so sánh ngang bằng với các công bố quốc tế khác."

Bảng so sánh và các luận điểm này sẽ giúp phần biện luận của bạn trở nên chặt chẽ và không thể bắt bẻ.